2016년도 도로복구 원인자부담금 징수단가표 (단위 : 원/㎡)
종별	부호	적용단면	직접복구비		간접복구비			적용범위
아스팔트 포장도로	A-1	표 층 : 5cm 중 층 : 15cm 기 층 : 20cm 보조기층 : 40cm	주간	147,348	야간	표층, 중층	71,155	■ A-1 : 폭 20m 이상 도로 ■ A-2 : 폭 20m 미만 도로 ■ 직접복구비 중 ( )의 단가는 터파기와 잔토처리 공종이 없는 경우 적용 ※ 평삭 및 덧씌우기는 차로단위 복구시 적용 (간접복구비 미적용) ※ 버스중앙차로 적용시 포장종류에 따라 선택 적용
				(102,756)
			야간	185,302	야간	덧씌우기	16,785
				(134,495)
		평삭 및 덧씌우기 (일반)	주간	20,191
			야간	23,550
		평삭 및 덧씌우기 (투배수성)	주간	24,613
			야간	28,397
		평삭 및 덧씌우기 (개질)	주간	23,335
			야간	26,883
	A-2	표 층 : 5cm 중 층 : 7.5cm 기 층 : 20cm 보조기층 : 30cm	주간	121,463	주간	표층, 중층	42,926
				(86,942)
			야간	158,299	주간	덧씌우기	15,042
				(119,796)
		평삭 및 덧씌우기 (일반)	주간	20,191
			야간	23,550
콘크리트 포장도로	C-1	표층 : 20cm 보조기층 : 20cm	주간	87,771	주간	표층	67,742	■ 폭 6m이상 도로
				(65,475)		덧씌우기	15,042
	C-2	표층 : 15cm 보조기층 : 15cm	주간	67,315	주간	표층	51,445	■ 폭 6m미만 도로
				(50,593)		덧씌우기	15,042
아스팔트 덧씌우기 포장도로	CA-1	표층(아스콘) : 5cm 표층(콘크리트) : 20cm 보조기층 : 20cm	주간	111,917	주간	표층	84,713	■ CA-1 : 폭 6m이상 도로 ■ CA-2 : 폭 6m미만 도로 ■ 직접복구비 중 ( )의 단가는 터파기와 잔토처리 공종이 없는 경우 적용 ※ 평삭 및 덧씌우기는 차로단위 복구시 적용 (간접복구비 미적용)
				(86,834)		덧씌우기	15,042
		평삭 및 덧씌우기(일반)	주간	20,191
	CA-2	표층(아스콘) : 5cm 표층(콘크리트) : 15cm 보조기층 : 15cm	주간	91,460	주간	표층	70,251
				(71,951)		덧씌우기	15,042
		평삭 및 덧씌우기(일반)	주간	20,191
보도	일반 보도블록	표층 : 6cm 모래 : 4cm 기층 : 10cm	주간	41,879	주간	표층	19,855	■ 단, 보차도가 구분되지 않은 도로의 경우에는 차량 통행의 유·무에 따라 보조기층의 사용량을 증·감할 수 있다 ■ 포장 재질이 다른경우 관리청복구 연간단가 계약금액으로 산정 적용
			야간	58,239
	소형고압 블록	〃	주간	50,489	주간	표층	28,465
			야간	72,291
	점토블록	〃	주간	54,392	주간	표층	32,369
			야간	72,741
	콘크리트 가공블록	〃	주간	55,052	주간	표층	33,028
			야간	73,400
	화강판석	표층 : 3~5cm 몰탈 : 4cm 콘크리트 : 10cm 기층 : 10cm	주간	251,977	주간	표층	111,492
			야간	360,833		기초	21,671
	인조 화강판석	〃	주간	197,694	주간	표층	84,351
			야간	306,551		기초	21,671
	투수성 아스팔트	표층 : 4cm 기층 : 10cm 모래 : 5cm	주간	52,596	주간	표층	31,887
			야간	71,524		덧씌우기	29,850
보도횡단차량출입시설	블록포장	보도블록표층 : 8cm 모 래 : 3cm 콘크리트 : 10cm 보조기층 : 15cm	주간	96,680	주간	표층	23,837	■ 소형고압블록으로 단출된 단가로 포장 재질이 다른 경우 관리청복구 연간단가 계약금액으로 산정 적용
			야간	144,376
	아스팔트포장	표층(아스콘) : 5cm 기층(콘크리트) : 15cm	주간	74,124	주간	표층	20,191	■ 기층은 와이어 매쉬 포함 ■ 기층과 표층 사이 텍코팅
			야간	103,208		덧씌우기	15,042
	콘크리트포장	표층(콘크리트) : 15cm 기층(골재) : 15cm	주간	67,315	주간	표층	51,445
			야간	94,888		덧씌우기	15,042
노면표시 (주간)	백색	차선(실선)	주간	3,018	주간	차선(파선)	4,034	■ 수동식, 폭 15cm ■ m당 단가
		횡단보도	주간	4,676	주간	문자기호	7,621
	황색	차선(실선)	주간	3,143	주간	차선(파선)	4,160
	청색	차선(실선)	주간	3,319	주간	차선(파선)	4,337