서울형 포장설계법 시험포장 관리대장

강서도로사업소

	관리대장 주요현황
□ 관리번호 : 강서-2015-1(일반차로) □ 위 치 : 미래초교사거리 ~ 현대파크빌사거리(거리공원로) 편도 4차로 중 전차로 □ 포장규모 : 폭 3.5m, 연장 400m, 재포장두께 0.05m □ 포 장 일 : 2015.10.6.(직전포장년도 2006년) □ 버스교통량 : 519대/일 □ 감독자 : 구희옥

□ 위치도

□ 시공사진

시공전		시공후

□ 기존포장 상태조사

○ 표면상태 및 코아채취

표면상태		코아채취
균열률(%)	0.56	기존포장두께	18.2cm
소성변형량(mm)	6.7	균열깊이(비)	18.2cm(1.0)
IRI(m/km)	4.99	수분손상여부	있음
SPI	6.64	소성변형 절삭깊이	대상아님

○ FWD 지지력 측정

FWD 지지력 측정
측정일 / 시간			20150824/12:00
대기 / 표층 온도(℃)			30.38/31.3
역산 탄성계수(MPa)	아스팔트층	온도보정 전	1710.90
		온도보정 후(25℃)	1300.62
	노상층		80.94

※ 2006년도 포장이력 : 표층 5cm(일반)

□ 신규 포장 - 설계 및 시공

설 계						시 공
신규	표 층(a)	5cm	1등급 일반	WC-3 (PG64-22)		시공사	건웅토건(주)
기존	중간층(b)	0cm				감리사	한국종합기술
기존	기 층(c)	13cm				플랜트사	대신실업(주)

□ 신규 포장 - 혼합물 정보(공급원 승인서 배합설계표)

표 층
종 류				WC-3				골재최대크기/등급					13mm/1등급
아스팔트 등급				PG 64-22				아스팔트 함량(%)					5.7
이론최대밀도(g/㎤)				2.473				밀도(g/㎤)					2.394
박리방지제				액상				첨가제					건식 개질첨가제
구분		체통과 질량 백분율(%)
		40㎜	30㎜		25㎜	20㎜	13㎜		10㎜	5㎜	2.5㎜	0.6㎜		0.3㎜	0.15㎜	0.08㎜
WC-3	기준	100	100		100	90~100	72~ 90		56~ 80	35~ 65	23~ 49	10~ 28		5~ 19	3~ 13	2~ 8
	결과	100	100		100	100	76		62	41	29	17		12	9	5

□ 신규 포장 - 관리시험 결과

○ 시방서 기준 적합

시험 항목 포장층	혼합물관리시험				시공관리시험
	아스팔트함량(%)	이론최대 밀도(g/㎤)	실측밀도 (g/㎤)	공극률 (%)	두께 (cm)	코어밀도 (g/㎤)	다짐도 (%)
표 층	5.4	2.462	2.386	3	5	2.332	97.7
시험기관/일	품질시험소 / ‘15.10.20				세종대학교 / ‘16.1.10

※ 시방기준(표층) : 함량(배합설계표 ±0.3% 이내), 밀도(배합설계표 ±0.05t/㎥ 이내)

공극률(3~6%), 두께(설계두께 +10%,-5% 이내), 다짐도(96%이상)

붙 임 : 연도별 성능추적조사

붙임

: 연도별 성능추적조사

□ 2016년도(1차년도)

○ 도로사업소 상반기 육안조사 결과

[상반기] - 조 사 일 : 2016.6.16 조사위치 : 미래초교사거리 ~ 현대파크빌사거리(거리공원로) 편도 4차로 중 1차로 방향/차로 : 1차로 포장상태 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 : 포장상태 양호함	- 조 사 일 : 2016.6.16 조사위치 : 미래초교사거리 ~ 현대파크빌사거리(거리공원로) 편도 4차로 중 1차로 방향/차로 : 1차로 노면표시 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 : 노면표시 양호함

○ 도로사업소 하반기 육안조사 결과

전경사진 1 상반기와 동일 위치	전경사진 2 상반기와 동일 위치
[하반기] - 조 사 일 : 2016.10.00 조사위치 : 방향/차로 : 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과	- 조 사 일 : 2016.10.00 조사위치 : 방향/차로 : 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과