서울형 포장설계법 시험포장 관리대장

동부도로사업소

	관리대장 주요현황
□ 관리번호 : 동부-2015-1(버스전용차로) □ 위 치 : 가락시장역(시점) ~ 훼미리아파트(종점), 송파대로 5차로 중 1차로 □ 포장규모 : 폭 3.5m, 연장 420m, 재포장두께 0.1m □ 포 장 일 : 2015.10.29.(직전포장년도 2008년) □ 버스교통량 : 2,155대/일 □ 감독자 : 탁영우

□ 위치도

□ 시공사진

공사전		공사후
시공전		시공후

□ 기존포장 상태조사

○ 표면상태 및 코아채취

표면상태		코아채취
균열률(%)	5.68	기존포장두께	19.33cm
소성변형량(mm)	6.98	균열깊이(비)	4cm(0.2)
IRI(m/km)	3.66	수분손상여부	없음
SPI	6.52	소성변형 절삭깊이	대상아님

○ FWD 지지력 측정

FWD 지지력 측정
측정일 / 시간			2015.08.25./00:30
대기 / 표층 온도(℃)			24.2/26.1
역산 탄성계수(MPa)	아스팔트층	온도보정 전	1274.2
		온도보정 후(25℃)	1216.2
	노상층		107.9

※ 2008년도 포장이력 : 표층 5cm(일반), 기층 15cm(일반)

□ 신규 포장 - 설계 및 시공

설 계						시 공
신규	표 층(a)	5cm	1등급 개질	WC-5 (PG76-22)		시공사	반도건설(주)
신규	중간층(b)	5cm	3등급 일반	WC-4 (PG64-22)		감리사	㈜한국종합기술
기존	기 층(c)	10cm				플랜트사	㈜산하아스콘

□ 신규 포장 - 혼합물 정보(공급원 승인서 배합설계표)

표 층
종 류				개질(WC-5)				골재최대크기/등급					20mm/1등급
아스팔트 등급				PG 76-22				아스팔트 함량(%)					5.6
이론최대밀도(g/㎤)				2.485				밀도(g/㎤)					2.386
박리방지제				소석회				첨가제					Pre-mix type
구분		체통과 질량 백분율(%)
		40㎜	30㎜		25㎜	20㎜	13㎜		10㎜	5㎜	2.5㎜	0.6㎜		0.3㎜	0.15㎜	0.08㎜
WC-5	기준	-	-		100	90~100	69~84		56~74	35~55	23~ 38	10~ 23		5~16	3~12	2~10
	결과	-	-		100	98	77		71	48	33	18		11	8	5

중 간 층
종 류				WC-4				골재최대크기/등급					20mm/3등급
아스팔트 등급				PG 64-22				아스팔트 함량(%)					5.3
이론최대밀도(g/㎤)				2.482				밀도(g/㎤)					2.381
박리방지제				소석회				첨가제					-
구분		체통과 질량 백분율(%)
		40㎜	30㎜		25㎜	20㎜	13㎜		10㎜	5㎜	2.5㎜	0.6㎜		0.3㎜	0.15㎜	0.08㎜
WC-4	기준	-	-		100	95~100	75~90		67~84	45~65	35~ 50	18~ 30		10~ 21	6~16	4~8
	결과	-	-		100	95	81		68	50	36	19		12	8	5

□ 신규 포장 - 관리시험 결과

○ 시방기준 적합

시험 항목 포장층	혼합물관리시험				시공관리시험
	아스팔트함량(%)	이론최대 밀도(g/㎤)	실측밀도 (g/㎤)	공극률 (%)	두께 (cm)	코어밀도 (g/㎤)	다짐도 (%)
표 층	6.2	2.461	2.398	3	5.2	2.390	97.1
중간층	5.3	2.468	2.393	3	-	-	-
시험기관/일	품질시험소 / ‘15.11.12				세종대학교 / ‘16.1.10

※ 시방기준(표층) : 함량(배합설계표 ±0.3% 이내), 밀도(배합설계표 ±0.05t/㎥ 이내)

공극률(3~5%), 두께(설계두께 +10%,-5% 이내), 다짐도(96%이상)

붙 임 : 연도별 성능추적조사

붙임

: 연도별 성능추적조사

□ 2016년도(1차년도)

○ 도로사업소 상반기 육안조사 결과

[상반기] - 조 사 일 : 2016. 6.21. 조사위치 : 문정로데오거리입구정류장 방향/차로 : 성남뱡향/버스전용차로 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 : 포장상태 양호	- 조 사 일 : 2016. 6.21. 조사위치 : 문정로데오거리입구정류장 방향/차로 : 성남뱡향/버스전용차로 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과 : 포장상태 양호

○ 도로사업소 하반기 육안조사 결과

전경사진 1 상반기와 동일 위치	전경사진 2 상반기와 동일 위치
[하반기] - 조 사 일 : 2016.10.00 조사위치 : 방향/차로 : 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과	- 조 사 일 : 2016.10.00 조사위치 : 방향/차로 : 조사방법 : 담당자 육안조사 - 조사결과