○ 성내5교 개략공사비

부 재	손상 내용	손상 물량	단위	보수방안	보수 물량	단위	단가 (천원)	공사비 (천원)	우선 순위
교면포장	체수	13.5	㎡	유도배수시설 설치	1	식	2,127	2,127	1
신축이음	유간부체수	0.85	㎡						1
	유간내 토사퇴적	60.0	m	청소	72.0	m	107	773	3
연석	철근노출,파손	0.94	㎡	단면보수(방청)	1.128	㎡	221	250	2
	재료분리	10.64	㎡	단면보수(T=10㎜)	12.768	㎡	118	1,506	2
바닥판하면	누수/백태	2.24	㎡	지수보수	2.688	㎡	63	170	2
	재료분리,파손	0.61	㎡	단면보수(T=10㎜)	0.732	㎡	118	86	2
	균열(cw=0.3㎜미만)	52.3	m	표면보수	62.76	m	59	3,710	3
	균열/백태(cw=0.3㎜미만)	1.0	m	표면보수	1.2	m	59	71	3
	보수재 박리/박락	7.12	㎡	표면보수	8.544	㎡	59	505	3
교대	박리형 균열	10.0	m	제거후 단면보수(T=50㎜)	2.0	㎡	247	494	1
	박리/박락/백태	11.62	㎡	단면보수(T=30㎜)	13.944	㎡	210	2,937	2
	누수흔적/백태	14.26	㎡	표면처리	17.112	㎡	54	932	2
	토사유출	1	㎡	몰탈 그라우팅	1	㎡	400	400	2
	보수재 박리/박락	0.53	㎡	표면보수	0.636	㎡	59	38	3
교각	균열(cw=0.3㎜이상)	6.3	m	주입보수	7.56		65	485	1
	침식 및 골재노출	15.7	㎡	단면보수(T=50㎜)	18.84	㎡	247	4,656	1
	파손	0.04	㎥	단면보수(T=30㎜)	0.048	㎥	210	10	2
	백태	0.5	㎥	표면처리	0.6	㎥	54	33	2
	균열(cw=0.3㎜미만)	7.5	m	표면보수	9.0	m	59	532	3
	보수재 박리	29.67	㎥	표면보수	35.604	㎥	59	2,105	3
보수공사비					1순위		7,761,000
					2순위		6,623,000
					3순위		7,734,000
부대비용							2,000,000
순공사비 (보수공사비 + 부대비용)							24,118,000
제경비 (순공사비 50%)							12,059,000
총공사비 (순공사비+제경비)							36,177,000

※ 천단위 이하 절삭

※ 부대비용은 1~3순위 일괄보수시 금액적용