안전점검 결과 보고서

■ 교 량 명 : 성산대교

■ 점검일자 : 2016년  3월  10일

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
Ⅰ. 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
	▪교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰
	▪배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘	J1램프 P1 배수구 토사퇴적		사진 13
	▪난간 및 연석 - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)	P5~P6 하류측 조형물 부식 S12 상류측 조인트 차수판 밀림 본선 상류 P4부근 난간 앙카볼트 미체결		사진 3, 4 사진 12 사진 14
	▪신축이음 - 본체 변형, 씰링 파손, 이상음 - 후타재 파손, 박리(염해, 동결융해)	P10(P9방향) 하류측 신축이음 소음발생 L1램프 A1 조인트 하부 후타재 탈락		사진 9 사진 15
Ⅱ. 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
	▪바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수, 백태, 강바닥판 변형, RC 철근노출
	▪거더(박스, 플레이트) - 강박스 및 플레이트 용접부 균열 - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태	P8 G2 하현재 내부 쓰레기 적치		사진 6
	▪받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)
Ⅲ. 하부구조(교대, 교각, 기초)
▪교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동) - 균열, 누수, 백태,
▪교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 누수, 백태,
▪기초 - 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식

특이사항	J2 점검구 강재부식(사진 10, 11)

따로붙임 : 점검사진 1부.

2016.  3.  10

점검자   직) 임기제 7급  성명) 이제택   (서명)

직) 토목   7급  성명) 최원혁   (서명)

직) 임기제 6급  성명) 이우근   (서명)

직) 토목   5급  성명) 류봉현   (서명)

□ 점검사진

1: 성산대교 전경	2: 집중점검 시행전 사진
3: P5~P6조형물 부식에 의한 천공	4: P5~P6조형물 부식에 의한 천공
5: P8 점검통로 진입	6: P8 G2 하현재 내부 쓰레기 적치

□ 점검사진

7: P8~P9 점검 사진	8: P8~P9 단부가로보 점검사진
9: P10(P9방향) 3차로 신축이음 소음 발생	10: J2 램프 점검구 부식
11: J2 램프 점검구 부식	12: S12 상류측 조인트 차수판 밀림

□ 점검사진

13: J1램프 P1 배수구 토사퇴적	14: 본선 상류 P4부근 난간 앙카볼트 미체결
15: L1램프 A1 조인트 하부 후타재 탈락