안전점검 결과 보고서

■ 교 량 명 :    성 산 대 교

■ 점검일자 :   2016년  3월  10일

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
Ⅰ. 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
	▪교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰	북단접속교 A1 부근 교면포장 손상		사진1
	▪배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘
	▪난간 및 연석 - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)
	▪신축이음 - 본체 변형, 씰링 파손, 이상음 - 후타재 파손, 박리(염해, 동결융해)
Ⅱ. 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
	▪바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수, 백태, 강바닥판 변형, RC 철근노출	북단접속교 S1G1 D6~7 바닥판 백태 발생 북단접속교 S1G2 D9~10 바닥판 망상균열		사진3 사진6
	▪거더(박스, 플레이트) - 강박스 및 플레이트 용접부 균열 - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태	북단접속교 S1G1 D10~11 강박스 내부 부식		사진5
	▪받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)
Ⅲ. 하부구조(교대, 교각, 기초)
▪교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동) - 균열, 누수, 백태,
▪교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 누수, 백태,
▪기초 - 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식

특이사항	북단접속교 S1 박스 내부 부점등 및 점검등 파손(사진2)

따로붙임 : 점검사진 1부.

2016.  3.  10.

점검자   직)  시설6       성명)  김귀용      (서명)

직)  시설7       성명)  조현범      (서명)

직)  시설7       성명)  박소미      (서명)

직)  임기7       성명)  이노진      (서명)

□ 점검사진

1 : 교면포장 손상(북단접속교 A1부근)	2 : 강박스 내부 부점등 및 점검등 파손 (북단접속교 S1)
3 : 바닥판 백태 발생(S1G1 D6~7)	4 : 수평보강재 좌굴 및 볼트체결 상태 점검
5 : 강박스 내부 부식(S1G1 D10~11)	6 : 바닥판 망상균열 발생(S1G2 D9~10)