소금(제설용) 구매 시방서

1. 일반사항

가. 품명 : 소금(제설용)

나. 구조식 : NaCl(Natrium Chloride)

다. 용도 : 겨울철 도로 융설용

라. 형태 : 백색의 입상(粒狀)으로 토사 등의 이물질이 없을 것

2. 성분 및 입도

가. 염  도 : NaCl 80.00%～92.00%

나. 물불용분 함량 : 1.50% 이하

다. 수  분 : 12.00% 이하

라. 입  도 : 2.8㎜ 체 통과후 잔량이 중량비 60%이상이며,

7.9㎜ 체 통과 잔량이 중량비 0.00%일 것

마. 염  종 : 자연결정방식의 천일염으로 분쇄. 세척 등의 가공을 하지

않을 것

3. 시험방법

가. 입도 : KS F 2502에 따른다.

나. 순도, 수분함량, 물불용분 : KS H 7101 또는 ASTM D 632 에 따른다.

4. 포장규격

가. 1,000㎏들이 : PP Bag(내피는 PE필름)으로 방습처리 되고, 각 모서리에 견인(승강) 할 수 있는 고리가 부착된 것으로 견인(승강)시 포장이 파손되지 않을 것

5. 검수기준

가. 검수절차

		〈1단계〉				〈2단계〉
발주・ 낙찰		① 사전검수		반입		② 본검수 ․반입시 시험의뢰 (1회/500톤) ․시료채취 및 밀봉 강화		자재사용
(반입전)		․입도시험 실시 (검수직원 실시, 업체별 1회)

※ ① 사전검수 : (시료채취) 발주기관, 업체 공동입회하에 검수자 직접시행(납품업체별 1회)

(시험방법) 시험의뢰 하여 실시 →  불합격시 반입불가

* 입도시험은 공인시험기관에 의뢰

※ ② 본 검 수 : (시료채취) 발주기관, 업체 공동입회하에 검수자 직접시행(500톤/1회)

※ ① 사전검수 : (시험의뢰) 밀봉된 시료 + 밀봉사진(업체, 발주기관 직인 또는 사인) → 검수자 직접 발송(의뢰기관)

→ (1차) 불합격시 반입중지, (2차) 불합격시 해당롯트 반출

※ ① 사전검수 : * 업체 미입회시 시험결과 인정 공문 접수 후 검수자 직접 시행(검사비용 납품자 부담)

※ 롯트의 크기 (②본검수)

- 상위 규정에도 불구하고 적치장소가 구분되어 있거나 같은 장소에 적치되어 있는 경우에도 품질에 현격한 차이가 나는 경우에는 이를 별개의 롯트로 취급 하여야 한다.

- 적치된 양이 많을 경우에는 규정된 수개의 검사 롯트의 크기로 분할하여 정하되 남은 잔량이 검사 롯트의 크기에 미달하는 경우에는 이를 1개의 롯트로 간주하여 검사한다.

(전체 납품량이 검사 롯트의 크기에 미달하는 경우 이를 1개 롯트로 간주함)

- 같은 장소에 적치된 제품중 품질이 균일하다고 인정되는 경우에는 1개 검사 롯트의 크기를 증가하여 검사할 수 있다.

나. 품질검사

- 검사항목 : 입도, 순도, 수분함량, 물불용분

- 1롯트당 1회 이상 일정량을 검수자‧계약업체 공동 입회하에 검수자가 직접 시료채취 및 시료밀봉(시료+밀봉사진)하여 국내공인시험기관에 직접 의뢰하여야 한다.(검사비용은 납품자 부담)

다. 중량검사

- 계량증명서로 확인한다 (계량비용은 납품자 부담)

라. 포장검사

- 검사 롯트(500톤/회)당 무작위로 추출하여 그 내용물에 관한 사항[제품명(소금), 포장일자(예:2015.09), 제품순번(예:No.000), 납품업체명] 을 일반인이 쉽게 알아볼 수 있도록 표기되어 있는가를 확인한다.

6. 납품기한 :  계약일로부터 2018년  2월  14일까지

소금 포장용기 사양도

70cm

50cm

들어올림 고리

(갯수에 상관없이 적재 및 사용을 위한 견인,승강시 파손되지 않을 것)

120cm

◦포장일자 표기

ex) 20110901

- 표시면수 : 2개소

- 표시크기

: 80×20㎝

(숫자 8자)

◦납품업체명 표기

- 표시크기

: 80×20㎝

110cm

110cm

100cm

예)제설용 소금

2018. 1. (No.000)

㈜ OOOO

상         부