2013년도

소방용수시설 도색공사 시방서

은  평   소    방   서

지상식 소화전 도색

1. 개 요

○ 적색 에나멜 도료(고급페인트)로 도색함으로써 타시설과 식별을 용이하게 한다.

2. 재 질

○ 적색 에나멜페인트(KSM-6020 적색2종) - 몸통

○ 백색 에나멜페인트(KSM-6020 백색2종) - “소화전”글씨

○ 황색반사도료(KSM5322) - 도로표지용 도료 - 제수변

○ 신너

※『2010년 디자인표준편람』에 의거 색상 선택 시행

3. 규 격

○ 지상식소화전 : 높이 55cm ~ 80cm

○ 야광적색 반사테이프 제작(폭 : 2.5cm이상, 길이 : 45cm)

○ 제수변 위치표시 : 야광 황색반사테이프 부착  및 제수변맨홀 도색(318mm, 265mm)

야광 황색반사테이프 부착 ( 길이 3 cm 폭2.5cm이상)

○ 기타 자세한 내용은 별첨도서 참조

4. 도색방법

○ 도색대상에서 탈색부위, 목부분 녹, 이물질 등이 있을시 제거 및 세척한다.

○ 소화전몸통 표면에 적색 에나멜 페인트로 3회이상 도색한다.

○ 지상식소화전 몸통 중앙부분에 야광 적색반사테이프(제수변 위치표시)를 몸체둘레에 부착한다(도로물청소용으로 부착된 것은 교체하지 않는다)

○ 지상식 소화전 몸체 “소화전” 글씨에 백색 에나멜페인트로 도색한다.

○ 제수변 도색 방법은 지하식소화전에 준하고 도면을 참고한다.

○ 소화전 관구마개 연결고리가 늘어진 것은 와이어로프 등을 이용 몸통에 고정 시킬것

5. 기타사항

○ 방수구의 나사산이나 스핀돌 작동부분에는 페인트가 묻지 않도록 하여 소화전             작동시 장애가 발생되지 않도록 한다.

○ 위 설명서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사 시 민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 공사업체는 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고

발생에 대한 모든 책임을 진다

지상식소화전 도색방법

적색 반사테이프(폭3cm)

몸통	미매설 부분(흑색)은 적색으로 도색 관구캡은 원상태 유지 (도색 금지) 소화전 스핀들 및 고무바킹 부분은 원상태 유지(도색금지)
	※ 도색방법 ○ 이물질 제거 후 3회이상 도색 - 몸통부분 : 적색 - “소”자와“화”사이 야광적색 표어 반사 테이프 부착 - 표어글씨 (화재․구조․구급 119 □ 소화전 파손 및 훼손시 119) → 글씨(황색) - 문자(소화전) : 백색
제수변	황색 에나멜 페인트로 지상식소화전 제수변둘레를 폭 10cm로 1차 도색실시하고 완전히 건조된 후 2차로 도색한다. (도색 3회 이상실시) ※ 제수변은 맨홀주변 폭10㎝도색 (신형-318mm, 구형265mm)

지하식 소화전 도색

1. 개요-소방용수표시(소방기본법 시행규칙 별표2「소방용수표지(제6조 제1항관련)

○ 지하에 설치하는 소화전의 경우 맨홀뚜껑에는 “소화전․주차금지”의 표시를 하고 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사 도료(도로용)로 뚜껑 안쪽 10㎝, 바깥쪽 15㎝의 선을 그 둘레를 따라 도색하여 타 시설과 식별이 용이하게 한다.

2. 재질

○ 황색반사도료 - 도로표시용페인트, KSM-5322 황색1종

○ 고휘도 반사체 가루(글래스 비드)

○ 신너

3. 지하식 소화전 규격

○ 맨홀뚜껑직경 648mm

○ 기타 자세한 내용은 별첨도서 참조

4. 도색방법

○ 소화전 주변을 빗자루로 깨끗이 쓸어내고, 이물질, 덩어리가 있는 곳은 솔로 제거 후 물로 씻어낸다.

○ 이물질 제거 후 도치램프 등으로 물기를 건조시킨다.

○ 소화전 뚜껑 둘레(안쪽 폭 10㎝, 바깥쪽 폭 15㎝)를 황색반사 도료로 3회 이상 도색한다.

○ 주변 포장여건에 따라 소화전 맨홀뚜껑안쪽 또는 뚜껑바깥쪽에 도색한다.

○ 도료 건조 전 고휘도 반사체 가루를 뿌려서 야간에 반사하여 식별을 용이하게 한다.

○ 소화전에 음각 또는 양각된 문자(소화전, 주차금지)에 황색반사 도료로 표시한다

○ 도색 후 건조 후 또는 통행으로 인한 훼손 방지조치 후 다음 장소로 이동한다.

5. 기타사항

○ 다용도 소화전 및 저수조(급수탑) 맨홀뚜껑 표시는 위 시방서와 동일하게 실시한다.

○ 위 설명서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사 시 민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 공사업체는 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고

발생에 대한 모든 책임을 진다.

지하식소화전 표시 방법

구분	도 색 전	도 색 후
원 형 소화전 (신형)		황색반사도료 폭 15cm도색
원 형 소화전 (구형)
사 각 소화전 (구형)		황색반사도료 폭 15cm도색
공통	※ 도료 건조 전 고휘도반사체(글라스비드)를 뿌린다 ※ 저수조는 사각 소화전(구형) 설명서 내용을 준용한다

급수탑 도색 설명서

1. 개 요

○ 급수탑 외부를 적색 에나멜 도료(고급페인트)로 도색함으로써 타시설과 식별을        용이하게 한다.

2. 재 질

○ 적색 에나멜페인트 - 몸통

○ 신너

○ 제수변 위치표시 : 야광적색 반사테이프 제작(폭 : 5cm, 길이 : 75cm)

3. 도색방법

○ 급수탑의 먼지등을 마른 걸레(물로 세척시 완전히 말려야 함)로 제거

○ 몸통 전체(손잡이 포함)를 적색에나멜페인트로 3회 도색한다.

○ 몸통 중앙부분에 야광 적색반사테이프(제수변위치표시)를 몸체 둘레에 부착한다

※ 급수탑 제수변

- 위 치 : 급수탑 주변(반경 10m이내)

- 형 태 : 원형(648㎜), 원형(250㎜), 사각형

4. 기타사항

○ 위 설명서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사 시 민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고발생에 대한        모든 책임을 진다.

야 광 적 색

반사 테이프

지상식 및 급수탑 야광적색 반사테이프 제작안

1. 지상식 소화전

○ 글씨체 : 고딕체

○ 글씨크기 : 가로, 세로 1.5cm

화재․구조․구급․119    소화전 파손 및 훼손시 119

글씨(황색)

제수변 방향 바탕(황색)

표시(적색)

반사테이프(적색)

44cm

44cm

3cm

□

2. 급수탑

○ 글씨체 : 고딕체

○ 글씨크기 : 가로, 세로 2.5cm

화재․구조․구급․119    소화전 파손 및 훼손시 119

글씨(황색)

제수변 방향 바탕(황색)

표시(적색)

반사테이프(적색)

40cm

5cm

□

기  타  사  항

1. 위 시방서에 표기되지 않은 사항은 현장감독자와 협의 및 지시에 따른다.

2. 공사 계약 후 도색공사에 소요되는 제반 물품에 대해 현장대리인이 공사 시행 전

현장감독자에게 검사를 받아야 한다.

3. 공사시 민원이 발생하지 않도록 하고 작업전 안전교육 철저로 안전사고 발생을

방지하고 안전사고 발생에 대한 모든 책임을 시공자가 감수한다.