◯ 송파지하차도 개략공사비

구 분	손상명		보수보강 방안		보수 물량	단위	단가 (원)	개략공사비 (원)	우선 순위
BOX 구간	균열(0.3mm미만)		표면처리 (중성화방지 포함)		1,410	㎡	78,738	111,020,580	1
	망상균열
	보수부 들뜸 및 박리
	백태
	균열부 백태
	재료분리		단면보수(T=10㎜)		0.90	㎡	101,284	91,156	1
	파손, 긁힘		단면복구(T=20㎜)		3.00	㎡	152,471	457,413	1
	H파일자리보수불량		단면복구(T=10㎜)		2.76	㎡	101,284	279,544	1
	철근노출		단면복구(방청)		0.90	㎡	242,664	218,398	1
	타일 들뜸, 파손, 균열		타일 재설치		11.00	EA	10,000	110,000	3
U-TYPE 구간	균열(0.3mm미만)		표면처리		16.56	㎡	26,068	431,686	2
	균열부 백태		표면처리		16.29	㎡	26,068	424,648	2
	백태		표면처리		0.72	㎡	42,340	30,485	3
	누수흔적		표면처리		0.60	㎡	42,340	25,404	3
	타일탈락, 들뜸, 파손		타일 재설치		24.00	EA	10,000	240,000	3
	콘크리트 파손, 박락		단면보수(T=10㎜)		0.49	㎡	101,284	49,629	3
	대리석 파손 및 들뜸		대리석 재설치		11.00	EA	100,000	1,100,000	3
포장부	아스콘 균열		도로봉함제		449.88	m	13,299	5,982,954	2
	아스콘 망상균열,표면불량		소파읍급복구		95.40	㎡	61,451	5,862,425	2
	아스콘 패임,긁힘,포트홀		소파읍급복구		26.69	㎡	61,451	1,640,127	2
	소성변형		소파읍급복구		21.30	㎡	61,451	1,308,906	2
	미끄럼방지포장 망상균열		미끄럼방지재포장		14.40	㎡	45,597	656,597	3
중분대	균열(cw=0.3mm 미만)		표면처리		82.08	㎡	26,068	2,139,661	3
	파손		단면보수(T=20㎜)		0.02	㎡	152,471	3,049	3
연석	균열(cw=0.3mm 미만)		표면처리		108.66	㎡	26,068	2,832,549	3
	도장박리		재도장		103.20	㎡	25,167	2,597,234	3
신축이음	구조물	실링재 열화	실링보수		20.04	m	19,064	382,043	2
	포장부	패임	소파읍급복구		0.90	㎡	61,451	55,306	2
		소성변형	소파읍급복구		0.60	㎡	61,451	36,871	2
순공사비								137,976,665
제경비(순공사비의 50%)								68,988,333
순위별 공사비				1순위				168,100,637
				2순위				24,187,449
				3순위				14,676,912
총 공사비								206,964,998