수도계량기용 원터치 봉인장치 구매규격서

1. 목 적

이 규격서는 수도계량기 교체 및 설치 시 부정급수 방지를 위하여 사용되는 수도계량기용 원터치 봉인 장치의 구매에 관한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 규격서는 수도계량기용 원터치 봉인 장치(이하 “봉인”이라 함)의 규격, 재질, 납품, 검사 등에 대하여 적용한다.

3. 구성

봉인은 봉인몸체, 봉인고정체, 봉인줄로 구성된다.

4. 구매수량

(단위 : 개)

구분	합계	규격(mm)		비고
		700	1000
2018년	67,700	66,200	1,500

5. 규격 및 제작방법

가. 규격 : 붙임 도면 참조

(단위 : ㎜)

구 분	규 격	봉 인 몸 체				봉 인 고 정 체			봉 인 줄			비고
		재질	가로	세로	높이	재질	지름	높이	재질	외경	길이
2018년	700㎜	PC	22.0	19.0	31.0	PC	∅15.0	23.0	STS304	∅0.8	700
	1,000㎜	PC	22.0	19.0	31.0	PC	∅15.0	23.0	STS304	∅0.8	1,000

※ PC : Polycarbonate, 지시하지 않은 일반공차는 ±0.5㎜, 봉인줄 공차 ±5.0㎜

나. 제작방법

1) 봉인몸체

① 봉인몸체(22×19×31mm)는 사출을 하고, 봉인줄 입구는 경사를 갖춘 구멍 ∅1.5㎜, 출구 구멍 ∅3.0㎜를 형성한 봉인줄 삽입용 관통 구멍을 구비하여야 한다.

② 봉인 몸체 내부에는 봉인 고정체가 1차 삽입시(봉인대기상태) 이탈을 방지 할 수 있도록 홈을 형성 하여야 하고. 봉인완료 후 봉인줄을 역방향으로 당겼을 때 봉인 고정체가 이탈을 할 수 없도록 걸림단턱이 있어야 한다. 봉인 몸체 내부 중앙 하단에는 일정 높이의 돌출 형성 된 융기부를 구비하여 봉인줄이 2중으로 꺾이면서 압착될 수 있는 구조로 제작한다.

③ 봉인몸체 양측 면에 레이저 또는 지워지거나 변형되지 않는 방법으로 부여된 일련번호를 마킹한다.

④ 봉인 일련번호의 부여

구 분	700㎜ 봉인 일련번호	1000㎜ 봉인 일련번호	비 고
2018년	서울 18-700001 ~ 766200	서울 18******** ~ 1001500	67,700개

2) 봉인고정체

① 봉인 고정체 1차 삽입시(봉인대기상태)와 2차 삽입시(봉인완료) 봉인 몸체에 홈 및 걸림단턱에 걸릴 수 있도록 탄성을 갖춘 걸림 편이 있어야 한다.

② 봉인고정체의 상부 면에는 금형에 의한 볼록 형상의 서울시 휘장()을 성형하고, 하단부는 봉인몸체에 쉽게 삽입되도록 테이퍼 형상으로 제작한다.

3) 봉인줄

① 봉인줄은 STS304 재질의 외경 ∅0.8㎜로 하며 봉인줄 끝부분이 흐트러지지 않도록 마무리를 단단히 한다.

② 봉인줄의 길이는 봉인몸체를 제외한 길이로 표시한다.

4) 봉인의 색

① 2018년도 봉인(봉인몸체 및 봉인고정체)은 연회색의 색상으로 사출하여야 한다.

② 기물번호 레이저 마킹 후 어두운 곳에서 가독성에 문제가 있을 시 수도자재관리센터와 협의하여 밝은색으로 대체한 색상으로 제작이 가능하며, 봉인몸체 색상은 명도가 좋아야 한다.

5) 기타

① 봉인몸체와 봉인 고정체는 결합된 상태로 납품하여야 하며, 봉인몸체와 봉인 고정체를 작업자가 체결 후 봉인줄은 충분히 압착이 되어 빠지지 않아야 한다. 단, 당김 파단 강도는 166.7N(17.0kgf) 이상이어야 한다.

6. 포장

가. 봉인규격 별로 10개씩 묶고, 10묶음씩(100개) 1개 단위로 포장해야 한다.

나. 1개 단위(100개) 포장의 겉면에는 규격(길이), 일련번호 등을 명기해야 한다.

7. 계약 및 납품

가. 납품기한은 계약일로부터 60일로 한다.

나. 납품은 분할납품이 가능하고, 운반 및 지정장소 적치 시 손상 및 변형 등이 생기지 않도록 하여야 한다.

8. 검수

가. 검수는 현장(수도자재관리센터) 검수를 원칙으로 한며, 납품된 물품의 규격,  수량, 조립 등을 확인한다.

나. 계약상대자는 검사(수)에 합격된 물품을 발주부서에서 지정하는 장소에 적치해야 한다.

9. 하자보증 및 처리

가. 발주부서에 납품된 물품의 하자보증기간은 물품검수 완료일로부터 2년으로 한다.

나. 납품검수 완료 후 제품의 성능에 하자가 발생된 때에는 보완 또는 신품으로 대체 납품하여야 한다.

다. 하자처리 기한은 하자처리 지시일로부터 15일 이내로 한다.

10. 기타

가. 납품봉인 중 발주부서가 지정한 물품에 대하여 사용자재의 재질 및 당김 파단강도에 대한 공인기관 시험성적서를 제출하여야 하며, 시험성적서 발급에 소요되는 제반비용은 계약상대자가 부담해야 한다.

(단, 연간 단가계약 또는 분할납품 등으로 발주부서와 동일 계약 건에 대해서는 계약 만료 시까지 최초 1회 재질 검사를 제외한 납품건에 대하여는 면제하고, 발주부서가 필요하다고 판단하는 경우 추가로 재질 검사를 실시할 수 있다.)

나. 이 규격서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 물품의 제작, 규격, 시험, 납품 등에 고려하여야 할 사항은 발주부서와 계약상대자가 상호 협의하여 제품의 성능에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 계약상대자는 계약물량 이상을 제작해서는 안 되며, 서울시 및 일련번호가 표시된 봉인을 시중에 불법으로 유통시켰을 경우 민․형사상 모든 책임을 져야 한다.

※ 봉인장치 설계도면