수상시설물 합동점검 결과보고

우기대비 수상시설물 이용시민의 안전을 위한 ㈜씨에이글로벌 선착장 등 계류장치(앵카 및 체인)를 합동 점검하고 그 결과를 보고함

1		합동점검 개요

□ 점검개요

○ 일    시 : ‘16.04.18(목) 10:30~15:00

○ 장    소 : ㈜씨에이글로벌 망원 선착장

○ 점 검 자

- 한강사업본부, 선박안전기술공단, 한국선급엔지니어링, 업체,

협회·단체 대표 등 20명

○ 점검내용

- 계류시설(앵카 및 앵카체인) 인양 후 마모상태 확인

□ 점검시설

○ ㈜씨에이글로벌(망원)

건조연도	길이	선폭	깊이	비 고
1991	23m	6m	1m	1층 구조

○ 망원관공선 선착장

건조연도	길이	선폭	깊이	비 고
1998	24m	9m	1.5m	1층 구조

작 성 자	운영부장 : 차장운 ☎ 3780-0801 수상안전과장 : 오승호 ☎ 0817 담당 : 박인수 ☎ 0834

2		점검결과

□ ㈜씨에이글로벌(망원)

○ 앵카 : 25년 경과대비 상태 양호

○ 체인 : 노후도가 심하고 이어붙인 흔적 등 상태불량

(단위: 지름,mm)

구분		앵카(1)	앵카(2)	펄부분(1)	펄부분(2)	수중부위	허용치
주 앵카	도면	19	19	19	19	19	17
	실측	17	17	17	14	5 ~7

- 이 시설은 한강사업본부에서 제작하여 일반인에게 매각한 시설로서,

위 시설과 같이 설치된 시설 중 앵카체인이 위와 같이 불량한 사례

가 기존에도 있었음(여의도 관공선)

▸1991년도에 청소년 육성 및 수상이용 활성화차원에서 보트장 6개소를           설치하여 운영 중 1992~93년도에 일반인에게 매각하였음

▸ 현재 동 시설만 남아 있으며 2016년에 리모델링 예정임

➡ 앵카 체인 교체 : ‘16. 4. 21(목) 예정

□ 망원관공선 선착장

○ 상태 양호 ⇒ 도면상 지름(28mm)과 실측 시 지름 동일

3		향후계획

□ 합동점검 추가실시(‘16. 4.21)

○ 앵카(닻) 등 상태 확인 후 점검범위 등 안전대책 마련

- 건조 년수 및 노후화 정도 감안 4개소 선정 샘플점검

▶ 추진일정

시 설 명	건조년도	검사(예정)일	점검기관
양화나루 선착장(민간)	1986	‘16. 4. 5	선박안전기술공단, 한국선급엔지니어링, 한강사업본부, 업체·협회·단체
씨에이글로벌(민간)	1991	‘16. 4.18
망원관공선선착장(공공)	1998	‘16. 4.18
여의도 관공선 선착장(공공)	2007	‘16. 4.21

※ 당초 파라다이스 선착장을 양묘할 예정이었으나, 현재 부력안정성 확보를 위해 공사 중이므로 공사 종료 후 점검(‘16. 5월 중)

□ 점검결과 조치

○ 점검대상 및 점검방법 검토 후 우기 전 합동점검 실시

- 개선·보완이 필요하다고 판단되면 즉시 보완조치

※ 선박용품 수급 등에 시일이 소요되므로 조속한 조치필요

- 점검대상 시설

총계	민간시설			공공시설	비고
	소계	유도선	협회·단체
31	25	20	5	6

○ 소방, 전기, 가스 등 전문기관 합동점검 병행 추진

※ 안전도검사 기준용역 발주 : 한국선급엔지니어링(‘16.4.25)

참고자료

□ 수상시설물(유선장) 및 관공선선착장 전경

(씨에글로벌 유선장)                    (망원 관공선선착장)

□ 점검사진

○ 씨에이글로벌

○ 관공선선착장

쇠사슬의 마모한도

(선박설비기준 제66조 관련, 별표 8)

제66조(쇠사슬의 마모한도) 쇠사슬은 마모가 가장 심한 개소의 평균지름이 그 원지름에 따라 별표8에 의한 값이하로 된 경우에는 이를 사용하여서는 아니 된다.

(별표 8)

원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)	원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)	원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	8 9 10 11 11.5 12.5 13 14 15 16 17 18 19 19.5 20.5 21.5 22	26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54	23 24 25 26 27 28.5 30 32 34 36 37.5 39 41 43 44.5 46.5 48	56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 85 88 91	50 52 53.5 55.5 57 59 61 62.5 64 66 68 70 71.5 73 76 78.5 81.5