폴리수산화염화황산알루미늄

(Poly Aluminum Hydroxy Chloro Sulfate, Al13(OH)28Cl9SO4)

수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 (환경부고시 제2009-186호)

<성분규격>

1. 성    상 : 무색 내지는 엷은 황갈색의 투명한 액체이다.

2. 확인시험 : 확인시험에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

3. 규격기준

항 목	기준
비중 (20℃) pH 산화알루미늄(Al2O3) 염기도 황산이온(SO42-) 염화물(Chloride) 암모니아성질소 (NH3-N) 철(Fe) 비소(As) 납(Pb) 카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 망간(Mn) 수은(Hg)	1.20 이상 3.5～5.5 10.0～13.0% 70% 이상 1.3～3.0% 9.0～14.0% 0.01% 이하 0.01% 이하 5ppm 이하 10ppm 이하 2ppm 이하 10ppm 이하 25ppm 이하 0.2ppm 이하