강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 숯내교

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	32.5	230	강남구 자곡동~ 송파구 문정동	교량안전과 (교량기획팀)	DB-24	닐센아치 STB	'10.5.31	계룡건설산업	‘16.02.24

□ 시설물 위치도 □ 시설물 전경
P1 P2 [ 숯내교(닐센아치) 전경 사진 ]	[ 아치부 타이거더 내부 사진 ]

숯내교

A1

A2

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 숯내교, 닐센아치구간(P1~P2)

○ 점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○ 닐센아치 케이블 정착부 우수유입으로 인하여 타이거더 내부 체수 및 부식이

발생중이므로 조속히 케이블 누수차단 조치 필요(No 22번 상대적으로 심함).

- 간단한 보수 조치 : 부식 및 도장박리부 보수도장, 우수유입부(틈새) 충진,

타이거더 외부 토사 등 청소, 배전선 고정용 클립 정비 등

- 검토 후 보수 조치 : 케이블 정착부(단) 우수유입 차단 조치 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
숯내교 (아치구간)	타이거더 내부 체수 및 부식발생	케이블 정착부 누수	케이블 누수차단 및 보수도장	케이블 No22 및 No 24번 (G2열 D7/D9)	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			※ D7(22번) 누수로 체수 발생
	우수유입 흔적 (Splice부 및 단부가로보)	강박스 틈새 충진 불량	틈새 충진	- 타이거더 G2열 P1 D23 Splice부 - P2 단부 가로보 (우측)
	부식 및 도장박리	시공불량 및 우수접촉	전처리후 보수도장	총 27개소
			· G1열 : 2개소 (외부 1개소) · G2열 : 25개소 (외부 2개소)
	타이거더 외부 쓰레기 및 토사퇴적	주기적 청소 미실시	배수구멍 등 주기적 청소	G1 및 G2열 타이거더(외부)
	비둘기 배설물 퇴적	조류 서식	청소 등	아치 강상판 P2부근 가로보위
	내부 점검등 고정용 클립 탈락	-	배전선 고정용 클립 재체결	G1열 내부 8개소 등

□ 점검결과 결함사항

【 숯내교 닐센아치구간(P1~P2구간) 결함사항 】

《 위 치 : 닐센아치 좌측(G1열) 보강형 하현박스(타이거더) 》

1. 좌측(G1열) 타이거더 내부 점검등 배선선 고정용 클립 탈락 : 8개소

- P1 D8~D9 / D11~D12 / D12~D13 / D17~D18 / 18~D19/ D25~D26구간 내부

2. P1(합성형거더) G13열 탄성받침 끝단 들뜸(약 2mm) 발생

- 시공당시 발생된 것으로 보이며 추가 들뜸 및 편기여부 지속 관찰 필요

3. P1 G1 D11 격벽 상부 종리브 교차부 도장박리

4. P1~P2구간 좌측(G1) 타이거더 상부(외부) 토사 퇴적 및 거더 녹 발생

- 토사가 배수구멍을 막을 수 있으므로 청소 후 녹 발생부 보수도장 실시 필요

《 위 치 : 닐센아치 우측(G2열) 보강형 하현박스(타이거더) 》

5. P1 D1~D7구간 타이거더 내부 하부 체수 흔적

- P1 D7부근 케이블 정착부 누수로 인한 하부 체수

6. 타이거더 내부 케이블 정착단(부) 누수 흔적 및 누수로 인한 체수발생

- 위 치 : P1 D7(22번) 및 D9(24번) 케이블 정착부 (D7구간 상대적으로 심함)

- P1 D7부근 케이블 정착부 누수로 인하여 타이거더 하부 체수 발생

- 케이블 정착부 누수차단 조치 후 내부 체수(오염)부 보수도장 실시 바람

※ 2015년 정밀점검 보고서 검토 결과

- 누수 원인 : 케이블 정착단의 보호캡 고무재 차수 성능저하

(케이블 고정클립의 조임부족 및 풀림)

- 총 8개소 발생  : D7구간(No 22번)을 제외한 대부분은 강우시 이슬이 맺히는 경미한 수준

㉒번 케이블정착단 누수	유입경로

(2015년 정밀점검 보고서 내용 발췌)

《 닐센아치 우측(G2열) 타이거더(계속) 》

7. 타이거더 내부 도장박리 : 바탕면 전처리 후 보수도장 실시 바람.

- P1 D7~D8구간 Web(복부판) 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D8구간 격벽 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D10구간 격벽 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D14구간 격벽 Web 수평보강재 및 상부 종리브 교차부 도장박리

- P1 D14~D15구간 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D17구간 격벽 상부 종리브 교차부 도장박리

- P1 D17~D18구간 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D18구간 격벽 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D19~D20구간 지점부근 하부플랜지 도장박리

- P1 D19~D20구간 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D20구간 격벽 Web 수평보강재 및 격벽 상부 종리브 교차부 도장박리

- P1 D20~D21구간 Web 도장박리

- P1 D21구간 격벽부 도장박리

- P1 D21~D22구간 Web 수평보강재 교차부 및 복부판 도장박리

- P1 D22구간 격벽 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D22~D23구간 Web 수평보강재 교차부 도장박리

- P1 D22~D23구간 하부플랜지 도장박리

- P1 D23~D24구간 Splice부 부근 도장박리

- P1 D24구간 격벽 Web 수평보강재 교차부 도장박리

8. P1 D14~D15구간 타이거더 하부(용접부) 부식

9. P1 D17~D18구간 타이거더 하부(용접부) 부식

10. P1 D20~D21구간 타이거더 하부(용접부) 녹 발생

11. P1 D23~D24구간 타이거더 Splice부 상부 틈새 우수유입 흔적

- 타이거더 외부 및 내부 틈새를 실란트 등으로 충진하여 우수유입 차단 필요

12. 우측 타이거더(외부) 하부플랜지 도장불량

13. 우측 타이거더 외부 쓰레기 및 토사 퇴적

- 토사 및 쓰레기 등이 배수구멍을 막을 수 있으므로 정기적인 청소 피요

14. P2 지점부 아치기둥(외부) 외부 마감 도장박리

《 위 치 : 닐센아치 P2 지점 단부가로보 박스(우측)  》

15. P2 지점 단부가로보 강박스 내부 쓰레기(새집) : 청소 후 틈새 충진 바람

16. P2 지점 단부가로보 하부 틈새 우수유입 흔적 및 녹 발생 : 우측 끝단부

- P2 단부가로보 틈새 충진상태 점검 후 녹 발생부 보수도장 실시 바람.

《 위 치 : 닐센아치 강상판(P1~P2)구간  》

17. 강상판구간 가로보 위 비둘기배설물 퇴적 : P2부근

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.