본관동 옥상 철제지붕 보수공사

시   방   서

2014. 04.

서울특별시 소방학교

목      차

제 1 장	총 칙
제 2 장	가 설 공 사
제 3 장	철 거 공 사
제 4 장	방 수 공 사
제 5 장	미 장 공 사
제 6 장	도 장 공 사
제 7 장	수 장 공 사
제 8 장	지붕 및 홈통공사

공 사 개 요

1. 공 사 명 : 본관동 옥상 철제지붕 보수공사

2. 부지개요

1) 대지위치  : 서울특별시 소방학교

2) 지역,지구 : 도시지역

3) 대지면적  :          M2

3. 건축개요 (전체)

1) 용    도  : 교육연구시설 및 업무시설

2) 건축면적  :            M2

3) 연 면 적  :            M2

4) 건 폐 율  :            %

5) 용 적 율  :            %

4. 공사범위

- 설계도에 표기된 일체공사

1) 철거 부분 : - 옥상지붕 도장면 및 씰리콘부위

2) 보수 부분 : - 옥상지붕 도장공사 및 기타보수부분

5. 공사기간

- 전체 예정공사기간은 (    일)로 하며. 옥상도장공사는 맑은날에 실시한다.

- 도장공사는 외부 적정온도 확인후 실시토록 한다.

6. 주요마감재

1) 외부마감 : 바닥-조합페인트 2회

2) 실내마감

구 분	실 명	마 감 재				비 고
		바 닥	걸레받이	벽	천 정
지붕층		조합페인트 2회		후레싱마감

제 1 장   총   칙

1. 적용범위

본 특기시방서는 본 공사에 적용하며, 본 시방서에 없는 모든 사항은 건설부제정 □표준시방서□에 의한다.

2. 감 독 원

본 시방서에서 감독원이라 함은 서울특별시 소방학교 직원으로서 현장담당의 명을 받은자를 말한다.

3.  현장대리인

공사현장에는 건설산업기본법에 규정된 소정의 자격을 소지하고 경험이 풍부한자를  현장 대리인으로 상주하게 하여야 한다.

4.  이      의

(1) 도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을때, 또는 의문이 생길때는 현장대리인과 감독원

이 협의하여 공사를 시행할 수 있으나 상호의견이 상충될 때에는 감독원의 지시에 따른다.

(2) 본 공사의 시공중 설계도서상 누락 및 오기가 있을 경우, 수량의 증가, 변경 또는 기타공사 성질상

필요하다고 인정되는 것은 도급자부담으로 시공한다.

5. 경미한 변경

현장마무리, 맞춤 등으로 재료의 칫수 및 설치위치, 공법의 경미한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량   증가 등 경미한 변경은 감독원의 지시에 따른다.  이때의 도급금액은 증감하지 아니한다.

6.  자      재

(1) 자재일반

가설공사를 제외한 공사용 자재 및 시설물은 한국공업 규격품의 (K.S)신품을 사용하는 것으로 하고 다만, 한국공업 규격품이 없는 자재에 대해서는 국산 최우수품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 견 본 품

본 공사에 사용되는 자재는 견본품, 카다로그를 제출하여 감독원의 승인을 얻은후 시공한다.

(3) 검     사

현장에 반입되는 자재는 감독원의 검사 또는 승인을 받은후 사용하며,   한국공업 규격품으로서 계기가 있는것 이외는 검사를 생략할 수 있다.

(4) 시     험

자재의 품질확보상 필요하다고 인정하는 자재는 감독원이 지정하는 시험소 및 방법과 건설공사 품질시험규정에 의하여 시험하여 그 성적서를 제출,  승인을 받도록 한다.

7.  시공검사

(1) 각 공사부분은 감독원의 지정한 공정에 이르렀을때에 검사를 받아 합격   승인을 얻은후 다음 공

정에 옮긴다.

(2) 시공후에 검사가 어려운 공사부분은 반드시 감독원 입회하에 시공하며, 그렇지 못할때는 사진,

기타, 후일에 확인할 수 있는 자료를 구비하여야 한다.

8. 공사장의 관리

공사장의 관리는 건축법, 도로법, 소방법, 전기관계법규, 근로안전관리규정,  보건관리규정, 산재보험법, 환경관리법등 기타 관계법규에 따라 행하되 다음   사항을 준수하여야 하고 안전사고 및 피해발생시는 수급자 부담으로 책임을 진다.

(1) 현장종사원, 관계자, 노무자등의 출입감시, 풍기 및 위생단속

(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고예방에 대한 단속

(3) 인접건물, 옥외시설물, 지하기반시설, 수목 기타의 손상을 방지할 수 있는 보호시설 설치

(4) 시공재료, 시공설비의 정리와 안전관리, 현장내외의 청소

(5) 특히 직원들이 공사장에 접근할 수 없도록 경계시설 설치

9. 공사사진

공사진척사항과 시공현황, 감독원이 필요하다고 지시하는 공정을 촬영(천연색, 크기 12cm × 9cm 이상)하여 사진설명과 함께 사진첩을 2부씩 비치, 수시 열람 할 수 있게 하고 준공시 원판(FILM)과 함께 제출하여야 한다.

10. 정산처리

다음 각호의 경우에는 계약체결 및 준공후라도 감액 또는 수급자는 환급하여야 한다.

(1) 설계서 내역중 건설공사 표준품셈, 물량, 단가, 정부노임단가 기타 등이  과다하게 책정되었거나

공사비 작성 제비율을 착오 적용하였을 때

(2) 입찰시 제시한 설계여건과 현장상태, 작업조건, 기타등의 변화로 시공방법이 변경되었을 때

(3) 감사기관에서 지적이 있을때

(4) 지급자재가 시공한 물량보다 과다하였을때

(5) 감량이나 감가가 필요하다고 감독원이 인정하였을때

11. 관련법규에 의하여 하도급을 실행하였을 때에는 관련법규에 명시된 서류를 첨부하여 즉시 신고 또는

감독원의 승인을 득하도록 한다.

12. 공사 중 피해대책

본 건물주위의 각종 부대시설물에 공사중 피해를 입혔을 경우 수급자 부담으로 원상복구하며, 본 건물 이용에 지장을 주지 않도록 한다.

13. 뒷정리 및 건물인계

(1) 공사완료시는 건물 내외의 정리정돈, 청소를 깨끗이 하여 완전한 건축물을 인계하여야 하며, 시공

상 지면 및 기존 시설물의 변형, 손상부분은 원상복구한다.

(2) 준공후 건물 인계시까지 유지 관리는 수급자의 책임이며 파손, 도난시는 수급자 부담으로 즉시

원상 복구하여야 한다.

(3) 준공후의 건물관리용 자재, 기타 필요한 자재는 조서 작성하여 인계시까지 보관하고 이에 대한

보관, 인계 책임을 수급자가 진다.

14. 기    타

본 공사에 기재되지 않은 사항은 감독원의 지시에 의한다.

(건설교통부 건축표준 시방에 의함)

제 2 장 가 설 공 사

2.1 일 반 사 항

본 시방서를 우선 하여 공사를 시행하고 각종 이의에 대해서는 감독원의 지시에 따라야 한다.

공사착공에 앞서 하기 내용을 기재하여 종합가설공사 계획서를 작성하여 감독원에게 제출한다.

1) 현장안내, 대지경계, 부근배치도, 도로경계, 도로폭, 점용구획

2) 가설울타리, 가설도로, 현장출입구, 통행로

3) 공사 목적물 배치

4) 가설건물, 재료적치장, 현장가공 공장의 배치

5) 화재방지시설, 안전통로

6) 양수설비, 공사용 기계기구의 배치

7) 공사용 전력 급배수 설비

8) 현장 안전관리 인근 주변주거에 대한 안전대책 계획

2.2 대 지 측 량

해당사항 없음.

2.3 가 설 재

가설물에 사용하는 재료는 신품 사용을 원칙으로 하며 사용상 지장이 없는 중고재를 사용할시는 감독     원의 승인을 받아야 한다.

2.4 줄 띄어보기 및 규준틀, 기타

가) 줄 띄어보기

공사부분의 위치를 겨냥대기 위하여 감독원 입회하에 줄 띄워보기를 한다.

나) 규준틀

줄 쳐보기를 실시한 후 건축물의 각부 요소에 시공중에 변화가 없도록 규준틀을 견고히 설치하고          규준틀에는 감독원이 지시하는 측량방법으로 건축물의 위치 및 수평의 규준을 명확히 표시하고 감          독원의 검사를 받는다.

2.5 비계

가) 비계는 이동식비계를 사용함을 원칙으로 하고 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2.6 재료 둘 곳, 작업장(헛지붕), 가설건물

가) 가설건물

공사기간중 사용에 편리하고 감독이 용이한 곳에 견고한 구조 설비로써 아래의 규모 이상으로 가          설건물을 설치하되 사전에 설계도를 제출하여 승인을 받는다.

단, 대지의 협소함으로 인하여 감독, 현장사무실을 상기 규모 이내에서 주변의 임대사무실을 이용          할수도 있다.

나) 가설울타리

공사장 주위에는 공사기간중 철재 가설 울타리를 설치하고 구조 및 외관은 감독원과 협의하며 외          관은 페인트로 GRAPHIC 발주처, 설계 및 감리사무실 시공자등을 지정 장소에 표기하여야 한다.

2.7 공사용 기계, 기구

공사용 기계, 기구는 완전하고 정확한 것을 사용하고 기계, 기구 조종원은 면허증 소지자로 한하며 기      계기구는 항상 손질하여 사용전,후에 반드시 정비하여야 하며 위험방지에 신중을 기해야 한다.

2.8 공사용 각종 설비

가) 공사진행에 필요한 대지내의 임시 동력설비, 용수설비, 통신설비는 충분한 용량으로 관련수속 및          비용은 수급자가 책임 설치하며 이에 따르는 각종 사용료 및 인입공사는 본 공사에 포함한다.

나) 공사완료시까지 점용하는 도로부분의 설계 및 대관청의 인허가는 물론 도로점용 비용도 수급자 부         담으로 한다.

2.9 재해방지 및 낙하물 방지망

공사 실시에 따른 위험방지, 화재방지 및 풍수해 방지는 건축법, 근로안전관리 규정 산재보험법,소방법      및 전기관계법 기타 관련되는 법규에 따라 적절한 대책을 강구하며 낙하물 방지망을 필요시점에 설치      하고 안전방안책을 철저히 하여 안전사고를 예방하여야 한다.

2.10 보    양

가) 공사중 가설물에 의행 공사중의 건축물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양을         한다. 특히 마감 또는 준 마감 재료의 손상, 오염방지의 보호시설은 사전 시공계획서를 감독원에게         제출하여 승인을 받아 시행한다.

나) 콘크리트 보양은 동결방지, 보온살수등의 양생을 하되 작업 후 5일간은 그 위를 보행하거나 기타         물건을 놓아서는 안되며 일광의 직사, 한기, 폭우등을 피하고 표면에 양생제를 덮어 1일 1회 이상          살수 보존토록하여 20일간 계속한다.

2.11 가설 배수로 설치

공사중 건물주변 및 감독원이 필요하다고 지시하는 곳에 가설 배수로를 설치하여 우수 또는 지하수 유      출등으로 인한 성토 및 절토 부분에 대한 안전 및 공사진행에 지장이 없도록 하여야 한다.

특히, 장마기에 지하층 구체가 수압의 증대로 인하여 손상을 받았을 때에는 시공자 부담으로 완전 원      상 복구토록 한다.

제 3 장  철 거 공 사

3-1 철거공사

3.1 해체시공 계획

(1) 현 장 조사

① 해체시공계획 전에 대상건물의 조사, 부지상황의 조사 및 인근주변 환경의 조사 충분한 사          전 조사를 실시하여야 한다.

② 해체건물의 조사는 건물설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우에는 외곽조사

및 실측에 의한 간접조사를 한다.

③ 부지의 상황조사는 부지내 공지의 유무, 장애물,인접도로 및 매설물 등에 대한 조사를 실시하여야          한다.

④ 주변환경 조사에는 인근건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주          의 하여야 한다.

⑤ 해체건물에 지하실이 있는 경우에는 터파기, 흙막이 등을 해야하므로 지질이나 지하수위의 조사도          필요하다.

(2) 시공계획서

① 해체를 시공하기 전 사전조사를 토대로 건축물의 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를 담당원에          게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

② 해체공법은 해체대상건물 및 공사조건에 맞는 적절한 공법을 선정하여야 한다.

③ 해체공사에 뒤이어 신축공사가 예정되어 있을 때는 신축공사의 착공과 관련하여 해체공사의 시공

순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

④ 해체시공업자는 정확한 공정계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한          다.

3.1.2 가설물

(1) 해체공사시 공통되는 가설물은 제 2장 (가설공사)에 따른다.

(2) 공법에 따른 특수가설물은 특기시방에 따른다.

3.1.3  시 공

(1) 일반 사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 해체공사장 필요한 사항은 발주자 및 담당원과 협의하여 시공자       의 책임으로 세밀히 시공한다.

(2) 작업 준비

① 공사수행시 소음, 진동, 분지, 해체재의 비산, 낙하, 교통 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도         록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고 주변상황에 적합한 작업을 하여         야 한다.

② 각종 신청 및 신고

해체공사 수행에 앞서 건축법에 의한 공사현장에서의 가설물 설치신고, 도로법.도로교통법에 의한          도로 의 적용, 통행제한 구역내의 특수차량 출입, 공해발생에 대한 특정공사의 사전신고 등 해체공         사에 필요한 제반사항을 미리 조사하여 해체 시공.계획에 따라 건물 소유자 또는 시공자가 각종 신         고 수속을 하여야 한다.

③ 설비관계 인입배관의 철거

건물내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요배관설비에 대한 봉인 및 미리 철         거를 하여야 한다.

④ 가공선의 양생

반입, 반출로의 가까이에 가공선이 있는 경우 담당원과 충분한 협의를 하여 공법, 각종 양생시설,          안전대책을 수립하여야 한다.

⑤ 반입, 반출로

반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리, 정돈          을 하며, 반입 반출시 필히 경비원을 배치하여 제3자의 안에 유의한다.

(3) 해체 및 철거

① 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법, 공기 및 예산내에서 공사가 안전하며 능률         이 좋게 수행하여야 한다.

② 해체건물의 종류에 따라 수종의 공법을 조합하여 사용하고자 할 때에는 담당원과 협의하여 결정한         다.

③ 가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료(내화 피복재 등)는 사전에 철거한         다.

④ 구조물은 상부에서 부터 지상에 이르기까지 해체순서에 따라 해체 작업을 체계 있게 진행한다.

⑤ 부재형태로 해체할 때는 알맞은 크기로 나누어 해체한다.

⑥ 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과하지 않게 해체한다.

⑦ 구조용 골조 부재를 해체하여 기중기.데릭 또는 다른 적당한 방법으로 지면에 내려 놓는다.

3.1.4 공해 및 안전대책

(1) 공해 대책

① 건축구조물 해체시 주변의 소음, 진동, 분진 등 공해에 대한 법적 규제를 조사하고 적절한 조치를         하 여야 하고, 착공전 설명회를 통하여 인근주민에 이해를 얻어 둘 필요가 있다.

② 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물 뿌리기, 임시 장소 설치 또는 그외의         적절한 조치를 한다.

(2) 안전 대책

① 해체공사는 공사의 성질상 위험을 수반하에 되므로 시공시에는 반드시 안전 위생관리 계획서를 작         성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

② 증기차량은 정기, 검사, 작업전 점검을 하고 유자격자로 하여금 운전을 하도록 하며 차량 이동시는          유도원을 배치하여야 한다.

③ 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않는 전도에 의한 사고가 발생하지 않          도록 하여야 한다.

④ 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 한다.

⑤ 건물의 당겨 쓰러뜨리는 경우 또는 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적, 안전성을 확인함과          동시에 비산에 대한 방호에 주의하여야 한다.

(3) 체재 처분

① 해체작업에 수반하여 발생하는 콘크리트 조각, 강재토막, 내.외장재 등의 해체 폐기물은 외부로 반          출 하고 적절한 방법으로 처분하여야 한다.

② 수급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사 중 구조물 중에서          별도로 철거할 수 있다.

③ 해체공사시 1일 정도분의 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

④ 반출을 위한 해체 폐기물은 적재는 원칙적으로 도로위에서는 하지 않으며 부득이한 경우는 적재           작업을 안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을 배치하여 통행이나 차량을 정리하여야 한다.

⑤ 해체폐기물은 운반중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞는 크기로 작게 분할하          여 처분하여야 한다.

⑥ 해체폐기물 운반시 길옆이나 가공선에 방해가 되지 않도록 하고, 중량물의 운반중 도로, 교량 등이         파손되지 않도록 한다.

⑦ 지하실 및 빈틈을 메울 때에는 해체작업으로 생긴 부스러기, 쓰레기, 나무뿌리 그 외 유기물질 등         은 제거하고, 바위, 자갈, 모래를 포함한 흙을 사용한다.

3.1.5 해체마무리 작업

해체 공사가 종료되면 다음과 같이 공사시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

(1) 가설물 철거

① 가설전기, 급배수, 위생설비 등을 철거하고 뒷처리를 한다.

② 비계의 최종철거와 발판의 처리를 한다.

③ 각종 양중설비를 해체 반출한다.

④ 가설 건물을 해체하고 뒷처리 한다.

⑤ 각종 가설자재를 집적하여 반출한다.

⑥ 가설 울타라를 철거 반출한다.

⑦ 기타 해체와 관련된 부속재료를 반출한다.

(4) 복원 작업

① 가공선의 방호나 임시처리했던 부분을 관련회사 등에 연락하여 철거 복원한다.

② 반입, 반출로 부분의 각종 공작물을 이설한 부분은 도로관리청과 협의한 뒤 원상태로 복원한다.

③ 지하매설관 등 임시 이설처리를 한 부분은 각 공익사업자와 협의한 후 원상복구 한다.

④ 도로깍기를 실시한 부분은 도로관리청과 협의후 원상태로 복구한다.

⑤ 근접건물이나 공작물 등에 해체로 인한 어떤 영향부분이 있으며 모두 보수 복원공사를 한다.

⑥ 부지주변의 손상부분을 보수 청소를 한다.

제 4 장  방 수 공 사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 설계도면이 지정하는 도막방수에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 우레탄 수지계

(2) 아크릴 고무계

(3) 클로로프렌 고무계

(4) 아크릴 수지계

(5) 고무 아스팔트계

1.2 관련시방절

1.2.1  A08010 아스팔트 방수

1.2.2  A08020 시트방수

1.2.3  A08040 침투방수

1.2.4  A08060 실링

1.2.5  A08090 시멘트 액체방수

1.3 참조규격

1.3.1 한국산업규격(KS)

1.4 제출물

다음 사항은 G00000 총칙의 G02020 공무행정 및 제출물에 따라 제출한다.

1.4.1 시공상세도면

(1) 부위별 방수시공상세도

치켜올림, 감아내림, 오목모서리, 볼록모서리, 단차, 신축줄눈, 이음타설부, 드레인주위,

패러핏(Parapet)주위, 고정철물주위 및 설비배관 관통부주위의 방수시공상세도

1.4.2 제품자료

(1) 도막방수재 물성, 특성

(2) 프라이머, 충진재, 실러 물성, 특성

(3) 방수재 제조업자 공사시방서

1.4.3 자격

방수공사 시공자는 해당부분의 시공자 또는 기능공의 방수 시공 경력이 3년 이상이며

동종의 방수시공 경험이 3회 이상 되는 자의 자격을 확인할 수 있는 증빙자료를   방

수전문 건설업체로 하여금 제출하도록 한다.

1.4.4 시공계획서

다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 자재의 운반 및 보관계획

(2) 방수층 및 보호층 시공계획

(3) 품질관리 및 담수시험계획

1.4.5 견본

(1) 도막 방수재(규격 300mm×300mm 하드롱지 또는 합판에 부착)

(2) 프라이머

1.4.6 시공상태확인서

이 절의 시방 3.4.2 시공상태확인의 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어

있는 항목에 대하여 시공상태확인서를 제출한다.

1.5 품질보증

1.5.1 시험시공

(1) 공사감독자가 지정하는 위치에 방수부위의 유형별로 1개소씩 견본시공을 한다.

(2) 공사감독자의 승인을 득한 경우 시험 시공부위를 시공 등의 일부분으로 간주한다.

1.5.2 보증

누수, 재료의 노후와 퇴락, 파괴를 포함하여 부실공사와 부실재료는 품질보증기간내에

개수 또는 교체하여야 한다.

1.6 운반, 보관 및 취급

(1) 방수재는 생산자명, 상품명이 표시된 원래의 포장된 상태로 반입하여야 한다.

(2) 용제형 도막방수재는 인화성에 주의하여 보관, 시공하여야 한다.

(3) 프라이머는 밀봉상태로 보관하고 화기에 주의하여야 한다.

1.7 환경요구사항

(1) 강우 강설시 또는 강우강설이 예상되는 경우, 바탕이 건조되지 않은 경우 시공해서는

안 된다.

(2) 기온이 5℃이하가 되어 방수층이 들뜰 우려가 있을 경우 시공해서는 안되며, 불가피할

경우 보호대책을 작성하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2. 재료

2.1 도막방수재

도막 방수재는 아래 항목에 기술된 KS 규정에 합격한 것 또는 동등이상의 품질이어야

하며 두께와 종류는 도면 및 공사시방에 따른다.

(1) 우레탄고무계 방수재

우레탄 전면접착(L-UrF) 공법 및 치켜올림에 사용하는 우레탄고무계 방수재는 KS F

3211에 적합한 것을 사용한다. KS에 의한 우레탄고무계 방수재의 종류는 1류와 2류로

구분되며, 2류는 원칙적으로 비노출용이며 노출방수에 적용할 경우에는 1류의 아래층

용도로 사용한다.

(2) 아크릴고무계 방수재

아크릴 전면접착(L-AcF) 공법에 사용하는 아크릴고무계 방수재는 KS F 3211에   적

합한 것으로 하고, 고형분은 70～75%(중량)의 것으로 한다.

(3) 고무 아스팔트계 방수재

고무 아스팔트 전면접착(L-GuF) 공법에 사용하는 고무 아스팔트계 방수재는  KS F

3211에 적합한 것으로 한다.

2.2 프라이머

프라이머는 솔 또는 뿜칠기구나 고무주걱 등으로 도포하는 데에 지장이 없고, 아래표의

품질에 적합한 것을 사용한다.

2.3 보강포

보강포는 바탕에 균열이 생겼을 경우의 방수층의 동시파단 또는 크리프 파단의 위험을

경감하고, 균일한 도막두께의 확보 및 치켜올림부, 경사부에서의 방수재의 흘러내림을

방지하기 위하여 사용한다. 따라서 방수재와 잘 일체되어 보강효과를 가지고 치수  안

정성이 뛰어나며, 시공에 지장이 없는 품질을 가지는 것으로서 방수재  제조자가 지정

하는 것을 사용한다.

2.4 부자재

2.4.1 접착제

접착제는, 바탕에 보강포 또는 통기완충 시트를 견고히 접착시키고, 시공에 지장이 없

는 것으로서 방수재 제조자가 지정하는 것을 사용한다.

2.4.2 절연용 테이프

절연용 테이프의 종류는 KS A 1525 1종에 적합한 것으로 한다. 또한, 가황 또는 비가

황고무계 테이프를 사용할 경우에는 두께 1mm이상, 폭 100mm 정도의 것을 사용한다.

2.4.3 마감도료

마감도료는 솔 또는 뿜칠기구로 도포하는 데에 지장이 없고, 방수층과 충분히 접착하며

양호한 내후성(耐候性)을 지니고 방수층의 품질을 저하시키지 않는 것으로 하여,   방

수재 제조자가 지정하는 것을 사용한다.

2.4.4 우레탄 포장재(鋪裝材)

우레탄 포장재는 시공에 지장이 없고 내구성 및 방수층에 대해 적절한 접착성을   가

지며, 방수층의 품질을 저하시키지 않는 것으로서 방수재 제조자가 지정하는 것을 사

용한다.

2.4.5 화장재

아크릴고무계 도막방수층(외벽)의 마감층에 사용하는 화장재는 벽면시공에 지장이 없고,

양호한 내후성(耐候性)을 가지며 방수층의 품질을 저하시키지 않는 것으로 방수재

제조자가 지정하는 것을 사용한다.

2.4.6 보호완충재

이미 타설된 콘크리트 지하 외벽 바탕에 방수층을 시공하고, 이를 보호할 목적으로 사

용되는 보호완충재는, 되메우기시의 토사의 침하 및 쇄석 등에 의한 방수층의 손상방

지에 충분한 저항성을 가지는 것으로 그 적용에 있어서는 방수재 제조자가 지정하는

것을 사용한다.

2.5 자재 품질관리

(1) 자재검수

방수재 현장반입시 제조업자명, 제조년월일, 유효기간에 대한 공사감독자 입회검수를

받고 현장에 반입하여야 한다.

3. 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 G00000 총칙의 G02010 공사관리 및 조정의 1.10 공사 협의 및 조정에 따른다.

3.1.2 현장여건파악

바탕건조상태, 표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

3.2.1 바탕만들기

(1) 시공부위는 레이턴스 및 시멘트 등의 부스러기, 기름, 흙 등 방수재의 밀착을 저해하는

불순물이 없어야 하며, 충분히 건조되어 있어야 한다. 돌출물 등이 있어 면이 평탄치

못할 경우에는 면 고르기를 한 후 깨끗이 청소하되, 이 때 청소기 등을 이용하여   미

세한 분말도 제거하여 프라이머의 접착성능을 확보한다. 청소 완료 후 곧바로 프라이

머 처리를 한다.

(2) 콘크리트면에 균열이 있는 경우 에폭시 수지를 주입하고 들뜸부위는 에폭시 모르터로

보수하되, 세부 보수방법은 보수재료 및 방수재 제조업자의 관련 제품자료에 따른다.

(3) 방수시공 부위 이외의 주변은 방수재로 인해 오염되지 않도록 폴리에틸렌 등을 사용하

여 피복 양생한다.

(4) 벽돌면 바탕은 특기가 없는 경우, 6mm초벌 시멘트 모르터를 바르기를 하여야 한다.

3.3 방수층 시공

3.3.1 시공순서

3.3.2 방수재의 조합, 비빔 및 희석

(1) 우레탄 전면접착(L-UrF) 공법에 사용하는 반응경화형 방수재는 주제(主劑)와 경화제를

방수재 제조자가 지정하는 비율로 계량하고, 전동(電動)비빔기를 사용하여 잘 혼합한다.

(2) 아크릴 전면접착(L-AcF), 아크릴 외벽용(L-AcW)에 사용하는 방수재는 도포할때에 미

리 전동비빔기 등을 사용하여 충분히 비비고, 균일한 상태로 하여 둔다.

(3) 우레탄 전면접착(L-UrF), 아크릴 전면접착(L-AcF), 아크릴 외벽용(L-AcW)에 사용하는

방수재를 희석할 필요가 있는 경우에는 방수재 제조자가 지정하는 방법에 따른다.

(4) 고무 아스팔트계 도막방수재를 지하외벽에 사용할 경우에는 고무 아스팔트 에멀젼과

응고제의 비율이 방수재 제조자가 지정하는 비율이 되도록 미리 뿜칠압력, 노즐의

구경(口徑)을 조정한다.

(5) 1회의 혼합량은 시공시기․면적․능률 및 재료의 사용 가능시간 등을 고려하여 36kg

이하를 표준으로 하며, 혼합시간은 3～5분 정도의 짧은 시간 내에 마칠 수 있도록 한다.

3.3.3 프라이머 도포

프라이머는 솔, 롤러, 고무주걱 또는 뿜칠기구 등을 사용하여 균일하게 도포한다.

3.3.4 접합부, 이음타설부, 조인트부의 처리

(1) 프리캐스트 콘크리트 부재와 ALC패널의 접합부 및 현장타설 콘크리트 바탕의 타설

이음부는 다음과 같은 방법으로 덧바름하여 둔다.

1. 접합부를 절연용 테이프로 붙이고, 그 위를 두께 2mm이상, 폭 100mm이상으로 방수

재를 덧바름한다.

2. 접합부를 두께 1mm이상, 폭100mm정도의 가황고무 또는 비가황고무 테이프로 붙인다.

3. 접합부를 폭 100mm이상의 보강포로 덮고, 그 위를 두께 2mm이상, 폭 100mm이상

으로 방수재를 덧바름한다.

(2) 현장타설 콘크리트 바탕의 타설이음부는 이를 덮을 수 있는 적당한 폭의 절연용 테이

프를 붙이고 양 끝에 각각 30mm더한 폭 만큼 2mm이상의 방수재를 덧바름한다.

3.3.5 보강포 붙이기

(1) 보강포 붙이기는 치켜올림부, 오목모서리, 볼록모서리, 드레인 주변 및 돌출부 주위에서

부터 시작한다.

(2) 보강포는 밑바탕에 잘 붙여 주름이나 구김살이 생기지 않도록 방수재 또는 접착제로

붙인다.

(3) 보강포의 겹침폭은 50mm정도로 한다.

3.3.6 방수재의 도포

(1) 방수재는 핀홀(Pin Hole)이 생기지 않도록 솔․고무주걱․뿜칠기구 등으로 균일하게

치켜올림부와 평면부의 순서로 도포한다.

(2) 보강포 위에 도포할 경우는 불침투 부분이 생기지 않도록 주의한다.

(3) 방수재의 겹쳐 바르기는 원칙적으로 앞의 공정에서의 칠 방향과 직교하여 실시하며,

겹쳐 바르기 또는 이어 바르기의 폭은 100mm 내외로 한다.

(4) 겹쳐 바르기의 시간간격은 아래표를 표준으로 하고, 같은 표의 최장시간을 초과하지

않도록 한다.  또한, 겹쳐바름 중에 강우 또는 강설로 인하여 작업이 중단될 경우에는

폴리에틸렌 필름을 덮는 등의 적절한 양생을 하고, 표면을 완전히 건조시킨 다음   겹

쳐바르기를 한다.

(5) 고무 아스팔트계 도막방수재의 지하외벽에 대한 뿜칠은, 응고제에 따른 고무 아스팔트

에멀젼에서 분리된 물이 미시공 부분의 외벽을 타고 흘러내리지 않도록 아래에서부터

위의 순서로 실시한다.

3.3.7 보호층 시공

(1) 담수시험이 완료된 후 방수층이 건조된 다음 A08010 아스팔트 방수의 3.4 보호층

시공에 준하여 보호층을 시공하며, 종류와 적용은 공사시방에 의한다.

(2) 보호층 시공에서 별도 조치가 필요한 경우 방수재 제조업자의 제품자료에 따른다.

(3) 우레탄 도막방수공사에서 보호 모르터를 시공할 경우 우레탄계 접착제를 사용, 마른   모

래를 살포하여 보호 모르터와의 부착강도를 높이도록 한다. 보호 모르터의 배합비는 1:3

으로 하고, 두께는 도면 또는 공사시방에 정한바가 없을 경우에는 벽체에서 6mm, 바닥에

서 24mm로 한다.

3.4 현장 품질관리

3.4.1 시험

(1) 옥상방수의 경우 방수보호층 시공전에 방수시공된 부위의 모든 드레인을 막고 맑은 물

을 5cm깊이로 채운 후 최소 24시간 동안 관찰하여 누수여부를 확인해야 한다. 만약

누수가 발견되면 물을 배수시키고 건조후 보수하고, 보수가 완료되면 다시 드레인을

막고 위와 같은 순서로 담수시험을 실시한다. 다시 누수부위가 있으면 누수가 발견되지

않을 때까지 위 내용을 반복한다.

(2) 공사감독자가 지시하는 부위의 시료(20cm×20cm)를 채취하여 두께를 측정한다. 시료

를 채취한 부위는 즉시 보수하여야 한다.

3.4.2 시공상태 확인

(1) 바탕건조 및 표면상태 검사

(2) 루프드레인, 슬래브, 개구부, 치켜올림부위 검사

(3) 방수층의 손상, 파단, 기포, 두께 검사

(4) 방수층 보호시공 검사

제 5 장  미 장 공 사

1.1	재  료

1.1.1	시멘트

(1) 시멘트는 포오틀랜드 시멘트로서 KS L 5201 에 합격한 것으로 한다.

(2) 백색 시멘트는 KS F 5201에 합격한 것으로 한다.

(3) 착색 시멘트는 도면 또는 특기시방에 따른다.

1.1.2	모래는 경질이고 깨끗하며 먼지, 흙 및 기타 유해물이 혼합되지 아니한것으로서

그 입도는 다음과 같다.

체눈의 크기 종 별	입도별 체외 통과율
	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
A종 (바닥용및초벌, 재벌 바름용)	100	80-100	50-90	24-65	10-35	2-10
B종 (정벌바름용)	-	100	70-100	35-80	15-45	2-10
C종 (정벌바름 및 앏게바름용)	-	-	100	45-90	20-60	5-15

1.1.3	물

물은 깨끗하고 유해량의 염분, 철분, 유황분 및 유기물을 포함하지 않는것으로 한다.

1.1.4	혼화재

AE 제, 감수제등의 편 활성재를 혼합할때에는 모르터의 강도에 현저한 영향을 주지 않을 정도로 사용량을 정하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

1.1.5	기타재료

본 시방에 기술되지 않는 기타재료는 건설부표준시방서 15.3.2 에 준하며 감독관의 승인을 득한 후 공사에 임한다.

1.1.6	재료의 배합

별도의 특기가 없는 배합은 건설부표준시방서에 준하며 물반죽하여 1시간 이상 경과 된것은 사용하지 아니한다.

1.2	시  공

1.2.1	바탕처리

(1) 콘크리트, 속빈시멘트 블록등의 바탕으로 덧붙임 손질을 요하는것은 시멘트 모르타르로 요철을 조정하고 긁어넣은 다음 1주일 방치한다.

시멘트 모르타르가 부착하기 어려운때에는 시멘트풀을 미리 문지르고나서 덧붙여 시멘트모르타르를 바른다.

(2) 콘크리트 면이 너무 평활하여 시멘트 모르타르의 부착이 염려되는곳은 최소

3 mm 깊이로 정으로 쪼아낸다.

(3) 콘크리트, 속빈 시멘트 블록등은 미리 물로 적시고 바탕의 물흡수를 조정하고 작업착수하여야 한다.

(4) 근접한 타부재와 마감면등은 오손되지 않도록 종이붙임, 널대기, 폴리에틸렌 필름덮기 등의 적절한 보양을 한다.

1.2.2	바르기

1.2.2.1    벽바르기

(1) 초벌바르기

ㅇ 흙손으로 충분히 누르고 빈틈을 남겨서는 안된다.

바른후에는 쇠갈퀴등으로 전면을 긁어 놓는다.

ㅇ 초벌바름 또는 라스먹임은 2주일 이상 방치하여 균열을 충분히 발생시키고

심한 틈새가 생기면 덧먹임  을 한다.

(2) 재벌 바르기

구석모퉁이, 개탕 주위등은 규준대를 대고 평탄한 면으로 바르고 다시 잣대고르기를 한다.

(3) 정벌 바르기

재벌바름의 경화 정도를 보아 정벌바름은

면개탕 주위에 주의하고 얼룩이 생기지 않도록 바른다.

(4) 마무리

마무리의 종류는 시공개소에 따라 다음과 같이 한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  종  류	□                   시    공    개    소	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 쇠 흙 손	□ 보통칠을하는바탕, 벽지바탕, 사무실등의 분사칠 하는 바탕, 방수바탕	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 나무흙손	□ 타일바탕, 기계실등의 분사칠 하는 바탕	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1.2.2.2.    바닥바르기

(1) 시멘트 풀을 충분히 문지르고 잘고른 다음 수분이 아주적은 된비빔 몰탈을 나무흙손으로 발라 표면에 수분이 스며나오게하여 수분이 빠지는 정도를 보아 잣대 고름질을하고 물매에 주의하면서 쇠흙손으로 고르게 바른다.

(2) 바닥콘크리트 제물마무리

콘크리트를 탬퍼 또는 바이브레이타로 다지고 다시 잣대와 나무 흙손으로 고른 다음, 물이 빠지는 정도를 보아 기계 흙손 또는 쇠흙손으로 문질러 마무리한다. 콘크리트 마무리 재료를 사용할때에는 콘크리트가 굳기 전에 균등이 살포하고 콘크리트의 수분을 흡수하는 정도를 보아 쇠흙손으로 문질러 마무리한다.

1.2.2.3    청소 및 보양

각 바름층마다 급격한 변조를 피하고 충분한 수화 반응이 이루어질수 있도록 2-3  일 간은 젖은 상태로 보양한다.

제 6 장  도 장 공 사

6-1 적용 범위

도료제품을 사용하여 건물의 내.외부 마무리 재료의 미관보호 또는 내후, 내식, 내구성 등의          유지를 목적으로 하는 공사에 적용한다.

6-2 일반 사항

(1) 각 재료는 감독원의 입회하에 반입한다.

(2) 정벌칠의 색상은 감독원과 사전 협의하여야 한다.

(3) 최종 색상이 또는 감독원이 제시한 색상과 틀릴 경우는 재시공한다.

(4) 칠하는중 먼지나 물방울 등에 의하여 오염된 우려가 있을때는 적당한 보호조치한다.

(5) 칠하기 전에 바탕처리를 깨끗이 한 다음 도장한다.

(6) 각 회수의 칠공사는 검사를 득한 후 다음 횟수의 칠을 해야 한다.

(7) 표면의 오물을 제거하고 균열이나 구멍부분은 V컷팅하고 콤파운드 충진한다.

(8) 뿜칠시공은 속도와 간격을 일정하게 유지하며 균일하게 시공해야 하며 바탕면이 원하는 질        감이 나오도록 한다.

(9) 제조회사의 특기사항이 없는 한 기온이 5oC이하이거나 35oC이상이거나 가풍시, 다습, 강우         시는 시공을 중시한다.

(10) 가연성 도료의 보관

가연성 재료의 보관은 독립한 창고로써 타시설물로부터 1.5M이상 떨어진곳에 전용 창고를         만들어 “화기엄금”, “칠 창고” 등을 부착하고 관계법령에 정하는 소화기 등의 소화설비를          비치한다.

1). 바탕면 준비

(1) 도장할 표면은 칠 또는 바탕면 준비 작업 이전에 청소하여 이물질을 제거한다.  기름, 지방 등

기계 청소하기 이전에 깨끗한 천과 세척용 솔벤트로 먼저 제거한다.

(2) 세척용 솔벤트는 발화점이 38℃ 이상인 유독성이 적은 것을 사용한다.

(3) 청소할 때에 먼지 또는 오염물이 아직 건조되지 않은 도장면에 떨어지지 않도록 주의한다.

(4) 못머리 등이 노출된 금속면, 또는 수용성 도료를 칠한 면과 접하고 있는 금속면은 녹 방지할

있는 부식 방지 프라이머로 부분 바탕칠하고 인접면에 사용한 도료와 친화성이 있는 도료를 사용한다.

6-3 낙서방지용페인트, 수성페인트칠(합성수지 에먼죤 페인트칠)

(1) 재  료

사 용 부 분	사용 페인트	칠회수	비 고
내부	KSM-5311	2 회	색상은 감독원 지시에 의함
외부	KSM-5311	2 회	색상은 감독원 지시에 의함

(2) 공  법

① 시멘트 몰탈면에 불순물 및 이형재를 연마재 및 용제로 깨끗이 제거하고, 벽의 균열, 틈,           모서리 등은 PUTTY로 땜질하고 완전히 건조된후 연마재로 다듬는다.

② 도장하고자하는 표면에 철재부분(철근, 못)이있을 경우는 제거하여야 하고 부득이 한 경           우는 WIRE BRUSH로 녹을 제거한 후 수성방청도료를 2회 도장한 후 수성페인트 3회             이상 도장한다.

③ 도장은 ROLLER칠을 원칙으로 하되, 좁은면, 모서리, 문틀주위등 ROLER 사용이 불가             능한 곳은 붓칠을 한다.

제 7 장  수 장  공 사

7-1. 스텐레스판 설치공사 (T=1.2)

(1) 재료

① 쉬트재료의 형상 및 치수는 상세도면에 따르되 견본의 크기는 가로와 세로를 각각 50cm가 되              도록하고, 노출되는 하지틀의 견본은 가로및 세로를 45cm의 크기로 하여 견본을 담당원에게              제출하여 승인 받아야 한다.

② 매달기용 ㄱ자 형강은 30mm이상의 열간 압연 또는 냉간 압연한 형강으로서 단위 중량이 70              kg/m 이상인 것으로 한다.

(2) 공법

① 형틀이나 고정용 철물등의 노출되는 부분은 균일하게 마감한다.

② 바람에 의하여 붙임재 치켜 올려지게 될 가능성이 있거나 방화 또는 내화의 필요성이 있을              때는 강제의 스프링조이너(spring joiner)를 설치하여 한다.

③ 충전제는 건조수축이 일어나지 않는 것을 사용하여야 하고, 충전 후에 밑으로 처지지 않는 합             성재로 하되 표면에 노출되지 않도록 한다.

④ 벽체에 직접 붙은 쉬트는 나사의 중심간격을 40cm이내로 하여 긴결하여야 하며 단부에                 서는 나사의 중간간격을 7.5cm이내가 되도록 하여야 하다. 모서리는 연귀이음으로 정확하고 안           전하게 연결하여야 한다.

⑦ 설치가 끝나는 즉시 노출된 표면을 손질하고 손상된 곳은 보수하여야 한다.

ㄱ) 사용 개소 : 도면 참조

ㄴ) 재     료

-- 쉬트재의 재질은 다음에 의한다.

① 규격 및 두께 : 두께 1.2MM 이상

② 마        감 : 지정마감

③ 색        상 : 감독자 지정

(3) 공   법

설치 시공전 설치 공작도를 작성하여 감독자의 승인을 받는다.

7-2  단열 공사

(1) 일반 사항

① 관 계 법 규 : 건축법 시행규칙 제 19조

② 공사착수전에 단열재의 견본 및 시험 성적표를 감독자에게 제출하여야 한다.

③ 현장 반입된 단열재는 감독자의 검사를 받아야 한다.

④ 재료의 운반,저장 및 취급

(가) 단열 재료가 손상되지 않도록 주의하고 가공시 정확히 가공한다.

(나) 특성,용도,종류,형상등에 따라 구분 저장하되 일사직광,습기,저온,열등에 의해 변형               되지 않도록 한다.

(다) 저장 및 취급시 향상 화재 예방 조치를 한다.

⑤ 공사 완료된 단열층 및 방습층은 병행하는 공사와 기후등에 손상되지 않도록 하고 부득이          한 경우는 노출부분은 보호막으로 덮어 보양한다. 또한 화기나 화학물질에 의해 손상되지          않도록 한다.

(2) 재    료

① 단열재료의 사용개소별 종류 및 비중은 다음과 같다.

재 료 명	제 조 원	밀도(KG/M3)	시공두께(MM)	공 사 내 용	비 고
우레탄폼			50-100	실리콘 보수공사

② 단열재 설치용 재료 및 부착용 접착제등은 단열재에 영향을 주건 받지 않는 것으로 하고,          나무벽돌,연결철물 및 방습필름등은 감독자의 승인을 받아 시공목적에 적합한 형상과 치           수로 한다.

7-3  마감 후레싱 부착공사

바탕청소를 철저히하고 상세도면에 의거 시공토록한다.

제 8 장  지붕 및 홈통공사

8.1  적용범위

본 시방은 홈통공사등에 적용한다.

8.2  견본품의 제출

공사착수전 판넬에 대한 각종 시험성적표와 기타 감독원이 요구하는 관련자료를 첨부하여

길이 300MM 견본품과 색상견본을 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

8.3  현장검측 및 세부시공 상세도의 작성

공사착수전 설게도면 및 본 시방서를 기준으로 하여 구체공사 및 바탕틀 또는 바탕면에 대한

현장검측을 실시하여 시공오차를 고려한 세부시공 상세도를 작성, 감독원의 승인을 득해야

하며 시공오차가 심한 부분에 대하여는 감독원과 협의하여 결정해야 한다.

세부시공 상세도 상에는 지붕면으로 돌출되는 연도, 설비 관련 급배기구, 천창, 기타 등과

관련 접합부 후레싱 처리 마감상세 등을 포함시켜야 한다.

8.4  홈통공사

8.4.1  선홈통 및 장식홈통

1.  본 공사에 사용하는 선홈통 및 장식홈통은 다음과 같다

시 공 개 소	크 기	재 료	형 태
선 홈 통	Ø 100, 150
상 자 홈 통	250x250	SST	도면참조

2.  본 공사에 사용하는 루프드레인은 다음과 같다.

시 공 개 소	크 기	재 료	형 태
지 붕	Ø 100, 150

※ 선홈통 설치전까지 가설선홈통을 설치하여 외부마감재의 오손을 방지한다.

제 6 장  도 장 공 사

6-1 적용 범위

도료제품을 사용하여 건물의 내.외부 마무리 재료의 미관보호 또는 내후, 내식, 내구성 등의          유지를 목적으로 하는 공사에 적용한다.

6-2 일반 사항

(1) 각 재료는 감독원의 입회하에 반입한다.

(2) 정벌칠의 색상은 감독원과 사전 협의하여야 한다.

(3) 최종 색상이 또는 감독원이 제시한 색상과 틀릴 경우는 재시공한다.

(4) 칠하는중 먼지나 물방울 등에 의하여 오염된 우려가 있을때는 적당한 보호조치한다.

(5) 칠하기 전에 바탕처리를 깨끗이 한 다음 도장한다.

(6) 각 회수의 칠공사는 검사를 득한 후 다음 횟수의 칠을 해야 한다.

(7) 표면의 오물을 제거하고 균열이나 구멍부분은 V컷팅하고 콤파운드 충진한다.

(8) 뿜칠시공은 속도와 간격을 일정하게 유지하며 균일하게 시공해야 하며 바탕면이 원하는 질        감이 나오도록 한다.

(9) 제조회사의 특기사항이 없는 한 기온이 5oC이하이거나 35oC이상이거나 가풍시, 다습, 강우         시는 시공을 중시한다.

(10) 가연성 도료의 보관

가연성 재료의 보관은 독립한 창고로써 타시설물로부터 1.5M이상 떨어진곳에 전용 창고를         만들어 “화기엄금”, “칠 창고” 등을 부착하고 관계법령에 정하는 소화기 등의 소화설비를          비치한다.

1). 바탕면 준비

(1) 도장할 표면은 칠 또는 바탕면 준비 작업 이전에 청소하여 이물질을 제거한다.  기름, 지방 등

기계 청소하기 이전에 깨끗한 천과 세척용 솔벤트로 먼저 제거한다.

(2) 세척용 솔벤트는 발화점이 38℃ 이상인 유독성이 적은 것을 사용한다.

(3) 청소할 때에 먼지 또는 오염물이 아직 건조되지 않은 도장면에 떨어지지 않도록 주의한다.

(4) 못머리 등이 노출된 금속면, 또는 수용성 도료를 칠한 면과 접하고 있는 금속면은 녹 방지할

있는 부식 방지 프라이머로 부분 바탕칠하고 인접면에 사용한 도료와 친화성이 있는 도료를 사용한다.

6-3 낙서방지용페인트, 수성페인트칠(합성수지 에먼죤 페인트칠)

(1) 재  료

사 용 부 분	사용 페인트	칠회수	비 고
내부	KSM-5311	2 회	색상은 감독원 지시에 의함
외부	KSM-5311	2 회	색상은 감독원 지시에 의함

(2) 공  법

① 시멘트 몰탈면에 불순물 및 이형재를 연마재 및 용제로 깨끗이 제거하고, 벽의 균열, 틈,           모서리 등은 PUTTY로 땜질하고 완전히 건조된후 연마재로 다듬는다.

② 도장하고자하는 표면에 철재부분(철근, 못)이있을 경우는 제거하여야 하고 부득이 한 경           우는 WIRE BRUSH로 녹을 제거한 후 수성방청도료를 2회 도장한 후 수성페인트 3회             이상 도장한다.

③ 도장은 ROLLER칠을 원칙으로 하되, 좁은면, 모서리, 문틀주위등 ROLER 사용이 불가             능한 곳은 붓칠을 한다.