시설물별 개략공사비 (단위: 천원)
연번	시설물명	1순위	2순위	3순위	계	비 고
계		3,059,353	588,193	723,236	4,370,782
1	녹천교	18,450	52,666	13,389	84,505
2	정릉천4복개	12,447	268,249	72,729	353,425
3	화계천복개	412,577	209,163	180,984	802,724	‘19년 예산 반영 (단일공사 시행)
4	화랑고가	49,645	3,954	117,850	171,449
5	자하문터널	6,865	2,658	16,073	25,596
6	솔샘터널	4,154	1,198	70,707	76,059
7	동망봉터널	7,884	5,416	146,383	159,683
8	공릉터널	11,188	16,104	7,947	35,239
9	창동지하차도	6,842	5,610	22,881	35,333
10	하계지하차도	2,519,689	3,603	70,796	2,594,088	‘19년 예산 반영 (단일공사 시행)
11	인수봉로 지하차도	9,612	19,572	3,497	32,681

1. 녹천교

보수물량 및 개략공사비

구분		손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
바닥판 하면		ㆍ균열(폭0.3mm 이하)	표면처리	m	11.00	13.75	42	578	3
		ㆍ균열(폭0.3mm 이상)	주입보수	m	1.90	2.38	65	154	1
		ㆍ균열, 백태	표면처리	㎡	0.35	0.44	42	18	2
		ㆍ보수부 균열, 백태	표면처리	㎡	4.40	5.50	42	231	2
		ㆍ보수부 들뜸, 박리	단면보수(Ⅱ)	㎡	12.19	15.24	194	2,956	2
		ㆍ백태, 열화	표면처리	㎡	451.18	563.98	42	23,687	2
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	1.36	1.70	217	369	1
		ㆍ공동	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.25	0.31	194	61	2
		ㆍ표면열화	지속관찰	㎡	104.73	130.91	0	0	3
P.F Beam	거더	ㆍ균열(폭0.3mm 이하)	표면처리	m	42.20	52.75	42	2,216	3
		ㆍ균열, 백태	표면처리	㎡	0.34	0.43	42	18	2
		ㆍ박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.24	0.30	194	58	2
		ㆍ백태	표면처리	㎡	0.41	0.51	42	22	2
		ㆍ보강섬유파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.09	0.11	194	22	2
		ㆍ보수부 들뜸, 백태	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.50	0.63	194	121	2
		ㆍ보수부박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.09	0.11	194	22	2
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.01	0.01	217	3	1
		ㆍ파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.14	0.18	194	34	2
	가로보	ㆍ균열(폭0.3mm 이하)	표면처리	m	8.50	10.63	42	446	3
		ㆍ균열(폭0.3mm 이상)	주입보수	m	1.20	1.50	65	98	1
		ㆍ들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.52	0.65	194	126	2
		ㆍ망상균열	표면처리	㎡	0.16	0.20	42	8	3

구분		손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
P.F Beam	가로보	ㆍ백태	표면처리	㎡	0.03	0.04	42	2	2
		ㆍ보수부들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.00	1.25	194	243	2
		ㆍ표면열화	지속관찰	㎡	1.12	1.40	0	0	3
		ㆍ재료분리	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.83	2.29	194	444	2
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.32	0.40	217	87	1
하부 구조	교대	ㆍ균열(폭0.3mm 이하)	표면처리	m	1.20	1.50	42	63	3
		ㆍ누수(백태)	주입보수	㎡	10.08	12.60	65	819	1
		ㆍ누수흔적, 오염, 백태	표면처리	㎡	7.60	9.50	42	399	2
		ㆍ보수부 들뜸, 박리	단면보수(Ⅱ)	㎡	12.55	15.69	194	3,043	2
		ㆍ체수	지속관찰	㎡	5.00	6.25	0	0	3
		ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	4.00	5.00	57	285	2
		ㆍ토사퇴적	청소	㎡	1.00	1.25	30	38	2
		ㆍ철근노출(박락)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.50	0.63	217	136	1
	교각	ㆍ균열(폭0.3mm 이하)	표면처리	m	92.80	116.00	42	4,872	3
		ㆍ균열(폭0.3mm 이상)	주입보수	m	1.20	1.50	65	98	1
		ㆍ재료분리	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.59	0.74	194	143	2
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	10.59	13.24	217	2,873	1
		ㆍ침식	단면보수(Ⅰ)	㎡	28.70	35.88	217	7,785	1
		ㆍ파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.28	1.60	194	310	2
교량받침		ㆍ받침몰탈 파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.01	0.01	194	21	2
신축이음		ㆍ접속아스콘 패임	포장보수	㎡	2.40	3.00	75	225	3
		ㆍ토사퇴적	청소	㎡	46.00	57.50	30	1,725	2
		ㆍ후타재 마모	지속관찰	㎡	0.43	0.54	0	0	3
포장/ 보도	보도	ㆍ체수, 토사퇴적	청소	㎡	1.70	2.13	30	64	2
		ㆍ탄성포장파손	포장보수	㎡	2.00	2.5	75	188	3
배수시설		ㆍ배수구 막힘	청소	㎡	2.00	3.5	30	75	2

구분	손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
난간 및 연석	ㆍ보수부 들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.12	0.15	194	29	2
	ㆍ보수재 균열	지속관찰	m	1.40	1.75	0	0	3
	ㆍ균열(폭0.3mm 이하)	표면처리	m	2.80	3.5	42	147	3
	ㆍ균열(폭0.3mm 이상)	표면처리	m	3.50	4.38	42	184	3
	ㆍ들뜸, 박리, 박락, 파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	3.85	4.81	194	934	2

※ 단면보수(Ⅰ) : 단면복구+방청, 단면보수(Ⅱ) : 단면복구

보수․보강 순위별 개략공사비

구 분	1순위(단기)	2순위(중기)	3순위(장기)
순 공 사 비	12,240	35,111	8,926
재경비(순공사비×50%)	6,210	17,555	4,463
개략공사비【1순위+2순위+3순위】			84,505

1.보수물량은 손상물량에 25%를 할증한 물량임.(단 EA단위 물량, 산출물량이 확실한 경우 제외)

2.부대공을 제외한 개략공사비이며, 현장 여건에 따라 변동될 수 있음.

2. 정릉천4복개

보수물량 및 개략공사비

구분	손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
교면포장	ㆍ아스콘균열	포장보수	m	341.10	426.38	75	31,978	2
	ㆍ아스콘망상균열	포장보수	㎡	1295.60	1,619.50	75	121,463	2
	ㆍ포트홀	포장보수	㎡	0.00	0.00	75	0	2
	ㆍ아스콘 패임	포장보수	㎡	13.40	16.75	75	1,256	2
	ㆍ아스콘 파손	포장보수	㎡	0.30	0.38	75	28	2
	ㆍ아스콘 소성변형	포장보수	㎡	10.00	12.50	75	938	2
	ㆍ아스콘 침하, 침하균열	포장보수	㎡	8.25	10.31	75	773	2
방호벽	ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	1.10	1.38	217	298	1
	ㆍ방호벽파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.50	0.63	194	121	2
	ㆍ방호벽박리	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.15	0.19	194	36	2
신축이음부	ㆍ조인트 누수	유도배수관 설치	m	66.70	83.38	44	3,669	2
	ㆍ조인트 파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	12.50	15.63	194	3,031	2
	ㆍ실링재 파손	실링재 주입	m	2.00	2.50	150	375	2
	ㆍ유도배수관 부식	재설치	m	0.30	0.38	44	17	2
BOX구간	ㆍ균열(폭 0.3mm 미만)	표면처리	m	632.20	790.25	42	33,159	3
	ㆍ균열(폭 0.3mm 이상)	균열보수	m	46.90	64.25	65	4,176	1
	ㆍ균열 및 백태	균열보수	㎡	34.06	42.58	42	1,788	1
	ㆍ균열 및 누수	균열보수	㎡	5.00	6.25	65	406	1
	ㆍ망상균열	표면처리	㎡	363.04	363.8	42	15,280	3
	ㆍ재료분리	단면보수(Ⅱ)	㎡	4.14	5.18	194	1,004	2
	ㆍ누수흔적	표면처리	㎡	0.30	0.38	42	16	3

구분	손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
BOX구간	ㆍ누수	습식보수	㎡	6.44	8.05	65	523	1
	ㆍ백태	표면처리	㎡	6.52	8.04	42	338	3
	ㆍ박리 및 박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	13.41	16.76	194	3,252	1
	ㆍ철근노출	단면보수(Ⅱ)	㎡	2.17	4.71	217	1,023	1
	ㆍ보수부 박리, 들뜸, 박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	31.35	39.19	194	7,602	1
	ㆍ파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	4.78	5.98	194	1,159	1
	ㆍ침식	단면보수(Ⅱ)	㎡	8.00	10	217	2,170	1
	ㆍ코어 마감불량	단면보수(Ⅱ)	개소	0.02	0.03	194	5	1

※ 단면보수(Ⅰ) : 단면복구+방청, 단면보수(Ⅱ) : 단면복구

구 분	1순위(단기)	2순위(중기)	3순위(장기)
순 공 사 비	8,298	178,833	48,486
재경비(순공사비×50%)	4,149	89,416	24,243
개략공사비【1순위+2순위+3순위】			353,425

1.보수물량은 손상물량에 25%를 할증한 물량임.(단 EA단위 물량, 산출물량이 확실한 경우 제외)

2.부대공을 제외한 개략공사비이며, 현장 여건에 따라 변동될 수 있음.

3. 화계천복개

보수물량 및 개략공사비

구분		손상종류	보수방안	단위	손상물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
교면포장		ㆍ아스콘균열	포장보수	m	516.00	645.0	75	48,375	2
		ㆍ아스콘파손	포장보수	㎡	2.25	2.81	75	211	2
		ㆍ아스콘소성변형	포장보수	㎡	7.50	9.38	75	703	2
		ㆍ아스콘망상균열	포장보수	㎡	430.00	537.5	75	40,313	2
		ㆍ아스콘침하균열	포장보수	㎡	2.25	2.81	75	211	2
라멘구간		ㆍ균열(Cw=0.3㎜미만)	표면처리	m	111.80	139.75	42	5,870	3
		ㆍ균열(Cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	17.50	21.88	65	1,422	1
		ㆍ망상균열(Cw=0.3㎜미만)	표면처리	㎡	577.01	721.26	42	30,293	3
		ㆍ균열 및 백태	표면처리	㎡	67.70	84.63	42	3,554	2
		ㆍ백태	표면처리	m	11.80	14.75	42	620	2
		ㆍ박리 및 박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	3.23	4.04	194	783	2
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	8.88	11.10	217	2,409	1
		ㆍ재료분리	단면보수(Ⅱ)	㎡	5.09	6.36	194	1,234	2
		ㆍ콘크리트 들뜸	단면보수(Ⅱ)	m	0.40	0.50	194	97	2
		ㆍ파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	2.84	3.55	194	689	2
		ㆍJOINT누수 및 백태	유도배수로 설치	m	6.00	7.50	44	330	2
4련 BOX 구간	슬래브, 벽체	ㆍ균열(Cw=0.3㎜미만)	표면처리	m	30.80	38.50	42	1,617	3
		ㆍ균열(Cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	0.30	0.38	65	24	1
		ㆍ망상균열(Cw=0.3㎜미만)	표면처리	㎡	287.50	359.38	42	15,094	3
		ㆍ균열 및 백태	표면처리	㎡	38.40	48.00	42	2,016	2
		ㆍ백태	표면처리	m	4.40	5.50	42	231	2
		ㆍ박리 및 박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.24	1.55	194	301	2

구분		손상종류	보수방안	단위	손상물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
4 BOX 구간	슬래브, 벽체	ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	9.76	12.20	217	2,647	1
		ㆍ재료분리	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.80	1.00	194	194	2
		ㆍJOINT누수 및 백태	유도배수로 설치	m	8.00	10.00	44	440	2
		ㆍ침식 및 마모	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.60	0.75	217	163	1
		ㆍ공동	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.56	0.70	194	136	2
	바닥	ㆍ균열(Cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	1.20	1.50	65	98	1
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	4.50	5.63	217	1,221	1
		ㆍ침식 및 마모	단면보수(Ⅰ)	㎡	173.6	217.00	217	47,089	1
		ㆍ바닥 토사퇴적	청소	㎡	351.6	439.50	30	13,185	3
3 BOX 구간	슬래브, 벽체	ㆍ균열(Cw=0.3㎜미만)	표면처리	m	255.9	319.88	42	13,435	3
		ㆍ균열(Cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	2.00	2.50	65	163	1
		ㆍ망상균열(Cw=0.3㎜미만)	표면처리	㎡	541.05	676.31	42	28,405	3
		ㆍ균열 및 백태	표면처리	㎡	109.0	136.25	42	5,723	2
		ㆍ누수 및 백태	주입보수	㎡	36.4	45.50	65	2,958	1
		ㆍ백태	표면처리	m	47.25	59.06	42	2,481	2
		ㆍ박리 및 박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	5.02	6.28	194	1,217	2
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	45.15	56.44	217	12,247	1
		ㆍ재료분리	단면보수(Ⅱ)	㎡	24.83	31.04	194	6,021	2
		ㆍ콘크리트 파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.58	1.98	194	383	2
		ㆍ침식 및 마모	단면보수(Ⅰ)	㎡	72.10	90.13	217	19,557	1
		ㆍJOINT누수 및 백태	단면보수(Ⅱ)	m	82.40	103.00	194	19,982	2
		ㆍJOINT균열	단면보수(Ⅱ)	m	7.50	9.38	194	1,819	2
		ㆍ강재부식	도장보수	EA	2.00	2.50	57	143	2
		ㆍ공동	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.27	0.34	194	65	2
		ㆍ누수흔적(JOINT)	표면처리	m	3.00	3.75	42	158	3
		ㆍ탈락 및 파손	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.98	2.48	194	480	2

구분		손상종류	보수방안	단위	손상물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
3 BOX 구간	바닥	ㆍ박리 및 박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	2.85	3.56	194	691	2
		ㆍ철근노출	단면보수(Ⅰ)	㎡	8.79	10.99	217	2,384	1
		ㆍ침식 및 마모	단면보수(Ⅰ)	㎡	673.44	841.8	217	182,671	1
		ㆍ바닥 토사퇴적	청소	㎡	336.0	420.0	30	12,600	3

※ 단면보수(Ⅰ) : 단면복구+방청, 단면보수(Ⅱ) : 단면복구

구 분	1순위(단기)	2순위(중기)	3순위(장기)
순 공 사 비	275,051	139,442	120,656
재경비(순공사비×50%)	137,526	69,721	60,328
개략공사비【1순위+2순위+3순위】			802,724

1.보수물량은 손상물량에 25%를 할증한 물량임.(단 EA단위 물량, 산출물량이 확실한 경우 제외)

2.부대공을 제외한 개략공사비이며, 현장 여건에 따라 변동될 수 있음.

4. 화랑고가

보수물량 및 개략공사비

구분		손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
바닥판 하면		ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	52.90	66.13	65	4,298	3
		ㆍ균열(0.3mm미만),백태	표면처리	m	3.10	3.88	65	252	2
		ㆍ균열(0.3mm이상)	주입보수	m	2.60	3.25	65	211	1
		ㆍ누수흔적	표면처리	㎡	1.03	1.29	65	84	3
		ㆍ들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	9.56	11.95	194	2,318	3
		ㆍ망상균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	70.51	88.14	65	5,729	3
		ㆍ박락(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.10	0.13	194	24	1
		ㆍ박락 및 철근노출 (T=50mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.15	0.19	217	41	1
		ㆍ백태	표면처리	㎡	3.97	4.96	65	323	3
		ㆍ보수부 재균열 (0.3mm미만)	표면처리	m	5.70	7.13	65	463	3
		ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	68.95	86.19	57	4,913	3
		ㆍ표면열화	지속관찰	㎡	`1.15	1.44	0	0	3
STB 거더	STB 거더 내부	ㆍPit	지속관찰	EA	9.00	11.25	0	0	3
		ㆍ강재 변형	지속관찰	m	0.80	1.00	0	0	3
		ㆍ강재 표면부식	도장보수	㎡	6.10	7.63	57	435	2
		ㆍ누수흔적	지속관찰	㎡	7.72	9.65	0	0	3
		ㆍ도장 박리	도장보수	㎡	0.12	0.15	57	9	2
		ㆍ리브 설치불량	지속관찰	EA	1.00	1.25	0	0	3
		ㆍ볼트 길이부족	볼트교체	EA	348.00	435.00	10	4,350	1
		ㆍ볼트 누락	볼트교체	EA	3.00	3.75	10	38	1
		ㆍ볼트 표면부식	도장보수	EA	159.00	198.75	57	11,329	1
		ㆍ볼트 체결불량	볼트교체	EA	35.00	43.75	10	438	1

구분		손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
STB 거더	STB 거더 내부	ㆍ용접누락	지속관찰	m	7.50	9.38	0	0	3
		ㆍ용접불량	지속관찰	m	3.10	3.88	0	0	3
		ㆍ용접부 표면부식	도장보수	㎡	0.06	0.08	57	4	1
		ㆍ현장 이음부 누수	지속관찰	m	5.30	6.63	0	0	3
		ㆍ종리브 길이부족	지속관찰	m	16.00	20.00	0	0	3
		ㆍ천공오류	지속관찰	EA	8.00	10.00	0	0	3
	STB 거더 외부	ㆍ강재 변형	지속관찰	m	3.80	4.75	0	0	3
		ㆍ강재 표면부식	도장보수	㎡	0.71	0.89	57	51	2
		ㆍ도장 박리	도장보수	㎡	0.12	0.15	57	9	2
		ㆍ볼트 표면부식	도장보수	EA	1.00	1.25	57	71	1
		ㆍ볼트 체결불량	볼트교체	EA	15.00	18.75	10	188	1
	STB 격벽	ㆍ강재 변형	지속관찰	m	0.30	0.38	0	0	3
		ㆍ강재 표면부식	도장보수	㎡	4.56	5.70	57	325	2
		ㆍ용접 불량	지속관찰	m	0.70	0.88	0	0	3
		ㆍ용접 비드	지속관찰	m	20.40	25.50	0	0	3
STB 가로보		ㆍ강재 변형	지속관찰	㎡	0.50	0.63	0	0	3
		ㆍ강재 표면부식	도장보수	㎡	0.73	0.91	57	52	2
		ㆍ볼트 표면부식	도장보수	㎡	2.00	2.50	57	143	1
		ㆍ볼트 체결불량	볼트교체	㎡	23.00	28.75	10	288	1
		ㆍ조류배설물퇴적	청소	㎡	0.83	1.04	30	31	2
PSC 거더		ㆍ강선보강 지지판 표면부식	도장보수	m	0.09	0.11	57	6	2
		ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	9.30	11.63	65	756	3
		ㆍ긁힘	지속관찰	㎡	1.15	1.44	0	0	3
		ㆍ들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.62	0.78	194	150	3
		ㆍ망상균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	29.70	37.13	65	2,413	3
		ㆍ박락(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.01	0.01	194	2	3
		ㆍ박락(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.11	1.39	194	269	3
		ㆍ박락(T=30mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.04	0.05	194	10	1

구분	손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
PSC 거더	ㆍ백태	표면처리	m	11.11	13.89	65	903	3
	ㆍ보수부 들뜸	단면보수(Ⅱ)	m	0.28	0.35	194	68	3
	ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	0.72	0.90	57	51	3
	ㆍ볼트 체결불량	볼트교체	㎡	1.00	1.25	10	13	1
	ㆍ앵커 미제거	지속관찰	㎡	23.00	28.75	0	0	3
	ㆍ이음부 이격	지속관찰	㎡	250.00	312.50	0	0	3
	ㆍ인양홀 주변 파손(T=10mm)	지속관찰	m	0.06	0.08	0	0	3
	ㆍ재료분리(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	m	1.20	1.50	194	291	3
	ㆍ재료분리(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.05	0.06	194	12	2
	ㆍ재료분리(T=30mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.01	0.01	194	2	3
PSC 거더	ㆍ철근노출(T=10mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.03	0.04	217	8	1
	ㆍ측판표면부식 및 도장탈락	도장보수	㎡	2.02	2.53	57	144	1
	ㆍ파손(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.73	0.91	194	177	3
con’c 가로보	ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	46.30	57.88	65	3,762	3
	ㆍ균열(0.3mm이상)	주입보수	m	2.00	2.50	65	163	1
	ㆍ들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	5.39	6.74	194	1,307	3
	ㆍ망상균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	1.84	2.30	65	150	3
	ㆍ박락(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.24	0.30	194	58	3
	ㆍ박락(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.36	0.45	194	87	3
	ㆍ박락 및 철근노출(T=10mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.15	0.19	217	41	1
	ㆍ백태	표면처리	㎡	0.34	0.43	65	28	3
	ㆍ보수부 들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.24	0.30	194	58	3
	ㆍ보수부 재균열(0.3mm미만)	표면처리	m	1.00	1.25	65	81	3
	ㆍ보수부 재균열(0.3mm이상)	주입보수	m	2.00	2.50	65	163	1
	ㆍ재료분리(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.25	0.31	194	61	3
	ㆍ파손(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.09	0.11	194	22	3
	ㆍ박리	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.62	0.78	194	150	2

구분	손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
교대	ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	8.50	10.63	65	691	3
	ㆍ균열(0.3mm이상)	주입보수	m	11.50	14.38	65	934	1
	ㆍ누수흔적	표면처리	㎡	5.00	6.25	65	406	3
	ㆍ박리, 박락(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	2.59	3.24	194	628	1
교대	ㆍ박락 및 철근노출(T=20mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	1.80	2.25	217	488	1
	ㆍ박락 및 철근노출(T=50mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.30	0.38	217	81	1
	ㆍ백태	표면처리	㎡	0.98	1.23	65	80	3
	ㆍ보수부 박락(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.08	0.10	194	19	3
	ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	0.25	0.31	57	18	3
	ㆍ실링재 탈락	실링재 보수	m	2.20	2.75	150	413	2
	ㆍ재료분리(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.40	1.75	194	340	3
	ㆍ철근노출(T=10mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.12	0.15	217	33	1
	ㆍ토사퇴적	청소	㎡	1.92	2.40	30	72	3
교각	ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	71.30	89.13	65	5,793	3
	ㆍ균열(0.3mm미만),백태	표면처리	m	0.20	0.25	65	16	2
	ㆍ균열(0.3mm이상)	주입보수	m	3.40	4.25	65	276	1
	ㆍ들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.30	0.38	194	73	3
	ㆍ마감불량	지속관찰	㎡	0.09	0.11	0	0	3
	ㆍ망상균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	4.60	5.75	65	374	3
	ㆍ박락(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.25	1.56	194	303	1
	ㆍ박락(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.40	0.50	194	97	1
	ㆍ박락(T=30mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.57	0.71	194	138	1
	ㆍ백태	표면처리	㎡	0.02	0.03	65	2	3
	ㆍ보수부 재균열(0.3mm미만)	표면처리	m	7.50	9.38	65	609	3
	ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	1.89	2.36	57	135	3
	ㆍ안전도색 파손	지속관찰	㎡	3.75	4.69	0	0	3
	ㆍ앵커 미제거	지속관찰	EA	4.00	5.00	0	0	3

구분		손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
교각		ㆍ열화	지속관찰	㎡	0.50	0.63	0	0	3
		ㆍ재료분리(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.87	1.09	194	211	3
		ㆍ철근노출(T=10mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	1.35	1.69	217	366	1
		ㆍ철근노출(T=20mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.08	0.10	217	22	1
		ㆍ파손(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.03	0.04	194	7	1
		ㆍ파손(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.10	0.13	194	24	1
		ㆍ받침표면부식	도장보수	㎡	1.88	2.35	57	134	2
		ㆍ표면열화	지속관찰	㎡	0.50	0.63	0	0	3
교량받침		ㆍ표면부식	도장보수	㎡	2.30	2.88	57	164	2
		ㆍ편심	받침고정	EA	3.00	3.75	2000	7,500	1
신축 이음 장치	기타	ㆍ보호덮개미설치	덮개설치	EA	8.00	10.00	26	260	2
	본체	ㆍ유간부 토사퇴적	청소	m	62.00	77.50	30	2,325	1
	후타재	ㆍ파손(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.04	0.05	194	10	3
		ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	6.30	7.88	65	512	3
		ㆍ망상균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	30.50	38.13	65	2,478	3
		ㆍ접속부 이격	지속관찰	m	10.00	12.50	0	0	3
교면포장		ㆍ파손(T=10mm)	지속관찰	㎡	0.45	0.56	0	0	3
		ㆍ포장균열	지속관찰	m	89.28	111.60	0	0	3
		ㆍ포장 망상균열	지속관찰	㎡	8.25	10.31	0	0	3
배수시설		ㆍ배수구 막힘	청소	EA	8.00	10.00	30	300	2
방호벽		ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	73.38	91.73	65	5,962	3
		ㆍ균열(0.3mm이상)	주입보수	m	9.00	11.25	65	731	1
		ㆍ박리	단면보수(Ⅱ)	㎡	28.18	35.23	194	6,834	3
		ㆍ열화	지속관찰	㎡	0.50	0.63	0	0	3
		ㆍ재료분리(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.87	1.09	194	211	3

구분		손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
교각		ㆍ철근노출(T=10mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	1.35	1.69	217	366	1
		ㆍ철근노출(T=20mm)	단면보수(Ⅰ)	㎡	0.08	0.10	217	22	1
		ㆍ파손(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.03	0.04	194	7	1
		ㆍ파손(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.10	0.13	194	24	1
		ㆍ받침표면부식	도장보수	㎡	1.88	2.35	57	134	2
		ㆍ표면열화	지속관찰	㎡	0.50	0.63	0	0	3
교량받침		ㆍ표면부식	도장보수	㎡	2.30	2.88	57	164	2
		ㆍ편심	받침고정	EA	3.00	3.75	2000	7,500	1
신축 이음 장치	기타	ㆍ보호덮개미설치	덮개설치	EA	8.00	10.00	26	260	2
	본체	ㆍ유간부 토사퇴적	청소	m	62.00	77.50	30	2,325	1
	후타재	ㆍ파손(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.04	0.05	194	10	3
		ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	6.30	7.88	65	512	3
		ㆍ망상균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	30.50	38.13	65	2,478	3
		ㆍ접속부 이격	지속관찰	m	10.00	12.50	0	0	3
교면포장		ㆍ파손(T=10mm)	지속관찰	㎡	0.45	0.56	0	0	3
		ㆍ포장균열	지속관찰	m	89.28	111.60	0	0	3
		ㆍ포장 망상균열	지속관찰	㎡	8.25	10.31	0	0	3
배수시설		ㆍ배수구 막힘	청소	EA	8.00	10.00	30	300	2
방호벽		ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	73.38	91.73	65	5,962	3
		ㆍ균열(0.3mm이상)	주입보수	m	9.00	11.25	65	731	1
		ㆍ박리	단면보수(Ⅱ)	㎡	28.18	35.23	194	6,834	3
시점	우측 옹벽	ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	14.50	18.13	65	1,178	3
		ㆍ박락(T=20mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.10	0.13	194	24	3
		ㆍ보수부 재균열(0.3mm미만)	표면처리	m	5.20	6.50	65	423	3
	좌측 옹벽	ㆍ보수부 재균열(0.3mm미만)	표면처리	m	0.40	0.50	65	33	3
		ㆍ보수부 재균열(0.3mm이상)	균열보수	m	1.20	1.50	65	98	1
		ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	39.29	49.11	57	2,799	3
		ㆍ이음부 이격	지속관찰	m	3.50	4.38	0	0	3

구분		손상종류	보수방안	단위	손상 물량	손상물량 (25%할증)	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
종점	우측 옹벽	ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	4.50	5.63	65	366	3
		ㆍ들뜸	단면보수(Ⅱ)	㎡	1.58	1.98	194	383	3
		ㆍ백태	표면처리	㎡	0.10	0.13	65	8	3
		ㆍ보수부 재균열(0.3mm미만)	표면처리	m	3.70	4.63	65	301	3
		ㆍ보수부 재균열(0.3mm이상)	균열보수	m	2.00	2.50	65	163	1
		ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	5.06	6.33	57	361	3
	좌측 옹벽	ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	17.50	21.88	65	1,422	3
		ㆍ보수부 재균열(0.3mm미만)	표면처리	m	5.90	7.38	65	479	3
		ㆍ탄산화방지재 박리	도장보수	㎡	11.11	13.89	57	792	3
교면 포장	시점	ㆍ소성변형	지속관찰	㎡	9.10	11.38	0	0	3
		ㆍ포장 균열	지속관찰	m	87.00	108.75	0	0	3
		ㆍ포장 망상균열	지속관찰	㎡	16.00	20.00	0	0	3
	종점	ㆍ소성변형	지속관찰	㎡	20.99	26.24	0	0	3
방호벽	시점	ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	85.00	106.25	65	6,906	3
		ㆍ균열(0.3mm이상)	균열보수	m	13.50	16.88	65	1,097	1
방호벽	시점	ㆍ망상균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	3.00	3.75	65	244	3
		ㆍ박락(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.04	0.05	194	10	3
		ㆍ균열(0.3mm미만)	표면처리	m	51.80	64.75	65	4,209	3
		ㆍ균열(0.3mm이상)	균열보수	m	1.50	1.88	65	122	1
		ㆍ박리	단면보수(Ⅱ)	㎡	21.36	26.7	194	5,180	3
		ㆍ파손(T=10mm)	단면보수(Ⅱ)	㎡	0.04	0.05	194	10	3

※ 단면보수(Ⅰ) : 단면복구+방청, 단면보수(Ⅱ) : 단면복구

구 분	1순위(단기)	2순위(중기)	3순위(장기)
순 공 사 비	33,097	2,636	78,567
재경비(순공사비×50%)	16,548	1,318	39,283
개략공사비【1순위+2순위+3순위】			171,449

1.보수물량은 손상물량에 25%를 할증한 물량임.(단 EA단위 물량, 산출물량이 확실한 경우 제외)

2.부대공을 제외한 개략공사비이며, 현장 여건에 따라 변동될 수 있음.

5. 자하문터널

부재	손상내용	보수방안	단위		손상 수량	보수 물량	공사비(천원)			우선 순위
							단가		금액
공동구	균열(0.3㎜이상)	실링보수	m		0.90	1.08	10		11	3순위
	재료분리	단면보수	㎡		0.02	0.02	164		4	2순위
	파손	단면보수	㎡		0.20	0.24	164		39	2순위
	소계								54
배수시설	토사퇴적	청소	㎡		525.30	630.36	14		9,087	3순위
	소계								242
옹벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m		18.40	5.52	44		242	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m		55.40	66.48	64		4,263	1순위
	균열 및 백태	표면처리	㎡		0.50	0.60	44		26	3순위
	들뜸	단면보수	㎡		0.15	0.18	164		30	2순위
	박락	단면보수	㎡		5.20	6.24	164		1,026	2순위
	박리	단면보수	㎡		0.16	0.19	164		32	2순위
	백태	표면처리	㎡		22.72	27.26	44		1,194	3순위
	파손	단면보수	㎡		2.10	2.52	164		414	2순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡		1.37	1.64	191		314	1순위
	보수부들뜸	단면보수	㎡		0.09	0.11	164		18	2순위
	보수부박락	단면보수	㎡		0.60	0.72	164		118	2순위
	보수부박리	단면보수	㎡		0.46	0.55	164		91	2순위
	소계								7,768
갱문	백태	표면처리	㎡		2.95	3.54	44		155	3순위
	소계								155
직접공사비(천원)								17,064
제경비(직접공사비의 50%)(천원)								8,532
순위별 공사비(천원) (직접공사비+제경비)				1순위				6,865
				2순위				2,658
				3순위				16,073
총공사비(천원)								25,596

※ 보수물량은 보수효과 개선과 손실물량을 고려 20%를 할증하였으며, 정미량 산출이 가능한 공종은 할증 미반영 함.

※ 상기 개략공사비는 실시설계에 따른 공법선정, 단가의 변동, 현장여건에 따른 부대시설 추가 설치 등으로 변동 될 수 있음.

6. 솔샘터널

부재	손상내용	보수방안	단위	손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
						단가	금액
슬래브 하면	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	1149.70	344.91	44	15,108	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	20.20	24.24	64	1,554	1순위
	망상균열	표면처리	㎡	561.78	674.14	44	29,530	3순위
	백태	표면처리	㎡	0.01	0.01	44	1	3순위
	열화	단면보수	㎡	0.15	0.18	164	30	2순위
	소계						46,223
벽체	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	101.10	30.33	44	1,329	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	3.80	4.56	64	292	1순위
	망상균열	표면처리	㎡	11.40	13.68	44	599	3순위
	긁힘	단면보수	㎡	0.60	0.72	164	118	2순위
	백태	표면처리	㎡	0.50	0.60	44	26	3순위
	소계						2,364
옹벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	40.50	12.15	44	532	3순위
	들뜸	단면보수	㎡	2.00	2.40	164	395	2순위
	박락	단면보수	㎡	0.07	0.08	164	14	2순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡	0.04	0.05	191	9	1순위
	실링재열화	실링보수	m	3.50	4.20	10	44	2순위
	실링재탈락	실링보수	m	3.50	4.20	10	44	2순위
	소계						1,038

부재	손상내용	보수방안	단위		손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
							단가	금액
배수 시설	토사퇴적	고압물청소	㎡		52.80	63.36	14	913	1순위
	소계							913
갱문	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m		1.00	0.30	44	13	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m		2.00	2.40	64	154	2순위
	소계							167
직접공사비(천원)							50,706
제경비(직접공사비의 50%)(천원)							25,353
순위별 공사비(천원) (직접공사비+제경비)				1순위			4,154
				2순위			1,198
				3순위			70,707
총공사비(천원)							76,059

※ 보수물량은 보수효과 개선과 손실물량을 고려 20%를 할증하였으며, 정미량 산출이 가능한 공종은 할증 미반영 함.

※ 상기 개략공사비는 실시설계에 따른 공법선정, 단가의 변동, 현장여건에 따른 부대시설 추가 설치 등으로 변동 될 수 있음.

7. 동망봉터널

부재		손상내용	보수방안	단위	손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
							단가	금액
개착식	천단부	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	37.90	11.37	44	498	3순위
		균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	4.00	4.80	64	308	1순위
		균열부백태	주입보수/표면보수	m	4.00	4.80	116	559	1순위
		들뜸	표면처리	㎡	0.26	0.31	44	14	3순위
		백태	주입보수/표면보수	㎡	0.06	0.07	116	8	1순위
	벽체	누수	주입보수(습식)	m	1.50	1.80	73	131	1순위
		백태	표면처리	㎡	6.33	7.60	44	333	3순위
		소계						1,851
NATM	천단부	종균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	170.70	51.21	44	2,243	3순위
		종균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	5.00	6.00	64	385	1순위
		횡균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	105.50	31.65	44	1,386	3순위
		망상균열(0.3㎜미만)	표면처리	㎡	1392.70	1671.24	44	73,207	3순위
		종방향 균열군	표면처리	㎡	40.76	48.91	44	2,143	3순위
		균열부백태	주입보수/표면보수	m	1.80	2.16	116	251	1순위
		반원형 균열	주입보수	m	0.50	0.60	64	38	1순위
		누수	주입보수(습식)	m	3.90	4.68	73	340	1순위
		백태	주입보수/표면보수	㎡	1.99	2.39	116	278	1순위
	벽체	종균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	124.00	37.20	44	1,630	3순위
		종균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	16.60	19.92	64	1,277	1순위
		횡균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	164.00	49.20	44	2,155	3순위
		횡균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	7.20	8.64	64	554	1순위
		망상균열	표면처리	㎡	165.95	199.14	44	8,723	3순위
		보수부박리	표면처리	㎡	2.40	2.88	44	126	3순위
		백태	청소	㎡	3.49	4.19	14	60	3순위
		박리	단면보수	㎡	0.30	0.36	164	59	2순위
		박락	단면보수	㎡	0.24	0.29	164	47	2순위
		누수흔적	청소	㎡	52.21	62.65	14	903	3순위
		누수	주입보수(습식)	m	1.20	1.44	73	105	1순위
		소계						95,910

부재	손상내용	보수방안	단위		손상 수량	보수 물량	공사비(천원)			우선 순위
							단가		금액
옹벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m		6.60	1.98	44		87	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m		3.30	3.96	64		254	1순위
	마감불량	단면보수	㎡		1.00	1.20	164		197	2순위
	박락	단면보수	㎡		0.08	0.10	164		16	2순위
	보수부재균열(0.3㎜미만)	표면처리	m		2.80	0.84	44		37	3순위
	보수부재균열(0.3㎜이상)	주입보수	m		4.80	5.76	64		369	1순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡		0.04	0.05	191		9	1순위
	경계석이격	실링제주입	m		6.00	7.20	10		75	3순위
	들뜸	단면보수	㎡		2.00	2.40	164		395	2순위
	박락	단면보수	㎡		0.02	0.02	164		4	2순위
	박리	단면보수	㎡		0.20	0.24	164		39	2순위
	배면배수로이물질퇴적	청소	㎡		15.00	18.00	14		259	2순위
	보수부들뜸	단면보수	㎡		5.90	7.08	164		1,164	2순위
	이격	실링제주입	m		6.20	7.44	10		78	3순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡		0.03	0.04	191		7	1순위
	침하	실링제주입	㎡		17.25	20.70	10		217	1순위
	파손	단면보수	㎡		0.04	0.05	164		8	2순위
	소계								3,215
공동구	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m		122.84	36.85	44		1,614	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m		15.30	18.36	64		1,177	2순위
	박락	단면보수	㎡		0.28	0.34	164		55	2순위
	보수부들뜸	단면보수	㎡		0.30	0.36	164		59	2순위
	보수부재균열	주입보수	m		1.40	1.68	64		108	2순위
	파손	단면보수	㎡		0.11	0.13	164		22	2순위
	소계								3,035
점검 시설	난간탈락	재설치	EA		2.00	2.00	82		165	3순위
	난간파손	재설치	m		14.00	16.80	82		1,382	3순위
	소계								37
배수 시설	이물질퇴적	청소	㎡		7.80	9.36	14		135	1순위
	유도배수관 마감판 탈락	재설치	m		2.30	2.76	10		28	1순위
	유도배수관 누수	재설치	m		0.3	0.36	10		4	1순위
	소계								172
연석	방향유도판 탈락	재설치	EA		73	73	10		730	3순위
	소계								730
직접공사비(천원)								106,455
제경비(직접공사비의 50%)(천원)								53,228
순위별 공사비(천원) (직접공사비+제경비)				1순위				7,884
				2순위				5,416
				3순위				146,383
총공사비(천원)								159,683

※ 보수물량은 보수효과 개선과 손실물량을 고려 20%를 할증하였으며, 정미량 산출이 가능한 공종은 할증 미반영 함.

※ 상기 개략공사비는 실시설계에 따른 공법선정, 단가의 변동, 현장여건에 따른 부대시설 추가 설치 등으로 변동 될 수 있음.

8. 공릉터널

부재	손상내용	보수방안	단위	손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
						단가	금액
슬래브 하면	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	257.70	77.31	44	3,386	3순위
	망상균열	표면처리	㎡	30.93	37.12	44	1,626	3순위
	백태	표면처리	㎡	0.12	0.14	44	6	3순위
	긁힘	단면보수	㎡	0.02	0.02	164	4	2순위
	보수부재균열	표면처리	m	4.80	1.44	44	63	3순위
	보수부들뜸	단면보수	㎡	0.06	0.07	164	12	2순위
	보수부박락	단면보수	㎡	0.04	0.05	164	8	2순위
	보수재탈락	표면처리	㎡	1.55	1.86	44	81	3순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡	0.03	0.04	191	7	1순위
	조명파손	조명재설치	EA	1.00	1.00	32	32	3순위
	소계						5,225
벽체 및 기둥	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	11.60	3.48	44	152	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	8.50	10.20	64	654	1순위
	백태	표면처리	㎡	0.57	0.68	44	30	3순위
	박리	단면보수	㎡	0.90	1.08	164	178	2순위
	박락	단면보수	㎡	2.64	3.17	164	521	2순위
	재료분리	단면보수	㎡	41.10	49.32	164	8,110	2순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡	11.60	13.92	191	2,657	1순위
	조인트균열	주입보수	m	4.00	4.80	64	308	1순위
	소계						12,610
옹벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	0.20	0.06	44	3	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	2.00	2.40	64	154	1순위
	재료분리	단면보수	㎡	1.56	1.87	164	308	2순위
	파손	단면보수	㎡	1.30	1.56	164	257	2순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡	0.33	0.40	191	76	1순위
	박락	단면보수	㎡	0.25	0.30	164	49	2순위
	배수공막힘	고압물청소	EA	11.00	11.00	1	14	1순위
	소계						861

부재	손상내용	보수방안	단위		손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
							단가	금액
포장	아스콘파손	절삭후 덧씌우기	㎡		4.91	5.89	13	77	2순위
	소계							77
연석	박리	단면보수	㎡		0.30	0.36	164	59	2순위
	박락	단면보수	㎡		4.70	5.64	164	927	2순위
	보수부박리	단면보수	㎡		0.36	0.43	164	71	2순위
	소계							1,057
배수시설	그레이팅탈락	재설치	EA		5.00	5.00	35	175	2순위
	배수로막힘	고압물청소	㎡		9.00	10.80	14	156	1순위
	집수구 토사퇴적	고압물청소	㎡		0.50	0.60	14	9	1순위
	토사퇴적	고압물청소	㎡		197.94	237.53	14	3,424	1순위
	소계							3,764
직접공사비(천원)							23,493
제경비(직접공사비의 50%)(천원)							11,746
순위별 공사비(천원) (직접공사비+제경비)				1순위			11,188
				2순위			16,104
				3순위			7,947
총공사비(천원)							35,239

※ 보수물량은 보수효과 개선과 손실물량을 고려 20%를 할증하였으며, 정미량 산출이 가능한 공종은 할증 미반영 함.

※ 상기 개략공사비는 실시설계에 따른 공법선정, 단가의 변동, 현장여건에 따른 부대시설 추가 설치 등으로 변동 될 수 있음.

9. 창동지하차도

부재	손상내용	보수방안		단위	손상 수량	보수 물량	공사비(천원)			우선 순위
							단가	금액
슬래브 하면	균열(0.3㎜미만)	표면처리		m	236.4	70.92	44	3,120		3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수		m	27.6	33.12	64	2,120		1순위
	망상균열	표면처리		㎡	220.7	264.84	44	11,653		3순위
	박리, 파손, 들뜸	단면보수		㎡	0.75	0.90	164	148		2순위
	철근노출	단면보수(방청)		㎡	0.28	0.30	191	57		1순위
	백태	주입보수/표면처리		㎡	3.98	4.78	116	554		1순위
	누수(유도배수관)	실링보수		m	4	4.8	10	48		2순위
	소계							17,700
벽체 및 기둥	박리,박락,파손	단면보수		㎡	1.81	2.17	164	356		2순위
	철근노출	단면보수(방청)		㎡	0.12	0.15	191	29		1순위
	소계							385
옹벽	균열(0.3㎜이상)	주입보수		m	19.90	23.88	64	1,528		1순위
	박리 및 박락	단면보수		㎡	0.58	0.70	164	115		2순위
	철근노출	단면보수(방청)		㎡	0.42	0.51	191	97		1순위
	씰링제 열화	씰링보수		m	40.1	48.12	10	481		3순위
	소계							2,221
포장	포장균열	파손		㎡	0.05	0.06	164	10		2순위
	소계							10
집수정	누수	주입보수(습식)		EA	1.00	1.2	73	88	2순위
	소계							88
배수시설	그레이팅 탈락	재설치		EA	71	85	35	2,975	2순위
	배수관길이부족	배수관길이연장		EA	4	5	10	50	1순위
	토사퇴적	고압물청소		㎡	7.5	9.0	14	126	1순위
	소계							3,151
직접공사비(천원)								23,555
제경비(직접공사비의 50%)(천원)								11,778
순위별 공사비(천원) (직접공사비+제경비)			1순위					6,842
			2순위					5,610
			3순위					22,881
총공사비(천원)								35,333

※ 보수물량은 보수효과 개선과 손실물량을 고려 20%를 할증하였으며, 정미량 산출이 가능한 공종은 할증 미반영 함.

※ 상기 개략공사비는 실시설계에 따른 공법선정, 단가의 변동, 현장여건에 따른 부대시설 추가 설치 등으로 변동 될 수 있음.

10. 하계지하차도

부재	손상내용	보수방안	단위	손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
						단가	금액
슬래브 하면	균열(0.3㎜미만)	표면처리	m	203.80	61.14	44	2,678	3순위
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	2.50	3.00	64	192	1순위
	망상균열	표면처리	㎡	801.80	962.16	44	42,146	3순위
	박리, 파손, 들뜸	단면보수	㎡	1.68	2.02	164	332	2순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡	0.32	0.38	191	73	1순위
	백태	주입보수/표면처리	㎡	1.22	1.46	116	170	1순위
	누수(유도배수관)	실링보수	m	0.50	0.60	10	6	2순위
	소계						45,597
벽체 및 기둥	박리,박락,파손	단면보수	㎡	1.84	2.21	164	363	2순위
	백태	주입보수/표면처리	㎡	0.48	0.58	116	67	1순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡	1.42	1.70	191	325	1순위
	소계						755
옹벽	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m	48.30	57.96	64	3,717	1순위
	망상균열	표면처리	㎡	41.79	50.15	44	2,197	3순위
	박리 및 박락	단면보수	㎡	5.38	6.46	164	1,062	2순위
	철근노출	단면보수(방청)	㎡	37.07	44.48	191	8,492	1순위
	실런트 열화	실링보수	m	14.00	16.80	10	176	3순위
	소계						15,644
포장	포장균열	전면재포장	㎡	60.00	5047.00	330	1,665,510	1순위
	포장망상균열			208.21
	소성변형			1.16
	포트폴, 파손			4.98
	누수			1.21
	소계						1,665,510

부재	손상내용	보수방안	단위		손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
							단가	금액
펌프실	누수	주입보수(습식)	EA		1.00	1.2	73	87	2순위
	소계							87
보도부	균열(0.3㎜이상)	주입보수	m		1.80	2.16	64	139	2순위
	누수	주입보수(습식)	m		2.50	3.00	3	87	2순위
	소계							226
배수시설	그레이팅 탈락	재설치	EA		9.00	10.80	35	378	2순위
	배수관파손	재설치	EA		3.00	3.60	10	36	2순위
	배수관길이부족	배수관길이연장	EA		1.00	1.20	10	12	1순위
	유도배수관 누수	실링보수	EA		1.00	1.20	10	13	1순위
	토사퇴적	고압물청소	㎡		58.00	69.60	14	1,003	1순위
	소계							1,442
직접공사비(천원)							1,729,392
제경비(직접공사비의 50%)(천원)							864,696
순위별 공사비(천원) (직접공사비+제경비)				1순위			2,519,689
				2순위			3,603
				3순위			70,796
총공사비(천원)							2,594,088

※ 보수물량은 보수효과 개선과 손실물량을 고려 20%를 할증하였으며, 정미량 산출이 가능한 공종은 할증 미반영 함.

※ 상기 개략공사비는 실시설계에 따른 공법선정, 단가의 변동, 현장여건에 따른 부대시설 추가 설치 등으로 변동 될 수 있음.

11. 인수봉로 지하차도

부재	손상내용	보수방안		단위	손상 수량	보수 물량	공사비(천원)		우선 순위
							단가	금액
슬래브 하면	균열(0.3㎜미만)	표면보수		m	1.20	297.00	44	13,010	2순위
	균열부백태	표면보수		m	0.70
	망상균열	표면보수		㎡	264.00
	백태	표면보수		㎡	1.50
	재료분리	표면보수		㎡	3.00
	균열(0.3㎜이상)	주입보수		m	51.10	61.32	64	3,932	1순위
	조명등 파손	재설치		EA	1.00	1.20	32	38	2순위
	소계							16,980
벽체	균열(0.3㎜이상)	주입보수		m	23.00	27.60	64	1,770	1순위
	소계							1,770
면벽	균열(0.3㎜이상)	주입보수		m	1.20	1.44	64	92	1순위
	파손	단면보수		㎡	0.24	0.29	164	47	1순위
		시선유도봉		EA	8.00	8.00	68	548	1순위
	철근노출	단면보수(방청)		㎡	0.08	0.10	191	18	1순위
	소계							705
포장	포장부열화	미끄럼방지포장		㎡	100.35	100.35	23	2,332	1순위
	소계							2,332
직접공사비(천원)								21,787
제경비(직접공사비의 50%)(천원)								10,894
순위별 공사비(천원) (직접공사비+제경비)			1순위					9,612
			2순위					19,572
			3순위					3,497
총공사비(천원)								32,681

※ 보수물량은 보수효과 개선과 손실물량을 고려 20%를 할증하였으며, 정미량 산출이 가능한 공종은 할증 미반영 함.

※ 상기 개략공사비는 실시설계에 따른 공법선정, 단가의 변동, 현장여건에 따른 부대시설 추가 설치 등으로 변동 될 수 있음.