품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도로시설과장(강구조물팀 : 2133- 1685)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2014. 10. 30
수 신	남부도로사업소장(시설보수과장)	발 신		도로시설과장
점검일자	2014.09.26	수명자	감 독
점 검 자	도로시설과 이우근		감 리	시설관리공단 이동호
공 사 명	도림천고가 내진성능개선공사		시공자	현장대리인 라보산업㈜ 이수진
내 용					비 고
□ 받침부 필렛용접시 용접품질관리 철저 시행 바람 ○ 받침 필렛용접부 용접결함 발생부는 그라인더로 제거 후 재용접 바람 - 위 치 : C-라인 CP6 및 CP8지점부 ○ 받침 용접시 모서리부는 돌림용접으로 마무리하여 용접결함이 발생되지 않도록 하고, 용접결함 발생부 제거 후 재용접 바람 - 위 치 : C-라인 CP8번 2개소 등 ※ 지점부 받침 용접 작업공간이 협소하여 일부 품질관리 난이 함					○ 즉시 조치
□ 받침부 마감 도장시 도장품질관리 철저 시행 바람 ○ 잭업 보강부위 : 들뜬 구도막은 그라인딩으로 완전히 제거한 후 도장 바람 (CP5 보완 바람) ○ 받침위 단부 측면 및 위쪽 : 기존 도막이 손상된 부위는 받침 도장시 같이 전처리후 도장 실시하여 정비 바람 - 위 치 : C-라인 CP5, CP6, CP8 지점부 등					○ 즉시 조치
※ 받침 외부 용접작업으로 인하여 발생된 강박스 내부의 도장 탄화발생부는 빠짐없이 전처리 후 보수도장 시행 바랍니다. # 붙임 : 사진대지 1부. 끝.					○외부 작업후 내부 조치

사 진 대 지

○ 공사명 : 도림천고가 내진성능개선공사

조치 전 : 필렛용접부 용접불량(over-lap 등)	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP6 지점부	위 치 :

조치 전 : 필렛용접부 블로후 홀 발생	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP6 지점부	위 치 :

사 진 대 지

○ 공사명 : 도림천고가 내진성능개선공사

조치 전 : 필렛용접부 용접불량(블로우 홀 등)	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP8 지점부	위 치 :

조치 전 : 받침 모서리 코너부 용접불량	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP8 지점부	위 치 :

사 진 대 지

○ 공사명 : 도림천고가 내진성능개선공사

조치 전 : 받침 모서리 코너부 용접불량	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP8 지점부	위 치 :

조치 전 : 잭업부 마감도장 불량	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP5 지점부	위 치 :

사 진 대 지

○ 공사명 : 도림천고가내진성능개선공사

조치 전 : 거더단부위 도막손상	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP5 지점부	위 치 :

	끝 -
조치 전 : 받침위 거더단부 도막 손상	조치 후 :
위 치 : C-라인 CP6 지점부	위 치 :