품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도로시설과장(강구조물팀 : 2133- 1685)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2014.08.30
수 신	동부도로사업소장(교량관리과장)	발 신		도로시설과장
점검일자	2014.8.12	수명자	감 독
점 검 자	도로시설과 이우근		감 리	시설관리공단 김홍정
공 사 명	잠실철교(도로교)보수공사		시공자	현장대리인 ㈜강성이엔씨 박재길
내 용					비 고
□ 구도막 동력공구 바탕면처리시 취약부위 철저 시행 바람 ○ Splice부 볼트 주변 녹 발생 부위 및 구도막 들뜬 부위 ○ 하부플랜지 맞대기 용접부 부위 ○ 지점부(P3) 보강재 틈새(하부) 등					○ 즉시 조치
□ P4 신축이음하부 거더단부 심한 부식으로 인한 천공(구멍) 발생부위는 선 보강(양면철판용접보강)후 도장 실시 바람					○안전에 영향 - 즉시 보강필요
□ 상도 도장 마감구간 일부 추가 보완 바람 ○ Splice부 볼트 주변 및 코너 구석진 곳 도장 보완 바람 ○ P22 신축이음하부 거더단부 표면 녹 발생(3개소) ※ 동력공구로 완전히 녹 제거 후 재도장 바람 (신축이음부 거더단부 전구간 추가 조사 바람)					○ 즉시 조치
○ P22 신축이음하부 누수로 인한 강박스 외측 백태(석회) 발생구간 도장 보완 바람 ※ 신축이음부 누수차단 조치(보수·보강) 필요 # 붙임 : 사진대지 1부. 끝.					○신축이음부 보수필요 (P22)

사 진 대 지

○ 공사명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

결함사항 : 연결판 틈새는 도장 후 실란트로 충진 바람(부식 방지)	결함사항 : Splice부 볼트 주변 바탕처리 불량
위 치 : 하류 전구간 조사 후 조치	위 치 : P1~P3구간(전구간 확인 후 조치)

결함사항 : 지점 보강재 틈새 바탕처리 불량	결함사항 : 스플라이스 볼트부 바탕처리 불량(도막 들뜸)
위 치 : P3 지점부	위 치 : P3~P4구간(전구간 확인 후 조치)

사 진 대 지

○ 공사명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

결함사항 : 하부 맞대기용접부 바탕처리 불량	결함사항 : 부식으로 인한 강거더 천공 발생 - 안전에 우려되며 즉시 보강 조치 필요
위 치 : 전구간 확인 후 조치	위 치 : P4 신축이음하부 거더단부

결함사항 : Splice부 볼트주변 도장불량	결함사항 : Splice부 구석진 곳 도장불량
위 치 : 상도 마감구간(P22부근)	위 치 : 상도 마감구간(P22부근)

사 진 대 지

○ 공사명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

결함사항 : 거더단부 표면 녹 발생 - 동력공구로 녹을 완전히 제거 후 재도장	결함사항 : 거더단부 표면 녹 발생 - 동력공구로 녹을 완전히 제거 후 재도장
위 치 : P22 지점부 가로보	위 치 : P22(S23시점) 신축이음하부 거더단부

결함사항 : 거더단부 표면 녹 발생 - 동력공구로 녹을 완전히 제거 후 재도장	결함사항 : 신축이음부 누수 발생(하부 부식유발) - 신축이음부 누수차단 조치 필요
위 치 : P22(S22종점) 신축이음하부 거더단부	위 치 : P22 신축이음하부

사 진 대 지

○ 공사명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

결함사항 : 신축이음 누수로 인한 강박스 외측 도장부위 백태 발생	결함사항 : 신축이음 누수로 인한 강박스 하부 석회 발생
위 치 : P22부근	위 치 : P22부근

끝 -
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :