시험종목별 소요시간

○ 동적수침후 피복율 시험

- 관련규정 : 아스팔트혼합물 생산 및 시공지침 부속서(국토교통부, 13.12.27개정)

- 시험순서 :

· 시료준비 :

① 골재 : 11.2mm체를 통과하고 8mm체에 남는 골재 600g 준비 → 골재를 항량이 될 때까지 110±5 ℃에서 건조 → 510g을 혼합 용기에 넣어 시료 준비

② 아스팔트 : 아스팔트 및 첨가제를 혼합물에 적용하는 비율의 양을 준비하여 금속용기에 넣어 시료 준비

· 골재와 아스팔트를 3시간동안 혼합온도로 가열 → 스페출라로 골재와 아스팔트를 혼합하여 100% 피복 → 평평한 금속판 등에 골재가 서로 붙지 않도록 펼쳐 12시간에서 60시간 동안 상온에서 양생 → 시료를 150±2g 씩 분할 → 시험용유리병에 증류수 50% 채운 후 젖은 손으로 시료를 병에 넣고 증류수로 채움 → 시험장비의 회전속도를 조정하고 유리병을 올려 작동  → 24시간 후 피복골재를 넓은 용기에 옮기고 육안으로 2명이상이 판정 → 데이터 정리하여 동적수침 후 피복율 측정

- 소요시간 산출 :

· 시료준비 110분 : 시료 준비, 체가름 및 계량 소요시간 60분, 시료를 건조기에 거치 및 조작시간 20분, 아스팔트 준비시간 30분

· 시료가열 및 피복 시간 300분

· 혼합물 양생시간 170분 : 혼합시간 60분, 시료 준비시간 120분

· 장비 조작시간 200분

· 피복율 측정시간 180분 : 30분 * 3개시료 * 2인

· 청소 및 장비 정리시간 30분

· 데이터 정리 및 시험성과표 작성 60분

· 1회 시험시 소요시간 : 1,840분

· 년간 소요시간 37,260분 : 1,840분×20.2건(년간 시험회수)

· 소요인원(0.3명) : 37,260분/(60분*8시간*245일)

○ 편장석률 시험

- 관련규정 : KS F 2575

- 시험순서 :

· 시료준비 : 4분법으로 골재 채취하여 물로 씻어 노건조(24시간) 후 5mm체로 쳐서 남는 시료를 최대치수에 맞는 시료량 확보

· 체가름(50, 40, 30, 25, 20, 13, 10, 5mm체) → 각 체에 남은 골재를 육안 선별 → 선별된 골재를 편장석률 측정기로 측정 → 각체에 남는 양 및 편장석을 중량 측정 → 데이터 정리하여 편장석률 측정

- 소요시간 산출 :

· 시료준비 70분 : 시료 준비 및 4분법 채취 소요시간 20분, 세척 작업 30분, 시료를 건조기에 거치하고 건조기 조작시간 10분, 5mm체가름 및 계량시간 20분

· 체가름시간 30분

· 육안선별시간 80분 : 각 체별 육안선별시간 20분×4개(일반적으로 최대치수가 25mm 이하임)

· 편장석률측정시간(360분) : 각 체별 편장석률 측정시간(수작업) 90분×4개

· 청소 및 장비 정리시간 : 30분

· 데이터 정리 및 시험성과표 작성 60분

· 1회 시험시 소요시간 : 630분

· 년간 소요시간 12,758분: 630분×20.2건(년간 시험회수)

· 소요인원(0.1명) : 12,758/(60분*8시간*245일)

○ 인장강도비 시험

- 관련규정 : 아스팔트혼합물 생산 및 시공지침 부속서(국토교통부, 13.12.27개정)

- 시험순서 :

· 시료준비 :

① 아스팔트 혼합물 최소 20kg을 팬에 최대골재크기 이하로 얇게 널어 60℃의 오분에 16시간 동안 양생한다

② 공시체 : 시료를 혼합온도로 가열한 후 다짐온도에서 1시간 노화시킨 후 공극률 7±0.5%에 적합한 최적 다짐횟수 결정(2개 이상의 다짐횟수(10회, 60회)로 공시체 각 3개씩 제작하여 건조중량, 수중중량, 표면건조포화상태를 측정하여 최적 다짐횟수 결정

③ 그사이 이론최대밀도 시험하여 이론최대밀도 구한다

④ 최적다짐회수로 다짐하여 공시체 6개 제작

⑤ 24시간 상온 보관후 공시체 탈형

⑥ 공시체 두께 측정 후 건조중량, 수중중량, 표면건조포화상태를 측정하여 공극률이 7±0.5% 범위를 벗어나면 폐기하고 다시 제작하여 공시체 평균 공극률 차이가 0.5% 이하가 되도록 3개씩 분류한다

⑦ 3개의 시료는 시험전까지 실온에 보관하고, 지퍼백 비닐에 2중으로 넣어 20℃ 항온수조에 120±10분간 수침한다

⑧ 3개는 이론최대밀도시험기를 이용하여 13~67kPa 범위의 진공압을 5~10분간 가여여 진공압 제거후 5~10분간 수침하여 70~80%의 포화도를 유지시킨후 60±1℃의 항온조에 24±1 시간 동안 수침시킨 후 25±0.5℃의 항온조에 120±10분 동안 양생하여 시험 준비한다

· 공시체를 인장강도 지그에 올리고 수직파괴가 발생할 때가지 하중 재하 후 최대하중 기록 → 데이터 정리하여 간접인장강도 측정

- 소요시간 산출 :

· 시료준비 376분 : 시료 준비, 건조기 조작 소요시간 30분, 시료를 건조기에 거치 및 조작시간 10분, 공극률 결정위한 공시체 제작시간 60분(10분×6개), 탈형시간 18분, 최적다짐횟수 결정 소요시간 60분(건조중량, 수중중량, 표면건조포화상태중량, 데이터정리 등), 공시체 제작시간 60분(10분×6개), 탈형시간 18분, 공시체 검정 소요시간 240분(공극률 확인 60분, 항온수조 조작시간 20분, 포화도 조정시간160분(진공압조정, 수침등))

· 간접인장강도 측정시간 30분 : 5분 * 6개시료

· 청소 및 장비 정리시간 : 30분

· 데이터 정리 및 시험성과표 작성 60분

· 1회 시험시 소요시간 : 616분

· 년간 소요시간 128,898분 : 616분×209건(년간 시험회수)

· 소요인원(0.1명) : 128,898/(60분*8시간*245일)

○ 변형강도 시험

- 관련규정 : 아스팔트혼합물 생산 및 시공지침 부속서(국토교통부, 13.12.27개정)

- 시험순서 :

· 시료준비 :

① 공시체 : 마샬안정도 시험과 같은 공시체 제작하여 두께, 밀도 측정

② 공시체를 60℃ 물속에 30분간 수침한다

· 공시체를 변형강도 시험용 몰드에 올려놓고 수직하중을 분당 30mm의 속도로 가한다 → 데이터 정리하여 변형강도 측정

- 소요시간 산출 :

· 시료준비 104분 : 시료 준비, 건조기 조작 소요시간 30분,  공시체 제작시간 30분(10분×3개), 탈형시간 9분, 수침 소요시간 35분

· 간접인장강도 측정시간 30분 : 10분 * 3개시료

· 청소 및 장비 정리시간 : 30분

· 데이터 정리 및 시험성과표 작성 60분

· 1회 시험시 소요시간 : 224분

· 년간 소요시간 46,872분: 224분×209건(년간 시험회수)

· 소요인원(0.1명) : 46,872/(60분*8시간*245일)

○ 인화점 시험

- 관련규정 : KS M ISO 2592

- 시험순서 :

· 시료준비 : 시료컵의 세척 및 시료컵을 예상 인화점보다 56℃ 낮은 온도 까지 시료컵을 냉각,

· 시료 용기 용량의 85%~95% 시료를 채우고, 시험 불꽂을 점화하고, 처음에는 시료 온도상승을 분당 14℃~17℃로 조절하고, 시료 온도가 예상 인화점 보다 약 56℃ 낮은 온도가 되었을 때, 분당 5℃~6℃로 조절. 예상 인화점보다 낮은 23℃에서 부터 온도 읽은 값이 2℃ 상승 할 때 마다 시험불꽂을 적용하여, 시험불꽂이 시료의 증기를 점화하고 액체표면 전체로 퍼질 때, 시료의 온도 측정.

- 소요시간 산출 :

· 시료준비 60분 : 시험컵 세척 및 냉각, 시험장치 조절 등

· 인화점 측정 60분 : 시료 채취 및 시료 온도 상승 및 측정

· 데이터 정리 및 시험성과표 작성 60분

· 1회 시험시 소요시간 : 180분

· 년간 소요시간 50,220분 : 240분/1회×209건/년(년간 시험회수)

· 소요인원(0.4명) : 50,220/(60분*8시간*245일)

○ 점도 시험

- 관련규정 : KS F 2392

- 시험순서 :

· 시료준비 : 아스팔트 시료가 충분히 유동할 때 까지 시료 가열

· 아스팔트 시료를 잘 휘저은 후, 100cc 비커에 약 30g 채취, 측정온도에서 30분간 가열 후, 시료용기에 적당량의 시료 채취, 시료 용기를 회전점도계에 설치 후, 30분간 방치 후, 스핀들을 회전시킨후, 지시값이 안정이 되면 1분 간격으로 3회 읽는다.

- 소요시간 산출 :

· 시료준비 2시간 : 아스팔트 시료가 유동 될수 있도록 가열.(150℃ 이하 오븐)

· 점도측정 1시간 : 비이커 및 시료용기, 스핀들을 측정온도에서 30분간 가열, 시료용기 및 스핀들 설치하여 30분간 방치 후, 스핀들 회전하여 측정기 지시값이 안정시 3회 읽음.

· 데이터 정리 및 시험성과표 작성 30분

· 1회 시험시 소요시간 : 210분

· 년간 소요시간 43,943분 : 210분×209건(년간 시험회수)

· 소요인원(0.4명) : 43,943/(60분*8시간*245일)

○ 질량변화율(박막가열후) 시험

- 관련규정 : KS M 2258

- 시험순서 :

· 시료준비 : 연화점 보다 90℃ 이상 높지 않은 온도에서 교반하면서 용융(30분 미만)

· 2개 이상의 시료용기에 용융시료 50g을 채취하여 실온까지 양생 한 후, 무게 측정, 163℃로 유지된 항온공기 중탕 내의 회전반 위에 시료용기를 놓고, 회전반을 분당 5~6회의 속도로 회전시켜, 5시간 유지 후, 시료 용기를 꺼내어 실온 양생 후, 무게 측정

- 소요시간 산출 :

· 시료준비 30분 : 시료 교반 및 용융

· 질량 변화율 시험 6시간 : 시료 채취 및 실온 양생 30분, 회전반 5시간 유지, 가열 후 시료 실온 양생 30분

· 데이터 정리 및 시험성과표 작성 60분

· 1회 시험시 소요시간 : 480분

· 년간 소요시간 100,440분 : 480분×209건(년간 시험회수)

· 소요인원(0.9명) : 100,440/(60분*8시간*245일)

○ 동적전단강도 시험

- 소요시간 산출 :  2시간

○ 휨크리프강성 시험

- 소요시간 산출 :  2시간