신․구조문대비표

현      행

개  정  안

제2조(규격과 품질기준) ① (생  략)

② (생  략)

1. 부속서 1( - )

2. ～ 15. (생  략)

제2조(규격과 품질기준) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1. 부속서 1(제재목(製材木))

2. ～ 15. (현행과 같음)

<신  설>

[부속서 1 제재목(製材木)]

[부속서 5 집성재(集成材)]

4.2.2 품질 기준  수장용집성재 및 집성판의 품질 기준은 <표10>과 같다.

<표10> 수장용집성재 및 집성판의 품질 기준

<신 설>

<신 설>

[부속서 5 집성재(集成材)]

4.2.2 품질 기준  수장용집성재 및 집성판의 공통 품질 기준은 <표10>과 같다. 단, 길이방향 접합의 유무에 따라 <표10-1>, <표10-2>의 품질기준을 만족하여야 한다.

<표10> 수장용집성재 및 집성판의 공통 품질 기준

<표10-1> 길이방향 접합이 없는 수장용집성재 및 집성판의 등급별 품질기준

<표10-2> 길이방향 접합 수장용집성재 및 집성판의 등급별 품질기준

<표22> 수장용집성재 및 집성판의 치수 및 결점 검사를 위한 시료 집성재의 추출 본수

<표22> 수장용집성재 및 집성판의 치수, 굽음, 뒤틀림 및 결점 검사를 위한 시료 집성재의 추출 본수

<표23> 수장용집성재 및 집성판의 침지 박리, 함수율, 표면 갈라짐 검사를 위한 시료 집성재의 추출 본수

<표23> 수장용집성재 및 집성판의 침지 박리, 함수율, 폼알데하이드 방출량, 표면 갈라짐 검사를 위한 시료 집성재의 추출 본수

6.6.1.1 침지 박리, 삶음 박리, 감압 가압, 블록 전단 및 함수율 검사  1로트로부터 채취한 시료 중에서 90 % 이상이 각 시험의 품질 기준에 적합한 경우에 그 로트는 해당 시험에 합격으로 판정하고 70 % 미만이 기준에 적합한 경우에는 불합격으로 판정한다. 기준에 적합한 수가 70 % 이상, 90 % 미만인 경우에는 필요한 시료를 채취하여 재시험을 실시하고 그 결과 기준에 적합한 수가 90 % 이상인 경우에는 그 로트를 해당 시험에 합격으로 판정하고 90 % 미만인 경우에는 불합격으로 판정한다.

6.6.1.1 침지 박리, 삶음 박리, 감압 가압, 블록 전단 및 함수율, 굽음 및 만곡부의 최소 곡률 반지름 검사 ------------

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<신  설>

6.6.1.3 폼알데하이드 방출량 검사, 층재의 최소 적층수, 재면의 외관 등급, 인접한 층재에서 이음부의 간격 검사 1로트로부터 채취한 시험편이 모두 품질 기준에 적합한 경우에는 그 로트를 합격으로 판정하고 그렇지 않은 경우에는 불합격으로 판정한다.

6.6.2.1 치수, 결점, 침지박리, 함수율 검사  1로트로부터 채취한 시료 중에서 90 % 이상이 각 시험의 품질 기준에 적합한 경우에 그 로트는 해당 시험에 합격으로 판정하고 70% 미만이 기준에 적합한 경우에는 불합격으로 판정한다. 기준에 적합한 수가 70 % 이상, 90 % 미만인 경우에는 필요한 시료를 채취하여 재시험을 실시하고 그 결과 기준에 적합한 수가 90 % 이상인 경우에는 그 로트를 해당 시험에 합격으로 판정하고 90 % 미만인 경우에는 불합격으로 판정한다.

6.6.2.1 치수, 굽음, 뒤틀림, 결점, 침지박리, 함수율 검사 -------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<신  설>

6.6.2.2 폼알데하이드 방출량 검사  1로트로부터 채취한 시험편이 모두 품질 기준에 적합한 경우에는 그 로트를 합격으로 판정하고 그렇지 않은 경우에는 불합격으로 판정한다.

7.1.2.2 품질등급  1등급, 2등급 또는 3등급으로 표기한다.

(예1)

품명	수장용집성재
등급	1등급
사용환경	사용환경 1
폼알데하이드 방출량 등급	SE0
수종	소나무
원산지	한국
치수 (높이×너비×길이)	18×1,200×2,400 mm
제조자 또는 약호 (국가)	(주)○○○○ (한국)

(예2)

집성판 (2등급) - 사용환경 2 – E0  – 낙엽송 – 24×800×1,200 mm

㈜ ○○○○

<그림 9> 수장용집성재 및 집성판의 품질 표시방법 예시

7.1.2.2 품질등급  길이방향 접합 없음 1등급, 2등급 또는 길이방향 접합 1등급, 2등급, 3등급으로 표기한다.

(예1)

품명	수장용집성재
길이방향 접합	없음
등급	1등급
사용환경	사용환경 1
폼알데하이드 방출량 등급	SE0
수종	소나무
원산지	한국
치수 (높이×너비×길이)	18×1,200×2,400 mm
제조자 또는 약호 (국가)	(주)○○○○ (한국)

(예2)

집성판 – 2등급(길이방향 접합 없음) - 사용환경 2 – E0  – 낙엽송 – 24×800×1,200 mm

㈜ ○○○○

<그림 9> 수장용집성재 및 집성판의 품질 표시방법 예시