신내2교 하자보수 물량

2014. 09

서울특별시 성동도로사업소

(주)케이엠빌더스토건

신내2교 보수공사 하자물량 보고

Ⅰ		관련근거

○ 서울특별시시설관리공단 강북관리처 - 8848(2011.08.10)

○ 서울특별시시설관리공단 강북관리처 - 8848(2011.08.10)

○ 서울특별시시설관리공단 강북관리처 - 8848(2011.08.10)

Ⅱ		공사현황

○  공 사 명 : 신내2교보수공사

○  공사기간 : 2011. 4. 11 ∼ 2011. 07

○  공사개요 : 표면처리 : 1,160㎡

○  시 공 사 : 현무종합건설(주)

Ⅲ		현황보고

○  교량슬래브 하면에 대한 백태 및 표면열화가 발생하여 현무종합건설(주)에서 보수를 실시하였으나 금회 외관조사를 실시한 결과 하자손상이 발생하여 하자담보 책임기간내에 보수를 시행하고자 함.

○  신내2교 외관조사결과 표면처리 보수물량 1,160㎡ 중 66.51㎡(5.73%)에 손상이 조사되었으며 주요 손상으로는 보수재 들뜸, 박리 등의 손상이 조사됨

손상물량 및 현황사진

(시설물명 : 신내2교)

2014.  09

서울특별시 성동도로사업소

1. 2011년 슬래브 하면 보수현황

□ 현황

교량슬래브 하면에 백태 및 표면열화가 발생하여 표면보수(1,160㎡)를 시행함

□ 보수 위치도

2. 2014년 정밀점검 외관조사 결과

□ 현황

신내2교 슬래브하면에 대한 점검결과 표면처리 보수물량 1,160㎡ 중 66.51㎡(5.73%)에 손상이 조사되었다. 주요 손상으로는 보수재 들뜸, 박리 등의 손상이 발생한 상태로서 하자 보수가 필요함.

□ 하자보수 집계표

손상내용	손상물량			비고
	단위	수량	개소
백태 및 박리	㎡	1.60	1
들뜸	㎡	35.10	8
열화	㎡	21.00	10
박리	㎡	8.81	6
총손상물량	66.51㎡

□ 외관조사 망도

1. 바닥판 하면(G1-G6)

2. 바닥판 하면(G7-G11)

□ 하자손상 사진

1	위 치 :	G6-7 CB4-5	2	위 치 :	G2-3 CB4-5
	내 용 :	보수재 박리		내 용 :	보수재 들뜸

3	위 치 :	G2-3 CB2-3	4	위 치 :	G6-7 CB1-2
	내 용 :	보수재 들뜸		내 용 :	차수덮개 미설치, 파손

5	위 치 :	G10-11 CB2-3	6	위 치 :	G9-10 CB3
	내 용 :	보수재 박리		내 용 :	보수재 박리