아스팔트 혼합물 관리시험 항목

표 2-13 아스팔트 혼합물의 품질기준

항 목			표층용 또는 중간층용		기층용	기타
			WC1~4, MC-1	WC5, 6	BB-1 ~ 4
①1)	변형강도(MPa) 2)		4.25 이상 (3.2 이상) 3)		3.2 이상 (2.7 이상) 3)	다짐횟수3): 선회다짐 100 (75), 마샬다짐 양면 75 (50)
②1)	마샬안정도(N)		7,500 이상 (5,000 이상)	6,000 이상	5,000 이상 (3,500 이상)
	흐름값		20~40		10~40
공극률 (%)			3∼6	3∼5	4 ~ 6
포화도 (%)			65∼80	70∼85	60~75
골재간극률 (%)			표 2-15 적용
BVF (%) 4)			60 이하			-
인장강도비(TSR) 5)			0.8 이상		-	공극률(%): 7±0.5
동적 안정도 (회/㎜)		PG64	750 이상	1,000 이상	-	공극률(%): 4±0.3%
		PG70	1,500 이상	2,000 이상	-
		PG76	2,000 이상	3,000 이상	-

추가사항으로  ap함유량 및 입도시험추가시행