강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 양화대교(남단 램프-1)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	28	147.7	영등포구 양평동	교량안전과	DB-24	SPG Preflex	'00.6.25	현대산업	‘15.10.13

□ 시설물 위치도 양화대교 (램프-1) A1 A2 □ 시설물 전경
[ 램프-1 외부 사진 ]	[ 상류램프 하부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 양화대교 남단 램프-1, SPG 7~9열

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택

※ 시민과 함께하는 양화대교 안전점검(집중점검)과 병행하여 점검 시행

□ 점검자 의견

○ 도장박리 발생부는 전처리후 보수도장 실시 필요.

- 간단한 보수 조치 : 부식 및 도장박리부 보수도장, 조류 배설물 청소 등

- 검토 후 보수 조치 : 비둘기 접근방지시설 설치 검토(장기) 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
양화대교 (램프-1)	비둘기배설물 오염	조류서식	청 소	상류 및 하류	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	도장박리 및 도막손상	시공불량 등	전처리 후 보수도장 실시	약 9개소 (하류교 도장박리)

□ 점검결과 결함사항

【 양화대교 램프-1 결함사항 】

1. 상류교 P5~A2구간 G1열 거더하부 측면 도막손상(부식)

2. 상류교 P4~A2구간 거더 및 가로보 위 등 비둘기 배설물 퇴적(조류 서식)

3. 하류교 P2~P3구간 거더 및 가로보 위 등 비둘기 배설물 퇴적(조류 서식)

4. 하류교 P2~P3구간 G1열 거더 하부 도막손상

5. 하류교 P2~P3구간 G3열 거더 하부 측면 도막손상

6. 하류교 P2~P3구간 G4열(G3열 방향) 거셋판 및 Web(복부판) 도장박리

7. 하류교 P2~P3구간 G5열 Web(복부판) 도장박리 4개소

8. 하류교 P2~P3구간 G6열 거더 하부 도장박리

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 1부. 끝.