붙임2

어린이활동공간 환경안전관리 현황 및 검사항목

□ 어린이활동공간 시설 현황                    (2014.2월 기준)

구분	법적용 시기별 대상시설수				어린이집(보육실)				어린이 놀이 시설	어린이놀이시설 (학교,유치원,학원)			어린이놀이시설 (어린이집 놀이터 포함)>
자치구	총계	2018 추가 대상	2016 추가 대상	현재 대상	계	'09.3.22전 설치시설		'09.3.22 이후 설치	총계	계	'09.3.22 이전 설치	'09.3.22 이후 설치	계	'09.3.22 전 설치	'09.3.22 이후 설치
						430㎡ 미만 사립 어린이집	430㎡ 미만 사립 어린이집 제외한 수
법 적용 시점	전체	2018	2016	현재		2018.1.1	2016.1.1	현재			2016.1.1	현재		2016.1.1	현재
서울시	15,591	4,024	5,219	6,348	6,760	4,024	978	1,758	8,831	1,178	402	776	7,653	3,839	3,814

□ 어린이활동공간 지도점검(검사) 항목

번호	관리기준	점검방법
제1호	시설물은 녹이 슬거나 금이 가거나 도료(페인트 등)가 벗겨지지 아니하게 관리하여야 한다.	육안점검
제2호 가목	도료나 마감재료에 대한 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬 기준치 이내(총합 0.1% 이하, 납은0.06%이하)	XRF 검사결과 초과 시 시료채취 및 검사의뢰
제2호 나목	실내공간 도료나 마감재료의 오염물질 방출하지 아니할 것 (TVOC : 400㎍g/㎥, HCHO:100㎍g/㎥, 톨루엔 : 0.08 mg/m2·h)	실내공기질 검사
제3호	목재는 방부제 사용하지 아니한 것 사용(가∼라)	육안점검, XRF 검사결과 초과 시 시료 채취 검사의뢰
제4호	가. 모래 등 토양에 함유된 중금속 환경부령으로 정하는 기준에 적합 할 것(mg/kg) - 납 200이하, 카드뮴4이하, 6가크롬 5 이하, 수은 4이하, 비소25이하 나. 시설 및 바닥재에 해충이나 위해한 미생물이 서식하지 아니하도록 환경부장관이 정하는 바에 따라 위생적으로 관리 - 위생관리기준 등(기행충(란) 및 미생물(포도상구균 등)	XRF 검사 결과 초과 시 시료채취 검사의뢰 시료채취 후 검사기관 의뢰
제5호	가. 합성고무 재질 바닥재의 표면재료 기준충족 - 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬 합 0.1% 이내 나. 표면재료의 폼알데하이드 방산량(放散量)이 75㎎/㎏ 이하	XRF 검사 결과 초과 시 시료채취 검사의뢰 설치검사증이 없는 경우 시료 채취 검사의뢰