제설용 염화칼슘 기본시방서

1. 품    명 : 제설용 염화칼슘

2. 성    분 : 염화칼슘(CaCl2)

3. 형    태 : 편상형(Flake)

4. 품질규격

가. 입도

- 고상 살포용 : 체 통과 중량의 백분율로서, 10mm체에서 100%, 2.5mm체에서 0%~20%

- 액상 제조용 : 없음(입자간의 뭉침이 없을 것)

나. 순도(CaCl2 함량) : 74% 이상

5. 시험방법

가. 입도 : KS F 2502 를 준용한다.

- 체 크기 : 10mm, 2.5mm

- 체가름 시험시 시료는 4 분법에 의해 채취하고 세척을 하지 않아야하며, 항량이 될 때까지 건조

나. 순도 : KS M 1812 또는 ASTM D 98, D 345 를 준용한다.

6. 포장규격

다음 각 호의 기준에 적합한 재질 및 규격의 포장용기이어야 한다.

가. 재    질 : KS T 1071의 소금용 포대 재질로서 들어 올렸을 때 내용물의 중량을 견딜 수 있어야 한다.

- 1,000㎏들이 : PP Bag(내피는 PE필름)으로 방습처리 되고, 각 모서리에 견인(승강) 할 수 있는 고리가 부착된 것으로 견인(승강)시 포장이 파손되지 않을 것

나. 규    격 : 붙임 도면 참고(상단부에 들어올림 고리 설치)

다. 포장방법 : 내용물이 유실 또는 훼손되거나 변질되지 않도록 내부에 비닐로 이중 포장하여야 하며, 포대에 내부 비닐을 고정시켜 개봉시 내부 비닐이 내용물과 동시에 방출되지 않도록 하여야 한다.(포대 하단부에 매듭이 없어야 함)

라. 포장용기는 우리구의 사전승인을 거쳐야 하며, 한 번 사용된 용기는 폐기하여야 한다.

7. 검수기준

가. 검수절차

		〈1단계〉				〈2단계〉
발주・ 낙찰		① 사전검수		반입		② 본검수 ․반입시 시험의뢰 (1회/500톤) ․시료채취 및 밀봉 강화		자재사용
(반입전)		․입도시험 실시 (검수직원 실시, 업체별 1회)

※ ① 사전검수 : (시료채취) 담당, 업체 공동입회하에 검수자 직접시행(납품업체별 1회)

(시험방법)  시험의뢰 하여 실시 → 불합격시 반입불가

* 입도시험은  공인시험기관에 의뢰

※ ② 본 검 수 : (시료채취) 발주기관, 업체 공동입회하에 검수자 직접시행(500톤/1회)

※ ① 사전검수 : (시험의뢰) 밀봉된 시료 + 밀봉사진(업체, 공단 직인 또는 사인) → 검수자 직접 발송(의뢰기관) → (1차) 불합격시 반입중지, (2차) 불합격시 해당롯트 반출

※ ① 사전검수 : * 업체 미입회시 시험결과 인정 공문 접수 후 검수자 직접 시행(검사비용 납품자 부담)

※ 롯트의 크기 (②본검수)

- 상위 규정에도 불구하고 적치장소가 구분되어 있거나 같은 장소에 적치되어 있는 경우에도 품질에 현격한 차이가 나는 경우에는 이를 별개의 롯트로 취급 하여야 한다.

- 적치된 양이 많을 경우에는 규정된 수개의 검사 롯트의 크기로 분할하여 정하되 남은 잔량이 검사 롯트의 크기에 미달하는 경우에는 이를 1개의 롯트로 간주하여 검사한다.

(전체 납품량이 검사 롯트의 크기에 미달하는 경우 이를 1개 롯트로 간주함)

- 같은 장소에 적치된 제품중 품질이 균일하다고 인정되는 경우에는 1개 검사 롯트의 크기를 증가하여 검사할 수 있다.

나. 품질검사

- 검사항목 : 액상(순도), 고상(입도, 순도)

- 1롯트당 1회 이상 일정량을 검수자‧계약업체 공동 입회하에 검수자가 직접 시료채취 및 시료밀봉(시료+밀봉사진)하여 국내공인시험기관에 직접 의뢰하여야 한다.(검사비용은 납품자 부담)

다. 중량검사

- 계량증명서로 확인한다(계량비용은 납품자 부담)

라. 포장검사

- 검사 롯트(500톤/회)당 무작위로 추출하여 그 내용물에 관한 사항[제품명(염화칼슘), 포장일자(예:2015.09), 제품순번(예:No.000), 납품업체명]을 일반인이 쉽게 알아볼 수 있도록 표기되어 있는가를 확인한다.

8. 납품방법 및 장소 :

가. (첨부 참조) 도착도  (운반비 포함)

나. 낙찰 전량에 대해 납품 지시서 및  운반지시서에 명기된 지정장소 (보관장소) 로 납품한다.

9. 납품기한 :  계약일로부터 2018년  2월 14일까지

염화칼슘 포장용기 사양도

70cm

50cm

들어올림 고리

(갯수에 상관없이 적재 및 사용을 위한 견인,승강시 파손되지 않을 것)

포장용기 색상은

임의 색상 가능

120cm

◦제품명

◦포장일자,제품순번

◦납품업체명

※ 80×50㎝, 2개소

110cm

110cm

제설용 염화칼슘

2018. 1. (No.000)

㈜ OOOO

100cm

상         부