강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 영동대교(남단-G램프)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	7	283	강남구 청담동	교량안전과	DB-24	STB	'87.01.26	대림산업	‘15.01.30

□ 시설물 위치도 청담대교 영동대교 (남단-G램프) GP3 GA1 □ 시설물 전경
[ 강박스 외부 사진 ]	[ 강박스 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 영동대교(남단-G램프), GP3~GP7~GA1구간, 강박스(STB) 1열

○ 점 검 자 : 교량안전과 강구조교량팀

□ 점검자 의견

○ 신축이음하부 및 켄틸레버 슬라브 상부 누수로 인하여 거더단부 체수(부식) 및

강박스 외부 오염(부식)이 진행중이므로 신축이음하부 및 슬라브 누수차단 후

보수도장 필요

- 간단한 보수 조치 : 부식, 도장탄화부, 오염부 보수도장, Splice부 틈새 충진 등

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음부 및 슬라브 누수 차단

점검구간	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
영동대교 (남단-G 램프)	받침 및 거더 단부부식(체수)	신축이음부 누 수	중 기	신축이음부 누수차단	GP3, P6, A1	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			중 기	전처리 후 보수도장 실시	GP6 거더단부 체수 및 부식
	도장탄화	받침용접	중 기	전처리 후 보수도장 실시	7개소
	Splice부 볼트 및 연결판 오염(부식)	Splice부(이음판) 누수	중 기	누수차단(충진) 및 보수도장	SP부 3개소
	강박스 하부 체수	Splice부 누 수	중 기	보수도장	3개소
	강박스 외부 오염(부식)	케틸레버 거더 상부 누수	중 기	누수차단 및 보수도장	GP6~P7구간

□ 점검 결함사항

【 영동대교(남단-G램프) 결함사항 】

1. GP3 신축이음하부 거더단부 상부 누수흔적 및 누수로 인한 받침 강재부식

2. GP3 지점부 받침위 거더단부 도장탄화(받침 용접때문)

3. GP3 강박스 내부 지점부 하부플랜지 도장탄화(2개소, 좌·우측) 및 격벽하부

종리브 보강재 하면 부식

4. GP4 내부 지점부 하부플랜지 도장탄화 : 지점부 4개소

5. GP5(D35) 내부 지점 격벽(다이아프램) 하부 도장박리

6. GP5 D43~D44구간 상부 Splice부 누수 흔적 및 볼트 등 부식

【 영동대교(남단-G램프) 결함사항(계속) 】

7. GP6 신축이음하부 빗물받이 틈새 및 조인트 부근 거더와 슬라브 틈새 누수

- 누수로 인한 거더단부 체수(물고임) 및 부식, 단부 플랜지 하부 부식 발생

- 신축이음부근 슬라브(상부) 누수로 인하여 받침 및 외부 강박스 외측 플랜지 부식(좌·우측)

8. GP6~P7구간 강박스 거더 상부와 슬라브 틈새 누수 및 누수로 인한 거더 외부

오염(부식) 발생

9. GP6 D6~D7구간 상부 Splice부 누수 및 누수로 인한 하부 오염

10. GP6 D10~D11구간 하부플랜지 체수 및 부식

11. GP6 D21~D22구간 상부 Splice부 누수 및 누수로 인한 하부 오염

- 누수로 인한 하부플랜지 체수 및 오염(부식) 발생

12. GP6 D23~D24구간 하부플랜지 체수 및 오염(부식)

13. GA1 지점부 받침위 거더단부 플랜지 하부 부식

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 1부. 끝.