강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 영동대교(북단-A 및 북단-B램프)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	5	110 122	광진구 자양동	교량안전과	DB-24	STB	'87.1.26	대림산업	‘15.10.5

□ 시설물 위치도 영동대교 A-램프 B-램프 □ 시설물 전경
[ 북단-A램프 외부 사진 ]	[ 북단-A램프 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 영동대교 북단-A램프 및 북단-B램프, 강박스(STB) 각 1열

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택(시설물 담당)

□ 점검자 의견

○  강박스 내·외부 도장박리(탄화) 및 부식이 발생된 곳은 바탕면 전처리 후 보수

도장 실시 필요.

- 간단한 보수 조치 : 용접누락(불량부) 용접실시, 부식 및 도장손상부 보수도장 등

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음하부 누수차단 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
영동대교 (북단-A/B램프)	보강재 등 용접누락(불량)	시공누락 (불량)	용접실시	약 7개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	부식(녹) 발생	누수 및 접촉매질 등	전처리 후 보수도장 실시	약 9개소
	도장박리(탄화)	시공불량 및 받침용접(탄화)	전처리 후 보수도장 실시	약 13개소

□ 점검결과 결함사항

【 영동대교 북단-A램프 결함사항 】

1. AP4(P3방향) 강박스 외부 Web측 도장박리 2개소

2. AP4(P3방향) 지점부근 Splice부근 Web측 도장박리

3. AP3~AP4구간 Splice부 하부 연결판 도장박리

4. AP3~AP4구간 강박스 외부 하부플랜지 도장박리

5. AA1 지점부 받침위 거더 하부플랜지 천공

6. AA1 D4~D5구간 하부플랜지 부식

7. AA1 D4~D5구간 하부 맞대기용접부 부식

8. AA1 D8~D9구간 하부 종리브 및 플랜지 부식

9. AA1 D9구간 상부 종리브 마감부 편측 용접누락 2개소

【 영동대교 북단-A램프 결함사항(계속) 】

10. AP1 지점부 하부 종리브 맞대기용접부 용입불량 3개소

11. AP2 D3~D4구간 하부플랜지 부식

12. AP2 D5~D6구간 Web 수평보강재 부분 용접누락(50mm)

13. AP2 D10구간 하부플랜지와 횡리브 부분 용접누락(80mm)

14. AP3 지점부 하부플랜지 도장탄화 2개소 : 외부 받침 용접때문

15. AP3 D15~D16구간 하부 맞대기용접부 녹 발생

16. AP4 신축이음하부 거더단부(내측 및 외측) 및 격벽 수직보강재 하부 부식

17. 기타, A-램프 부근 본선 P20 지점부 받침 강재 부식 1개소

【 영동대교 북단-B램프 결함사항 】

18. D19~D20구간 하부플랜지 도장박리 및 부식 2개소

19. D18~D19구간 하부플랜지 도장박리 및 부식

20. D16~D17구간 하부 Splice부 볼트 녹 발생

21. D11(BP4) 지점부 하부플랜지 도장탄화 3개소 : 외부 받침 용접때문

22. BP3 신축이음하부 누수흔적 및 누수로 인한 거더단부 상부 및 하부 부식

- 거더단부 격벽(다이아프램) 수직보강재 하부 부식

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.