예비준공 검사

○ 몰탈과 물의 배합비가 적정한가?

- 배합비를 중량기준 몰탈1포(30㎏)당 물 6ℓ(20%)를 기준하여 몰탈5포 150㎏에 물 30ℓ를 계량용기를 사용하여 물을 붓고 전동믹서로 5분이상 가동하여 배합

○ 바탕면 관리

- 균열보수 등 손상부위를 그라인딩 하였으며,

- 콘크리트 표면을 육안점검 결과 분진 및 이물질 없음

○ H.B Protector P 미장 1회를 면이 균일한가?

- 미장면이 육안점검 결과 평활하였음

○ H.B Protector 몰탈두께가 10㎜이상 두께로 하는가?

- 몰탈두께를 측정도구를 이용하여 간이점검 결과 15㎜로 기준두께를 확보하였음

○ H.B Protector 몰탈면이 완전히 양생되면 H.B Coat CW(하도)를 빠진 면이 없이 1회 도포 했는가?

- 예비준공검사 시 시작하는 공정으로서 판단할 수 없음

○ H.B Coat CW(상도)는 H.B Coat CW(하도)가 완전경화(20℃, 24시간이상)한 후 2회이상 도포하는가?

- 예비준공검사 시 시공 공정이 없어 확인할 수 없었음

○ 몰탈 시공 후 24시간이내에 비가 왔는가?

- 예비준공검사 시 확인할 수 없으나, 내일 비 예보로 금일 작업중지를 통보함

○ 대기온도가 5℃이하, 35℃이상 상황에서 시공했는가?

- 적정온도로 시공하고 있음

○ 재료의 제조기간이 6개월이 경과했는가?

- 제조일을 점검 결과 몰탈 및 도장재의 제조기한이 6개월 이내임

H.B Protector P : 2015. 7. 1,   H.B Protector M(몰탈) : 2015. 7. 22

도장재(하도)     : 2015. 7. 20,  도장재(상도)           : 2015. 7. 20

○ 도장재 H.B Coat CW는 남는자재를 밀봉하는가?

- 점검결과 뜯겨진 자재가 없음

○ 재사용 가설재의 재사용등록품 필증을 부착하였는가?

- 대부분 신재를 사용하고 있어 재사용등록품 필증이 불필요하나, 일부 발판 재사용 자재가 있어 지적하여 재사용등록품 필증을 부착하였음

○ 공사장 작업자가 안전모 착용하였는가?

- 일부 작업자가 미착용 하였으나 현장 지적하여 착용하였음

○ 현장주변 공사잔재를 잘 정리하였는가?

- 작업 중이었으나 일부가 미정리를 지적하여 정리하였음