◯ 오륜교 개략공사비

부재명		손상내용	손상 물량	단위	개소	보수 물량	단위	조치방안	단가 (원)	합계 (원)	우선 순위
교면포장		아스콘 균열	32.5	m	3	39.0	m	씰링보수	53,000	2,067,000	①
		아스콘 파손	2.44	㎡	6	2.93	㎡	팻칭보수	80,000	234,400	①
		아스콘 시공이음	50.0	m	2	60.0	m	씰링보수	53,000	3,180,000	①
보도부		포장박리	40.46	㎡	3	230.1	㎡	부분재포장	44,000	10,124,400	③
신축이음		토사퇴적	2.8	㎡	7	19.44	㎡	고압물청소	10,000	194,400	①
바닥판 하면		보수부 박리․백태	0.15	㎡	3	0.18	㎡	단면보수	100,000	18,000	③
		백태	0.38	㎡	5	0.46	㎡	표면처리	51,000	23,460	③
		백태 및 균열부 백태	0.09	㎡	1	0.09	㎡	표면처리	51,000	4,590	③
		보수부 박리	0.2	㎡	1	0.24	㎡	단면보수	100,000	24,000	③
거더	외부	부식/도장박리,긁힘,들뜸	2.87	㎡	22	3.44	㎡	재도장	55,000	189,200	②
	내부	도장박리/부식	11.53	㎡	36	13.84	㎡	재도장	55,000	761,200	②
		토사/조류배설물퇴적	27.05	㎡	11	32.45	㎡	청소	10,000	324,500	①
가로보 /세로보		도장박리	0.02	㎡	1	0.03	㎡	재도장	55,000	1,650	③
		조류배설물퇴적	0.06	㎡	1	0.07	㎡	청소	10,000	700	①
		강재부식	0.03	㎡	2	0.04	㎡	재도장	55,000	2,200	③
교대		균열(Cw=0.3㎜이상)	4.4	m	2	5.28	m	주입보수	73,000	385,440	①
		들뜸,박리,재료분리,파손	3.27	㎡	9	3.92	㎡	단면보수	100,000	392,000	②
		박락	1.14	㎡	2	1.37	㎡	단면보수	100,000	137,000	③
		철근노출	0.15	㎡	14	0.19	㎡	단면보수 (방청)	130,000	24,700	①
		보수부 박리/열화	8.0	㎡	6	9.22	㎡	단면보수	100,000	922,000	③
교각		박리	0.42	㎡	1	0.5	㎡	단면보수	100,000	50,000	③
		파손	0.01	㎡	1	0.02	㎡	단면보수	100,000	2,000	③
개략 순공사비(원)			-						19,062,840
제경비(순공사비 60%)			-						11,437,704
전체 개략공사비									30,500,544

구 분	전체	1순위	2순위	3순위
순공사비	19,062,840	6,411,140	1,342,400	11,309,300
제경비(순공사비× 60%)	11,437,704	3,846,684	805,440	6,785,580
합 계	30,500,544	10,257,824	2,147,840	18,094,880