집중점검 결과 및 조치계획

구분	점검구간	지적사항	조치방안	비고
특수교량팀	본교	○ 상면 SP12 신축이음장치 후타재 파손	○ 일상유지보수업체에 정비조치	사진1
	남단 접속교 및 램프	○ N램프 및 O램프 신축이음장치(각 2개소) 노후	○ 신축이음장치 노후로 누수 발생 및 미끄럼방지포장 균열 발생 등 남단 램프의 신축이음교체와 교면포장 및 방수 공사를 병행 하는 보수방안 검토하여 조치	사진2
		○ 남단접속교, N램프 및 O램프 교면포장 망상균열 및 파손		사진3,4
		○ SP10 방호벽 파손 및 잡초제거	○ 일상유지보수업체에 정비조치	사진5
	북단 램프	○ N램프(NP13) 점검통로 파손	○ 원효대교 하부를 점용하여 사용 중인 용산구청의 차량으로 인해 점검통로가 파손되어 원인자 복구 조치	사진6
강남교량팀	본교	○ 박스내부(바3-W-용-SEG9) 강선 정착구 콘크리트 박락	○ 콘크리트 박락 원인 조사하여 정비 조치	사진7
		○ 중앙분리대 연석 열화	○ 일상유지보수업체에 정비조치	사진8
	남단 램프	○ N램프 단부측 신축이음 누수로 교량받침 및 주변 강재 부식	○ 상부 누수로 인해 강재 부식이 발생한 것으로, 신축이음 교체 및 방수 공사로 누수방지 후 재도장 조치	사진9
		○ N램프 단부측 가로보 연결판 및 볼트, 주변 강재 부식, 가로보 하부 플랜지 부식, 가로보 내측 부식		사진10,11,12
		○ O램프 단부측 가로보 연결판 및 볼트, 주변 강재 부식		사진13
		○ O램프 단부측 교량하부 연간거리 보강재 부식		사진14

붙임 : 점검사진 1부.  끝.

점 검 사 진

사진1	본교 SP12 - 신축이음장치 후타재 파손	사진2	N램프, O램프 - 신축이음장치 노후

사진3	남단접속교 - 미끄럼방지포장 균열 및 파손	사진4	N램프, O램프 - 미끄럼방지포장 균열 및 파손

사진5	교량 상면(SP10) - 방호벽 파손 및 잡초 제거	사진6	NP13 점검통로 - 점검통로 파손

사진7	본교 박스내부 하행 (바3-W-용-SEG9) - 강선 정착구 콘크리트 박락	사진8	본교 상면 하행 - 중앙분리대 연석 열화

사진9	남단 N램프 단부측 교량받침 주변 - 신축이음 누수로 교량받침 및 강재 부식	사진10	남단 N램프 단부측 가로보 하부플렌지 연결부 - 연결판 및 볼트, 주변강재 부식

사진11	남단 N램프 단부측 가로보 - 하부플렌지 부식	사진12	남단 N램프 단부측 가로보 - 가로보 내측 부식

사진13	남단 O램프 J29 신축이음 하부 - 연결판 및 볼트, 주변강재 부식	사진14	남단 O램프 단부측 교량 하부 - 연단거리 보강재