공 사 명	월드컵대교건설공사 (북단 자전거 연결로)	도 면 검 토 서	D A T E	2019년 7월 11일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	CT-001~004	- 강재 교각 하부 지점부 보강재의 간격이 좁고 길이가 길어 안쪽 면 용접의 어려움으로 인하여 용접품질 저하 우려(72개소)	- 보강재(MVS01~06)의 간격이 300mm에 길이가 600~1,100mm로 안쪽 면 용접이 어려움 · 보강재 길이를 짧게 하거나 또는 보강재의 간격을 용접이 가능하게끔 조정 검토 바람 (필요시 보강재 두께 조정)	공통
2	YS-001~003	- 강재연석 내부 격벽이 없어 향후 부식 또는 손상에 의한 천공시 내부로 우수가 유입되어 부식을 촉진시킬 수 있음	- 강재연석 내부에서 우수가 흘러 부식이 확산되는 것을 방지하기 위하여 최소한 5m에 1개소씩 격벽을 설치하는 것을 검토 바람	공통
3	YS-001~003	- 강재연석의 두께가 10mm로 동절기 염화칼슘의 영향을 받아 쉽게 부식될 수 있음	- 동절기 염화칼슘 피해를 방지하기 위하여 강재연석의 보도측면에 철판을 덫 붙여 용접하는 방법을 검토바람	공통