<첨부 #2>

신기술 사후평가서(8회차)

1. 신기술 및 공사개요

신 기 술 명	저융점 섬유(L.M.F)시트에 함침용 우레탄을 도포한 절연도막 방수공법 (지정번호 : 527호)
공 사 명	1정수장 여과지 옥상방수공사		공사기간		2011.8.31.~2011.11.28
발 주 기 관	영등포아리수정수센터	점 검 일 자 (점검차수)		2015.11.6. (8회차)

2. 자체점검 및 평가결과

점검결과(하자발생 여부, 품질상태 등)			□ 발생 ■ 미발생
➊ 7회차 : 가. 공사개요 ○공사명 : 영등아리수정수센터 제1정수장 여과지 옥상방수공사 ○공사기간 : 2011년08월31일 ～ 2011년11월28일 ○도급액 : 221,540,000 ○공사개요 : 옥상방수 4,082㎡ 나. 점검결과 작성 ○하자발생여부 : 하자 발생 없음 ○시공품질 변화여부 등 점검한 내용 - 탈색 및 상부 규사 탈락여부, 벽체 코너부 – 이상없음 - 시트 상호간 죠인트 부위 – 이상없음 ➋ 8회차 : 가. 점검결과 작성 ○하자발생여부 : 하자 발생 없음 ○시공품질 변화여부 등 점검한 내용 - 탈색 및 상부 규사 탈락여부, 벽체 코너부 – 이상없음 - 시트 상호간 죠인트 부위 – 이상없음
다른 공사현장에 추천 여부 및 그 사유(전차 대비)				■ 추천 □ 미추천
○ 죠인트부위에 대한 접합성능이 뛰어나고 내구성이 우수하며 바탕면 조건에 거의 영향을 받지 않고 시공이 가능함
금회점검시 문제점 및 개선요구사항
○ 죠인트부위 주기적 순찰 및 점검 필요
기타 참고사항

점검자      부서 :  정수시설과  직급 : 시설6급  성명 : 김왕주     (서명)

부서 :  정수시설과  직급 : 시설7급  성명 : 박응희     (서명)