강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 잠실대교(남단-A/B램프)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	7 7	120 120	송파구 잠실동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'04.2.20	현대건설외 4개사	‘16.01.13

□ 시설물 위치도 잠실대교 A-램프 P23 P27 B-램프 □ 시설물 전경
[ 남단-B램프 교량하부 사진 ]	[ 남단-B램프 교량내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 잠실대교 남단-A램프 및 남단-B램프

- 본선 P23~P27(P3 램프)~P1~A1구간, 강박스 각 1~2열 (P26~P27구간 일부 2열)

○ 점 검 자 : 교량안전과 김시련(시설물담당), 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○ 2004.2월 준공된 시설물로 상태가 대체로 양호 하나, 부식 및 도장박리가

발생된 곳은 바탕면 전처리 후 보수도장 실시 필요.

- 간단한 보수 조치 : 부식 및 도장박리(탄화)부의 보수도장, 쓰레기 청소

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음하부(P27/P23) 누수 여부 지속관찰 필요

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
잠실대교 (남단-A/B램프)	교량받침부 부식 및 도장박리	우수접촉 및 시공불량	전처리후 보수도장	약 6개소	749천원 · 도장 9㎡
	강박스 내부 부식 및 도장박리	우수 유입 및 시공불량	전처리후 보수도장	약 6개소
	강박스 내부 쓰레기 적치	청소 미실시	청소	BP3 지점부

□ 점검결과 결함사항

【 잠실대교 남단-A램프 결함사항 】

1. P27 G1열 지점부 받침 용접부 등 강재 녹 발생 : 받침 2개소

2. P27 G2열 지점부 받침 Sole Plate 하부 부식

3. P27 G2열 신축이음하부 누수 흔적 : 누수 발생여부 추가 관찰

4. P26 D8~D9구간 하부플랜지 녹 발생

【 잠실대교 남단-B램프 결함사항 】

5. BP2 지점부 하부 및 용접부 부식

6. BP2~P3구간 상부플랜지 도장탄화 2개소

※ 시공당시 강박스 인양을 위한 외부 러그(Lug) 용접 때문

7. BP3(S3 종점) 지점부 아우트리거(Out-Rigger) 박스 내부 쓰레기 퇴적

8. BP3(S3 종점) 지점부 받침 도장박리(부식)

9. BP3(S4 시점/P26방향) G1열 받침부 도장박리

【 잠실대교 남단-B램프 결함사항(계속) 】

10. BP3(S4 시점) G2열 지점부 받침 용접부 부식

- 외측 신축이음하부 누수여부 지속관찰 및 부식부 보수도장 실시

11. P24~P25 SP5구간 Splice부 하부 도장박리

12. P24 지점부 하부플랜지 도장박리 및 용접부 부식

13. P23(본선 SPG구간) 지점부 받침위 거더단부 플랜지 하부 부식

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.