강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 잠실대교(북단-G, H램프)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	7 7	38 67	광진구 자양동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'04.2.20	현대건설외 4개사	‘17.9.5

□ 시설물 위치도 P6 A1 잠실대교 북단-G램프 P6 A1 북단-H램프 □ 시설물 전경
[ G-램프 강박스 교량 외부 사진 ]	[ 교량 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 잠실대교 북단-G램프, 북단-H램프, STB 1~2열   ※ 집중점검 병행 시행

○ 점 검 자 : 강구조교량팀 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○ 교량 받침, 거더단부 및 강박스 내부의 녹 및 도장박리 발생부는 바탕면 전처리후

보수도장 실시 바람

- 간단한 보수 조치 : 녹 발생 및 도장박리부 보수도장, 비둘기 배설물 청소,

강박스 출입문 개폐 확인 등

- 검토 후 보수 조치 : 교량하부 도막손상부 보호 덮개 시공 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
잠실대교 (북단-G램프)	거더단부 및 받침 녹발생	외부 우수접촉	보수도장 실시	녹 발생 : 4개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	거더 내부 도장박리	도장열화	보수도장	도장박리 : 4개소
	출입문 안 열림	추가 확인 필요 (외부 간섭)	출입문 개방	P6 지점부
잠실대교 (북단-H램프)	거더 내부 등 도장박리 발생	도장열화	보수도장 실시	도장박리 : 11개소
	거더단부 및 받침 녹 발생	외부 우수접촉	보수도장	녹 발생 : 2개소
	비둘기 배설물 오염	조류 서식	배설물 청소	P6 강박스 입구
	강박스 외부 하부 도막긁힘	차량 충돌	보수도장 및 보호덮개 시공 등	P1~P2구간 교량 하부

□ 점검결과 결함 및 손상사항

【 잠실대교 북단-G램프 : A1~P2~P6구간 결함 및 손상사항 】

1. P2 BG2열 신축이음하부 거더단부 및 출입문 녹 발생 및 도장박리

2. P2 지점부 교량받침 녹 발생(2개소) : BG2열 및 BG2-2열 받침

3. 강박스 내부 도장박리 : 3개소

- P2 BG2-2 SP1~SP2구간 하부 종리브 : 2개소

- P2 BG2-2 D1~SP1구간 하부 종리브 : 1개소

4. P6 지점 강박스 출입문 안 열림 : 신축이음하부(외부측) 간섭 여부 확인 바람

【 잠실대교 북단-H램프 : A1~P1~P6구간 결함 및 손상사항 】

〈 BG1-1열 강박스 〉

5. A1 D3~D4구간 하부플랜지 도장박리

6. P1 D4~D5구간 복부판(Web) 도장박리

7. P2~P3구간 하부 횡리브 도장박리 : 2개소

8. P3지점부 격벽 수평보강재 도장박리

9. P3~P4구간 하부 횡리브 및 상부 다이아프램 도장박리

10. P5~P6구간 상부 종리브(SP13부근) 도장박리

11. P6 지점부 강박스 입구 하부 비둘기 배설물 오염

12. P6 신축이음하부 거더단부 녹 발생

13. 강박스 외부 하부플랜지 도막 긁힘 발생 : 차량 충돌로 발생

- 강박스 거더 손상방지를 위해 충돌 보호 덮개 등 시공 검토 필요

〈 BG1-2열 강박스 〉

14. P1 BG1-2 신축이음하부 거더단부 녹 발생 및 토사 퇴적

15. P1 BG1-2 D1~D2구간 Web 도장박리

16. P1 BG1-2 D2구간 격벽 하부 도장박리

17. P1 BG1-2 D2부근 하부 횡리브 도장박리

붙 임 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.