품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 장지교삼거리입체화시설건설공사                          점검일 : 2016. 4. 28 ~ 4. 29

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 공장제작품의 경우 『공장검사계획』을 수립하여 시기 도래전 에 공장검사를 실시함으로써 양질의 기자재가 반입 될 수 있 도록 하기 바람.(도로경계석,빗물받이ST/G,가드레일,맨홀뚜껑 및 받침 등이 공장검사계획에 누락됨)	시정 검토
15. 공사 관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	◦ 수방계획서 외부 비상연락망에 한국통신을 추가하고, 주요임 무역할에 복구반의 역할이 누락되었으니 조치바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 개착터널 바닥판 H형강 제거후 무수축몰탈 채움부 누수 - 근거 : 방수상세도 2-H-005 - 개선대책 : 무수축몰탈과 기존콘크리트 접속부에서 누수가 발생되는 것으로 판단되므로 균열부 보수 혹은 무수축몰 탈 재시공중 선택하여 정비바람 ◦ 굴착터널 횡방향 배수판 구배 불량 - 근거 : 본선터널 표준단면도3-C-032,배수상세도3-C-079 - 개선대책 : 영구 횡방향 배수판 설치시 횡방향 구배를 확 보할 수 있도록 구배조정이 필요함 (이채규위원) ◦ 공동구 터널입구 상단부에 여굴발생(터널 여굴로 Arching 효과 감소) 개선대책 : 여굴발생 및 동공구간에 몰탈 또는 숏크리트를 타설하기 바람. ◦ 터널 방수시트 부착용 란델와셔 나사가 돌출됨(나사돌출로 발수시트 손상되어 누수발생우려) - 개선대책 : 란델와셔 나사못이 돌출되지 않도록 측벽에 완전 밀착하기 바람. ◦ 터널 바닥면 지하수 누수(지하수 누수로 인해 구조물열화 및 포장공 파손) -개선대책 : 지하수누수구간을 철저히 방수처리하기 바람. (강병윤위원) ◦ STA.1+271라이닝철근 신축이음부 끝단에 폐합스터럽을 설치 하기 바람(기 설치장소에서 단부쪽으로 이동설치 요망함) ◦ 시점부 옹벽하단 배수로 바닥에 곰보발생부분을 정비바람 ◦ 관리동 공동구 수직철근하부에 묻은 시멘트몰탈을 제거바람. ◦ STA.1+090(비상주차대) 거푸집 청소상태가 불량하고 박리제 도포상태도 미흡하니 조치하기 바람. ◦ STA.0+716 신축이음부가 벽체와 바닥이 일치하지 않고 어긋 나 있으니 조치하기 바람. ◦ STA.0+880(2Arch-Box 6∼7) 전단철근 모서리와 수직철근이 맞물리지 않은곳이 있으니 서로 맞물리도록 시공하기 바람. ◦ STA.1+100 비상주차대 : 전기선을 습기찬 바닥에 방치하지 말고 상부로 이동하여 고정설치하기 바람 ◦ STA.0+760 배수트렌치에 체수구간이 있으니 정비하기 바람. ◦ 종점개착부 : 수직 H-Pile중간에 낙하위험물(낙석)이 있으니 즉시 제거바람(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“장지교삼거리입체화시설건설공사”의 시공자인 ㈜진흥기업과 ㈜수성ENG에서 제시한 문서와 구두답변,

시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.