품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 장지교삼거리 입체화시설 건설공사                       점검일 : 2015. 3. 23 ~ 3. 24

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 반드시 교육훈련운영기준표를 기준으로 당해연도 교육훈련 계획서를 작성하기 바람.(운영기준표와 훈련계획서가 불일치)	시정 검토
21. 불일치 공사의 관리	․ 불일치 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법	◦ 불량자재와 부적합시공 모두 품질관리계획서의 양식으로 부 적합보고서를 발행하기 바람.(전,후사진과 송장 첨부요망)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 시점부 박스구간 측부 트렌치 벽체 시공이음부 누수부분에 대한 조속한 조치 요망 ◦ 트렌치 벽체철근 수직철근에 부식이 다수 발생되었으니 녹 제거 처리 후에 콘크리트 타설하기 바람. ◦ 2-아치터널 벽체 수직휨철근에 녹발생- 녹방지,녹제거요망 ◦ 시점부 2-Arch 구조물앞에 작업준비중인 철근에 대해 주변 물기가 접촉되지 않도록 보호조치 요망- 바닥에 받침대설치 ◦ 측부 배수로를 우기전에 청소바람- 유수 지장물 등 제거 ◦ 터널작업용 수직구 흙막이 : 터널작업용 수직구 종점부 흙 막이 벽체의 어스 앙카가 연속으로 4-5단 수직배치되어 있 는 바, 이 경우 어스 앙카 긴장력 이완 위험방지를 위하여 주변 지반 변형유무 관찰 등 유의바람(유제남위원) ◦ 막장부에 지하수가 많이 고여 있으므로 장기적으로 고여있 을 경우 지반의 연약화로 천공시 파이프 천공각도 유지가 곤란하므로 즉시 배수처리하기 바람. ◦ 파일럿 터널쪽으로 물이 흐를 경우 하준을 받는 거더, 중앙 벽 기초지반이 연약해지므로 공사중 배수로를 본선 터널쪽 으로 유도배수시키기 바람. ◦ 파일럿거더부 방수시트를 굴착시 훼손되지 않도록 주의요망 ◦ 파이프 천공을 좌우 번갈아가며 천공하여 천공중에 지반 여굴 및 침하를 최소화하기 바람. ◦ 작업구(외곽도로램프쪽) 양수량이 많아 수위하강으로 인한 토립자방출로 지반침하가 발생되므로 지표침하계,지하수위 계를 철저히 관리하기 바람. ◦ 파이럿터널부 기둥과 거더에 하중이 설계치 이하로 작용하 는지 지속적인 계측관리 요망함(정종주위원) ◦ 시점부 옹벽 신축이음부분에 단부보강 폐합철근(U-bar)을 설치하여 보완하기 바람 ◦ 시점부 box-type-1-1 공동구 하부 재료분리부분 보수요망 ◦ 철근에 묻은 시멘트페이스트를 제거하고 과도(90□)하게 굽힌 철근을 다시 펴서 사용하는 일이 없도록 하기 바람. ◦ box-type-1-1 공동구 벽체 신축이음부 실란트 충진 요망 ◦ 종점부 본선터널 물웅덩이에 방치된 전선줄을 상부고정요망 ◦ 종점부 띠장하부 파손된 보걸이를 보수하기 바람. ◦ 종점부 중앙터널 STA1+126위치 신축이음부 누수 정비요망 (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“장지교삼거리 입체화시설 건설공사”의 시공자인 ㈜진흥기업과 감리자인 ㈜수성엔지니어링에서 제시한

문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.