품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 장지교삼거리 입체화시설 건설공사                       점검일 : 2014. 5. 20 ~ 5. 21

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 법적 정기교육인 품질교육은 공통교육으로 협력업체를 포함 한 전직원을 대상으로 교육실시하기 바라며, 교육훈련운영 기준표를 기준으로 교육훈련계획서를 작성하고 교육실시 여 부를 범례에 따라 실적관리하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고 관리 및 점검 실시 여부	◦ 기자재수급계획서는 년도별,월별로 계획물량 대비 실적물량 을 기재하여 관리하기 바람.	시정 검토
13.지급자재의 관리	․ 지급자재 수급계획의 수립, 식별, 검증, 보관(분실, 손상관리 포함)	◦ 지급자재수급계획서도 년도별,월별로 계획물량 대비 실적 물량을 기재하여 관리하기 바람.	시정 검토
15. 공사 관리	․ 품질에 영향을 미치는 공종의 파악 관리계획의 수립 및 이행 여부 ․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	◦ 시점부 U-Type 우측벽체 바닥부 콘크리트타설 및 경화가 완료된 상태로 이음부 콘크리트 치핑 및 제거와 철근에 들뜬 녹과 이물질제거하고 청소 후에 신콘크리트를 타설 하기 바람. ◦ 2-Arch 터널 중앙기둥상단 저부는 지하수가 체수되는 곳 으로 공용중 누수 취약부가 될 것이므로 유도배수처리 방안을 검토하여 조치하기 바람.(저부에 배수파이프 설치 하여 바닥배수로로 유도배수처리 요망) (신태균위원)	시정 검토
18.기자재및 공사목적물 의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 보관자재 관리대장을 작성하기 바람. ◦ 균열관리계획서는 현장에서 사용하고 있는 균열측정도구, 균열조사자, 균열확인자, 균열보수자(업체), 보수후 최종확인 자 등을 구체적으로 명기하여 보완하기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성,이행 성등에 대한 자체품질점검의 실시여부	◦ 년 1회이상 자체품질점검계획을 수립하여 품질점검을 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 2 Arch Box의 시공방법 * 현황 : 터널연장 760m중 2Arch Box터널(종점부)180m 2Arch Box터널(시점부)160m NATM 터널 420m - 시점부 2 Arch Box의 시공상태를 점검결과 상부 Arch 부(두께1.2m)의 시공시 바깥거푸집을 외원주 1/3정도 설치하여 콘크리트를 타설하고 잔여부는 콘크리트의 슬 럼프를 줄여 중앙부에서 흘러내리는 방법으로 시공하고 있어 다짐하기가 어렵고 밀실한 콘크리트 타설이 곤란해 품질관리가 어려운 실정임 * 개선방안 : 현재 시공중인 시점부 2 Arch Box는 바깥 거푸집을 작업가능범위에서 최대한으로 설치하여 콘크리 트를 밀실하게 타설하고, 종점부는 프리캐스트 제품을 사 용하여 품질관리가 확실한 터널로 시공하기 바람. ◦ 지하차도 U형 단면 옹벽 - 거푸집에 무늬목을 부착후 콘크리트를 타설하므로 옹벽 표면에 나무모양의 문양이 나타나게 한 시공방법은 좋은 아이디어이나 나무판넬간의 간격에서 몰탈이 흘러나와서 마감처리가 좋지 않으니 나무판넬을 밀실하게 붙여서 몰 탈이 새어나오지 않도록 조치하기 바람. ◦ 지하차도 시점부와 종점부의 U타입구간은 기준상 최대구배 인 7%로 시공되고 있어 동절기 결빙시에는 교통사고의 위험이 있으니 캐노피를 설치하는 방안을 검토하기 바람. (임근수위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“장지교삼거리 입체화시설 건설공사”의 시공자인 ㈜진흥기업과 감리자인 ㈜수성엔지니어링에서 제시한

문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.