○ 장지2교 개략공사비

부 재	손상 내용	손상 물량	단위	보수방안	보수 물량	단위	단가 (천원)	공사비 (천원)	우선 순위
교면포장	아스콘 망상균열	90.0	㎡	팻칭보수	108.0	㎡	74	7,992	1
	포트홀	0.04	㎡	소파보수	1	EA	61	61	1
	보수부 소성변형	9.0	㎡	팻칭보수	10.8	㎡	74	799	1
신축이음	후타재파손/골재노출/마모	7.83	㎡	단면보수(T=10㎜)	9.396	㎡	118	1,109	2
보도부	망상균열	4.0	㎡	표면처리	4.8	㎡	54	259	3
연석	경계석박리,박락	18.0	㎡	단면보수(t=50㎜)	21.6	㎡	247	5,335	3
배수시설	그레이팅 미설치	2	EA	재설치	2	EA	50	100	2
바닥판하면	누수/백태	0.6	㎡	지수보수	0.72	㎡	63	45	2
	망상균열	2.0	㎡	표면보수	2.4	㎡	59	142	3
	백태	0.2	㎡	표면처리	0.24	㎡	54	13	3
	보수재들뜸/박리/백태	25.27	㎡	표면보수	30.324	㎡	59	1,789	3
교대	균열(0.3㎜이상)	3.5	m	주입보수	4.2	m	65	273	1
	망상균열	27.25	㎡	표면보수	32.7	㎡	59	1,929	2
	박리/박락/재료분리/파손	5.26	㎡	단면보수(T=30㎜)	6.312	㎡	210	1,326	2
	철근노출	0.06	㎡	단면보수(방청)	0.072	㎡	221	15	2
	균열(0.3㎜미만)	16.5	m	표면보수	19.8	m	59	1,168	3
	누수흔적,오염	2.61	㎡	표면처리	3.132	㎡	54	169	3
	보수재들뜸/박리/백태	111.46	㎡	표면보수	133.752	㎡	59	7,891	3
	백태	0.25	㎡	표면처리	0.3	㎡	54	16	3
	표면열화	2.25	㎡	표면보수	2.7	㎡	59	159	3
보수공사비					1순위		9,125,000
					2순위		4,524,000
					3순위		16,941,000
부대비용							2,000,000
순공사비 (보수공사비 + 부대비용)							32,590,000
제경비 (순공사비 50%)							16,295,000
총공사비 (순공사비+제경비)							48,885,000

※ 천단위 이하 절삭

※ 부대비용은 1~3순위 일괄보수시 금액적용