저소음․배수성 포장 투수시험 결과표

시험일 : 2014. 10.

연번	시공년도	노선명	측 정 위 치		측정결과(sec)		평균(sec)
					주행	비주행	주행	비주행
1	2009	동일로	시점부	동일로 789	17	15	17.6	16.3
			중간부	동일로 767	17	15
			종점부	동일로 753	19	19
2	2009	자양로	시점부	자양로 185	18	16	18.3	17.3
			중간부	자양로 165	18	18
			종점부	자양로 115	19	18
3	2009	아차산로	시점부	광장사거리	18	14	18.0	16.0
			중간부	아차산로 610	19	17
			종점부	sk 주유소	17	17
4	2009	행당로	시점부	행당로 133	17	14	17.3	15.3
			중간부	행당로 108	17	14
			종점부	행당로 98	18	18
5	2009	한천로	시점부	한천로 20	14	12	13.6	11.3
			중간부	한천로 94	13	12
			종점부	한천로 126	14	10
6	2010	동일로	시점부	동일로 451	13	12	14.0	13.3
			종점부	동일로 427	14	14
			종점부	동일로 417	15	14
7	2010	무학로	시점부	무학로 36	13	12	13.3	12.6
			종점부	무학로 24	14	13
			종점부	무학로 12	13	13
8	2011	동일로	시점부	동일로 395	10	10	10.3	10.3
			중간부	동일로 365	11	10
			종점부	동일로 337	10	11
9	2011	무학로	시점부	무학교	10	9	10.3	9.6
			중간부	청계벽산아파트 106동 앞	11	9
			종점부	청계벽산아파트 101동 앞	10	11
10	2011	답십리로	시점부	답십리로 238	10	9	10.0	9.6
			중간부	답십리로 248	10	10
			종점부	답십리로 276	10	10
11	2013	용마산로	시점부	용마산로 8	4	3	5	3.6
			중간부	용마산로 20	5	4
			종점부	용마산로 30	6	4