저소음․배수성 포장 투수시험 결과표

시험일 : 2015. 9. 9

연번	시공년도	노선명	측 정 위 치		측정결과(sec)		평균(sec)
					주행	비주행	주행	비주행
1	2009	아차산로	시점부	광장사거리			비투수	비투수
			중간부	아차산로 610
			종점부	sk 주유소
2	2009	행당로	시점부	행당로 133			180	180
			중간부	행당로 108
			종점부	행당로 98
3	2010	동일로	시점부	동일로 451		95	비투수	91
			종점부	동일로 427		92
			종점부	동일로 417		86
4	2010	무학로	시점부	무학로 36			비투수	비투수
			종점부	무학로 24
			종점부	무학로 12
5	2011	동일로	시점부	동일로 395	49	42	50	44
			중간부	동일로 365	51	45
			종점부	동일로 337	50	45
6	2011	답십리로	시점부	답십리로 238	8	9	8	8
			중간부	답십리로 248	8	8
			종점부	답십리로 276	8	7
7	2013	용마산로	시점부	용마산로 8	3	3	3	3
			중간부	용마산로 20	3	3
			종점부	용마산로 30	3	3