전기차 번호판 롤 코팅 잉크 사용법

(제품공급자 한국3M, 일자 : 2017년9월19일)

□ 전기차 번호판 용 잉크 (4852 검정색) 사용법

① 기존 번호판 금형으로 전기차 번호판 양각

② 롤 코팅기에 3M 4852 검정색 잉크 사용

☞ 반드시 원액을 그대로 사용 할 것

③ 2회~3회 롤 코팅

☞ 롤러에 있는 잉크가 뻑뻑할시, 3M 4954 전용신너를 소량( 1~2 방울) 첨가하여 사용하며, 절대 잉크 사용전에 섞어서 사용하지 않음. 잉크가 부족 할 경우에 원액 추가

④ 건조기 이동 및 건조 작업

☞ 건조시 적정 온도는 100도~120도이며, 20분~25분간 오븐에서 건조

□ 건조시 유의사항

☞ 건조시 번호판 제작소마다 보유한 건조장비의 특성이 다르므로, 건조시간 및 조건은 해당 번호판 제작소에서 상기 조건에 맞게 조정해서 사용.

☞ 단, 오븐이 과열될 경우(150도 이상)에 변형․변색되거나 수명이 짧아져 문제될 수 있으니 과열되지 않도록 특히 유의

※ 기타 제품 관련 사용방법은 3M기술연구소(031-8058-8374)로 문의