‘15년 하반기 정기점검 결과보고

(가양대교)

점검구간 : 가양대교 전구간

점검일시 : 2015. 10. 7(수) 14:00~17:00

점 검 자 : 교량안전과 전직원

지적사항

구분	위 치		점검결과	조치의견	사진 번호
교량 관리팀	본교	MP12~20 (보행자용 난간)	교각 명판 손상 (6개소)	일상유지 보수 (2016년)	1
		MP13, MP17	도부 레일조인트 체수	주의관찰	2
		MP12~20	배수구 막힘 10개소	일상유지 지시	3
		MP12~20	보행자용 난간 도장 박리	일상유지 보수 (2016년)	4
		MP13	하부점검통로 바닥판 개구부 뚜껑 파손	일상유지 보수 (2016년)	5
		MP13	하부점검통로 발판 지주 고정핀 녹발생	일상유지 보수 (2016년)	6
		MP13	교각 코핑부 누수 백태	일상유지 보수 (2016년)	7
		MP17~20 G1 D6	박스 내부 도장 박리	일상유지 보수 (2016년)	8
		MP17~20	내부점검등 미점등 4개소	강서도로사업소 보수 요청	9
강구조교량팀	K램프	D1~D2	강박스 내부 조류서식 (비둘기집)	현장조치 완료	10
		D2~D3	강박스 내부 점검등 작동불량	강서도로사업소 보수 요청	11
특수 교량팀	A램프	강재 방호책구간	강재 방호책 하부 도장 부식	일상유지 보수	12
		PA4	강재 방호책 하단부 도장 탈락	2016년 재도장	13
	D램프	PD3~PD4	배수로 막힘 3개소	2016년 재도장	14,15
		PD1~PD2	배수로 막힘	일상유지 지시	16
	E램프	AE1~PE6	기전관로 거치대 볼트탈락	강서도로사업소 보수 요청	17
		PE6~PE3	강재 방호책 하부 도장 부식	2016년 예산반영	18
		PE3	바닥판 누수 및 콘크리트 탈락	일상유지 보수	19
		PE3	배수구 막힘	일상유지 지시	20
		PE3	노면 재도색 필요	2016년 예산반영	21
		PE6~PE3	녹물이 바닥판 콘크리트에 흘러내림	일상유지 보수	22
	F램프	전구간	단부측 녹물유입	2016년 예산반영	23
	G램프	강재 방호책구간	강재 방호책 부식	2016년 예산반영	24
교량 기획팀	본교 상부 (상류측)	MP10	배수구 막힘	일상유지 지시	25
		MP7	이동식 점검통로 방치	일상유지 지시	26
		MP10	신축이음장치 부식 및 유간 오물퇴적	일상유지 지시	27
	하부	M3-103-1	도장 박리	2016년 예산반영	28
		M3-102-6 부근	박스 내부 청소 필요	일상유지 지시	29
		M3-104-3~4	환기구 파손	일상유지 보수	30
강남 일반 교량팀 강남 일반 교량팀	본선 P1 ~ MP20 상하부 본선 P1 ~ MP20 상하부	P23-2	받침 균열 보수부 확인 - 양호	양호	31
		P21	받침 균열 보수부 확인 - 양호	양호	32
		XP20	받침 균열 보수부 확인 - 양호	양호	33
		P21~P20	하부 공중비계 설치 공사중	양호	34
		P20	박스 내부 상태 - 양호	양호	35
		하부	하부 점검 사진	양호	36

따로붙임  현황사진 1부  끝.

현 황 사 진

(1) : 교각 명판 손상 (6개소)	(2) : 보도부 레일조인트 체수
위 치 : MP12~20(보행자용 난간)	위 치 : MP13, MP17

(3) : 배수구 막힘 10개소	(4) : 보행자용 난간 도장 박리
위 치 : MP12~20(공통)	위 치 : MP12~20(공통)

(5) : 하부점검통로 바닥판 개구부 뚜껑 파손	(6) : 하부점검통로 발판 지주고정핀 녹발생
위 치 : MP13	위 치 : MP13

(7) : 교각 코핑부 누수 백태	(8) : 박스 내부 도장 박리
위 치 : MP13	위 치 : MP17~20 G1 D6

(9) : 내부점검등 미점등 4개소	(10) : 강박스 내부 조류서식(조치완료)
위 치 : MP17~20	위 치 : K램프 D1~D2

(11) : 강박스 내부 점검등(1개) 작동 불량	(12) : 강재 방호책 하부 도장 부식
위 치 : K램프 D2~D3	위 치 : A램프 강재 방호책구간

(13) : 재 방호책 하단부 도장 탈락	(14) : 배수로 막힘
위 치 : A램프 PA4	위 치 : D램프 PD3~PD4

(15) : 배수로 막힘	(16) : 배수로 막힘
위 치 : D램프 PD3~PD4	위 치 : D램프 PD1~PD2

(19) : 기전관로 거치대 볼트탈락	지적내용(20) : 재 방호책 하부 도장 부식
위 치 : E램프 AE1~PE6	위 치 : E램프 PE6~PE3

(19) : 바닥판 누수 및 콘크리트 탈락	(20) : 배수구 토사 퇴적
위 치 : E램프 PE3	위 치 : E램프 PE3

(21) : 노면 재도색 필요	(22) : 녹물이 흘러내림
위 치 : E램프 PE3	위 치 : E램프 PE6~PE3

(23) : 녹물이 흘러내림	(24) : 강재 방호책 하부 도장 부식
위 치 : F램프 전구간	위 치 : G램프 강재 방호책구간

(25) : 배수구 막힘	(26) : 이동식 점검통로 방치
위 치 : 하류측 P10 부근	위 치 : 하류측 P7

(27) : 신축이음장치 부식 및 유간 오물퇴적	(28) : 도장 박리
위 치 : 하류측 P10	위 치 : 박스내부 M3-103-1

지적내용(29) : 박스 내부 청소 필요	(30) : 환기구 파손
위 치 : 박스내부 M3-102-6	위 치 : 박스내부 M3-104-3~4

(31) : 받침 균열 보수부 확인 양호	(32) : 받침 균열 보수부 확인 양호
위 치 : P23-2	위 치 : P21

(33) : 균열보수부 상태 양호	(34) : 하부 공중비계 설치 공사중
위 치 : P20받침	위 치 : P21~P20

(35) : 박스 내부 상태 양호	(36) : 하부 점검 사진
위 치 : P20	위 치 : 하부 점검 사진