품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:갈현동 391-6외 8필지 주상복합 신축공사                    점검일시:2017.8.7.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 성적서 대체분을 포함 시험검사구분, 시험기준을 명확히 하여 작성하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험종목을 구체적으로 표기하고, 철근콘크리트 이형봉강의 시험횟수는 50톤마다 산정 시험계획횟수를 산정하고, 누락된 자재(창호, 경량철골, 방화문 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(안대성)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함은 물론 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설자재별로 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하2층 정화조 슬래브 재료분리 및 철근노출부 보수 바람 ○ 지상8층 벽체 철근 결속선 긴결 및 스페이셔 누락부분 보완 바람 ○ 지상7층 벽체와 슬래브 접속부 공동부분 무수축 모르타르 등으로 보수 바람 ○ 지상2층 기둥 하부 철근 노출부 보수 바람	별첨 사진 참조