품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡 넥센타이어 R&D센터 건립공사                        점검일시:2018.5.15.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 건설사업관리업무지침서 별지 제15호 서식에 의거 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 의뢰시험 뿐만 아니라 성적서 대체 및 자체시험도 포함 작성관리 하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 철근콘크리트 이형봉강의 시험종목에 화학성분, 겉모양, 치수 무게 등을 포함하여 시험빈도에 맞게 시험계획횟수를 산정하고, 누락된 자재(PC 보 및 기둥, H형강 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 데크플레이트 배력근 설치전에 스터드볼트 접합부 검사 요망 ○ 사무동 #5번 계단 4층 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 하기 바람 ○ 작업차량 구간 하부 잭 서포트를 B1, B2 동일 선상에 설치하기 바람 ○ SRC 기둥부 H형강 및 철근 표면 녹제거 후 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조