품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:남산예산자락 재생사업(공원 및 주차장)                      점검일시:2018.6.12.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하여 시험빈도에 맞게 시험계획횟수를 산정하고, 시험계획 횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서대체로 구분 바라며, 누락된 자재(교좌장치, PC박스, 콘크리트벽돌 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리계획서 보완 - 균열관리계획서는 균열조사시기, 균열보수 방법 등을 명기하여 작성 관리 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 소방재난본부측 리모델링 난간부분의 Wall Girder 철근 배근 Level을 슬래브 레벨로 상향시켜 정착 바람 ○ 난간철근 수직철근 상단 끝단부는 Hook 또는 U-bar를 사용하여 정착성능을 향상 시키기 바람 ○ 기존 건물에 철골보 정착시 Anchor 시공시에 기존 구조물의 철근 배근 상황을 점검하여 Anchor hole 시공을 용이하게 하기 바람 ○ 난간철근 하부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 및 이물질 제거 후 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조