품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡지구 C6-1 근린생활시설 및 업무시설 신축공사        점검일시:2018.07.03.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(레미콘, 철근, 단열재 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 수량이 명확히 산정되어 있는 않은 자재에 대하여는 정확하게 산정하기 바람. 또한 누락된 자재(난간, 앙카철물, 배수판, 지수판 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 12층 벽체 수직철근과 단부 U-bar 결속을 간결하게 할 것. ○ 12층 벽체철근의 피복두께 확보를 위해 간격재 및 스페이스를 설치할 것. ○ 12층 벽체 콘크리트 타설 및 철근 배근전에 거푸집 청소철저 및 박리제 도포를 할 것.	별첨 사진 참조