품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 면목6구역 주택재건축사업                            점검일시: 2019. 10. 29.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 계단실 경사면 이어치기 부분 치핑 후 깨끗이 청소하고 접착제 바른 후 같은 강도의 모르타르로 마감 요망. ○ 지하주차장 자재인양구 90°구부린 철근은 일부 강도 손실을 대비하여 콘크리트 타설전 1/3정도 같은 철근으로 앵커링 보강 요함. ○ 벽체 전기배선 주름관을 2개씩 묶어서 간격을 확보하여 콘크리트 채움이 확실히 되도록 분산 배관 요함. ○ 일부 단열재 파손 부위(천정단열재) 보수 요망.	별첨 사진 참조