품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 서초구 방배동 777-12 공동주택 신축공사                  점검일시: 2019.  11.  12.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근은 50톤당 산정하고, 누락된 자재(난간, 창호, 방화문, 배수판 등)를 포함하여 작성하며, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간 등이 누락 없이 작성관리 하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여 관리하고, 균열이 발생시에는 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 가시설 Wale과 사보강 Strut부재는 강결 되도록 밀착 및 용접관리 필요, 특히 코너부 Wale 강결 ○ 사보강 강재규격과 Wale 강재가 상이한 부분은 일치토록 관리할 것. ○ 현장 PRD 시공관리기준(1/200)에 적합여부 확인 및 재하시험 결과 확인 필요. ○ 기초부 토층의 N차가 8/30~15/30(실트질 모래)는 기초부 조건으로 부적합, 계획은 치환 400㎜로 되어 있으나 재료 및 다짐 방안 검토 필요. ○ CIP상부와 CAP 콘크리트 연결부 철근 노출부 보완 시공 필요. ○ GLE)11.1m 설치계획인 Strut는 설계 강압 30KN으로 되어 있으나, 유압 Jack반영 및 일반적인 100KN 정도가 효과적이므로 검토 필요	별첨 사진 참조