품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 독산동 1077-24 주상복합건축물 신축공사                  점검일시: 2019.  11.  05.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(방화문, 창호, 유리, 배수판 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재 수불부은 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호서식에 의거 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 콘크리트 타설면 재료분리, 철근노출 보완할 것. - 콘크리트 불량 타설부위는 전체 조사 후 전용 보수재료(에폭시 등)로 보수요함 (조사부위 작성 후 감리 확인받고 보수할 것.) ○ 5층 바닥 슬라브 철근 배근 보완할 것. - 옹벽 철근 결속 미비 보완 - 개구부 상부 인방보의 스트럽(폐쇄형) 배근 누락 (현재 U-Bar 로 배근됨) => 인방보 배근 설계도면에 기준하여 스트럽 (폐쇄형) 배근 요함 - 계단 슬라브 배근은 상, 하부 철근 배근 수정요함. ○ 계단실 및 외부 개구부 안전난간 미설치 => 추락방지용 안전난간 설치요함.	별첨 사진 참조