품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 등촌삼안1 가로주택정비사업                           점검일시: 2019.  9.  17.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 배수판, 난간 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장의 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 제22호 서식에 의거 작성하여 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 콘크리트 옹벽 파손부위는 보수계획서를 작성하여 감리승인후 시행바람. ○ 철근간격은 옹벽타설전 수정처리하기 바람. ○ 콘크리트 계단슬라브 턱은 보수계획서를 작성하여 감리승인후 시행바람. ○ 파라펫 철근 청소 및 보완 후 철근 배근할 것. ○ 콘크리트 재료분리 및 곰보 면처리 계획을 작성하여 감리 승인후 보완시공 바람.	별첨 사진 참조