품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 한양대학교 간호학과 미래교육관 신축공사                     점검일시: 2020.  4.  9.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 산정하며, 누락된 자재(난간, 석재, 창호 등)을 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험·검사 실적보고서 보완 - 품질시험·검사 실적보고서는 양식이 상이하니 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제18호 서식에 의거 정확히 작성 관리하기 바람. ○ 균열관리계획서 수립 - 콘크리트 타설현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고, 균열 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확히 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 콘크리트 구조체 조인트부위는 에폭시로 보수 보강 조치할 것. ○ 콘크리트 재료분리 부분은 보수할 것. ○ 외부 창클 주위 조인트 부위 마감시에는 Beck-up 재료 설치 후 실란트 처리 바람. ○ 외부 조적공사 작업시 외부 비산방지망과 낙하물 방지망 조치 후 작업 시행 바람.	별첨 사진 참조